附件3：

交通部2005年交通产品（交通标志板）质量监督抽查结果汇总表(1)

| 序号 | 生产企业名称 | 抽样地点(路段) | 抽样样本数（块） | 按JT/T279-2004判定 | 按JT/T495-2004判定监督总体（批）是否通过（合格） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合格样本数（块） | 不合格样本数（块） | 不合格项 |  |
| 1 | 杭州公路交通设施工程有限公司 | 生产单位车间 杭千高速（杭州至桐庐段）K-1-405～K13+850 | 3 | 2 | 1 | 外观质量中的外形尺寸偏差 | 通 过 |
| 2 | 杭州公路交通设施工程有限公司 | 生产单位仓库 浙江省杭（州）千（岛湖）高速公路建德（安仁～洋溪）段K74+230～K93+300 | 3 | 3 | 0 | / | 通 过 |
| 3 | 东阳市顺风交通设施 有限公司 | 生产单位贴膜车间 浙江省甬金高速公路金华段K138+860～K163+500 | 3 | 0 | 3 | 外形尺寸偏差、标志、包装、 运输和贮存 | 不 通 过 |
| 4 | 泉州市东安交通工程 有限公司 | 福建省邵三高速MB2项目部 福建省邵三高速公路MB2合同段KJ6+190～YK93+750 | 3 | 0 | 3 | 标志、包装、 运输和贮存 | 不 通 过 |
| 5 | 泉州市东安交通工程 有限公司 | 邵三高速公路施工现场 福建省邵三高速公路南平PB合同段K0+000～K24+094.997(主线)、K0+000～K3+850(连接线) | 3 | 0 | 3 | 标志、包装、 运输和贮存 | 不 通 过 |
| 6 | 湖南省聚能科技发展 有限公司 | 常张高速公路K132施工车上 湖南省常张高速公路57合同段K0+000～K167+900 | 2 | 0 | 2 | 标志、包装、 运输和贮存 | 不 通 过 |

交通部2005年交通产品（交通标志板）质量监督抽查结果汇总表(2)

| 序号 | 生产企业名称 | 抽样地点(路段) | 抽样样本数（块） | 按JT/T279-2004判定 | 按JT/T495-2004判定监督总体（批）是否通过（合格） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合格样本数（块） | 不合格样本数（块） | 不合格项 |  |
| 7 | 无锡市瑞申交通工程 有限公司 | 广东省西部沿海高速公路珠海金鼎至新会古井段K2+300处 广东省西部沿海高速公路珠海金鼎至新会古井段K0+000～K21+500 | 4 | 0 | 4 | 外观质量中的板面缺陷；外观质量、标志、包装、运输和贮存 | 不 通 过 |
| 8 | 广州市公路交通 设施厂 | 仙塘镇南粤物流仓库 阿深公路（粤境段）上陵至埔前高速公路K89+000～K135+632 | 3 | 0 | 3 | 标志、包装、 运输和贮存 | 不 通 过 |
| 9 | 江阴通大交通设施 有限公司 | 和平县K28料场 广东省粤赣高速公路交通安全设施工程D1合同段K0+000～K45+200 | 8 | 0 | 8 | 标志、包装、 运输和贮存 | 不 通 过 |
| 10 | 广州市亿力金属制品 有限公司 | 海傍村标志存放处 广东京珠高速公路广珠北段K11+500～K38+047 | 3 | 0 | 3 | 标志、包装、 运输和贮存 | 不 通 过 |
| 11 | 广西弘路交通附属工程有限公司 | 生产厂车间 广西壮族自治区百色至罗村口高速公路交通安全设施工程NOBJZ，K126+000～K181+485.45 | 3 | 3 | 0 | / | 通 过 |
| 12 | 陕西省成通机械化公路工程有限责任公司 | 禹阎高速公路EK250韦庄立交 陕西省禹阎高速公路K85+000～K108+000 | 2 | 0 | 2 | 外观质量、逆反射系数、标志、包装、运输和贮存 | 不 通 过 |

交通部2005年交通产品（交通标志板）质量监督抽查结果汇总表(3)

| 序号 | 生产企业名称 | 抽样地点(路段) | 抽样样本数（块） | 按JT/T279-2004判定 | 按JT/T495-2004判定监督总体（批）是否通过（合格） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合格样本数（块） | 不合格样 本数（块） | 不合格项 |  |
| 13 | 沙河市金盾交通设施 有限公司 | 禹阎高速公路合阳立交 陕西省禹阎高速公路K51.8～K76+000 | 2 | 0 | 2 | 标志、包装、运输和贮存 | 不 通 过 |
| 14 | 陕西光明科技工程 有限公司 | 禹阎高速公路K33+985处、K33+720处 陕西省禹阎高速公路K27+000～K51+850 | 2 | 0 | 2 | 标志、包装、运输和贮存 | 不 通 过 |
| 15 | 山东高密顺达交通 工程公司 | 禹阎高速公路K17+427处 陕西省禹阎高速公路K0+000～K27+000 | 2 | 0 | 2 | 标志、包装、运输和贮存 | 不 通 过 |
| 16 | 江苏省交通工程公司 平山机修厂 | 盐通高速公路K9+540（左）处、 K9+700（左）处 江苏省盐通高速公路YK38+700～K20+100 | 2 | 0 | 2 | 标志、包装、运输和贮存 | 不 通 过 |
| 17 | 盐城市东方交通设施 有限公司 | 盐通高速公路YK18+000处、YK30+100处 江苏省盐通高速公路YK18+000～YK38+700 | 2 | 0 | 2 | 标志、包装、运输和贮存 | 不 通 过 |
| 18 | 江西省赣江交通 设施厂 | 生产厂仓库 江西省乐温高速公路K44+169～K72+964 | 4 | 0 | 4 | 标志、包装、运输和贮存 | 不 通 过 |
| 19 | 临安市公路建设工程 有限公司 | 项目部工地料场 江西省乐温高速公路k1+000～k22+180 | 3 | 0 | 3 | 标志、包装、运输和贮存 | 不 通 过 |
| 20 | 无锡交通设施 有限公司 | 生产厂仓库 江西省乐温高速公路K22+180～K44+169 | 3 | 0 | 3 | 标志、包装、运输和贮存 | 不 通 过 |