附件

《国际耐火试验程序应用规则》(FTP规则)修正案

9	参考文件清单

1	在第.11段后增加参考文件第.12和第.13如下：

“.12	经第MSC.90(71)号决议修正的第MSC.40(64)号决议—确定高速船船用材料为阻燃材料的标准；和

.13	第MSC.45(65)号决议 — 高速船耐火分隔的试验程序。”

附件1

耐火试验程序

2	新增第10和11部分如下：

“第10部分 — 高速船阻燃材料试验

1	适用范围

若高速船所用材料要求为阻燃材料，则其应符合本部分的要求。

2	耐火试验程序

要求为阻燃材料的舱壁、墙和天花板衬板包括其支撑结构、家具及其它结构或内部构件的表面材料，应根据经第MSC.90(71)号决议修订的第MSC.40(64)号决议规定的耐火试验程序进行试验和评定。

第11部分 — 高速船耐火分隔的试验

1	适用范围

若高速船所用的结构要求具有耐火性，这些结构应符合本部分的要求。此类结构包括耐火舱壁、甲板、天花板、衬板和门。

2	耐火试验程序

高速船耐火分隔应按第MSC.45(65)号决议规定的耐火试验程序进行试验和评定。

3	附加要求

3.1	耐火分隔使用的材料应为分别根据本附件第1部分或第10部分验证的不燃材料或阻燃材料。

3.2	本附件第3部分也适用于窗、挡火闸、管路贯穿和缆线穿口等构造。

3.3	本附件第4部分也适用于要求防火门控制系统能够在火灾时运行的情况。

3.4	如果允许在耐火分隔中将可燃镶片与不燃基垫一起使用，若要求此类镶片具有低播	焰性，则应根据本附件第5部分来验证。”

附件2

可能未经试验和(或)未经认可就已安装的产品

3	在附件2原第2.2段后新增第2.3段如下：

“2.3	对于高速船，阻燃材料被认为符合附件1第2部分的要求，无需进一步试验。

4	在附件2原第5.2段后新增第5.3段如下：

“5.3	对于高速船，被确认为阻燃材料的表面和材料被认为符合附件1第5部分的要求，无须进一步试验。”

*　*　*