附件1

2009年交通产品质量行业监督抽查检测项目及委托抽查机构表

| 序号 | 抽查产品 名称 | 抽查内容及检测项目 | 抽查范围、 抽查地点 | 委托抽查检验机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路用沥青 | A级、B级道路石油沥青 | 针入度25℃，100g，5s 延度5cm/min，10℃ 软化点TR&B 60℃动力粘度 TFOT后延度10℃ | 在建和改建高等级公路未拆装（封）或沥青储存罐中的产品 | 交通部公路工程检测中心（国家道路及桥梁质量监督检验中心） |
|  |  | 聚合物改性沥青 | 针入度25℃，100g，5s 延度5℃，5cm/min 软化点TR&B 135℃运动粘度 TFOT（或RTFOT）后延度5℃ |  |  |
| 2 | 高速公路波形梁钢护栏 | 波形梁板 | 基体金属板厚 定尺长度 防腐层厚度 | 1、施工现场 2、部分生产企业生产线或仓库 3、部分已安装工程 | 交通部交通工程监理检测中心（国家交通安全设施质量监督检验中心） |
|  |  | 护栏立柱 | 基体金属壁厚 定尺长度 防腐层厚度 |  |  |
|  |  | 防阻块 | 基体金属板厚 防腐层厚度 |  |  |
|  |  | 托架 | 基体金属板厚 防腐层厚度 |  |  |
|  |  | 拼接螺栓 | 整体抗拉荷载 防腐层厚度 |  |  |