附件11.交通运输部2010年度交通运输产品（汽车发动机冷却液）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 样本 型号 | 抽样地点 | 抽样基数 | 抽样 样本 数 | 抽样样品批号或生产日期 | 按标准JT 225-1996判定 | 按标准JT 225-1996判定样本是否合格 | 不合格产品整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 合格 样本数 | 不合格 样本数 | 不合格项 |  |  |  |
| 1 | 北京中航天马科技有限公司 | -35℃ | 企业成品库 | 0.96吨 | 1 | 2010.07.06 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 2 | 北京市华夏长城高级润滑油有限责任公司 | -35℃ | 企业成品库 | 0.48吨 | 1 | 2010.08.01 | 1 | 0 | 泡沫倾向 | 不合格 | 已整改，抽查批次产品经确认合格 | / |
| 3 | 亚太车务（北京）润滑油有限公司 | -25℃ | 企业成品库 | 1吨 | 1 | 2010-09-08 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 4 | 北京利迪欣科技发展有限公司 | -35℃ | 企业成品库 | 2吨 | 2 | 20100906 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 5 | 壳牌统一（北京）石油化工有限公司 | -30℃ -25℃ | 企业成品库 | 5吨 10吨 | 2 1 | 2010.09.07 2010-09-08 | 2 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 6 | 天津市祥通润滑油脂厂 | -25℃ | 企业成品库 | 1吨 | 1 | 2010/09/08 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 7 | 青岛康普顿石油化学有限公司 | -25℃ | 企业成品库 | 3吨 | 1 | 2010/09/23 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 8 | 山东圣马力润滑油有限公司 | -25℃ | 企业成品库 | 3吨 | 1 | 2010/08/22 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 9 | 山东零公里石油化工有限公司 | -25℃ | 企业成品库 | 1吨 | 1 | 100923143256F1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 10 | 山东源根石油化工有限公司 | -35℃ | 企业成品库 | 0.5吨 | 1 | 2010.9.28 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 11 | 黑龙江博通科技发展有限公司 | -40℃ | 企业成品库 | 2吨 | 1 | 2010.09.06 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |

附件11.交通运输部2010年度交通运输产品（汽车发动机冷却液）质量监督抽查结果汇总表（续表一）

| 序号 | 生产企业名称 | 样本 型号 | 抽样地点 | 抽样基数 | 抽样 样本 数 | 抽样样品批号或生产日期 | 按标准JT 225-1996判定 | 按标准JT 225-1996判定样本是否合格 | 不合格产品整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 合格 样本数 | 不合格 样本数 | 不合格项 |  |  |  |
| 12 | 黑龙江省化工研究院有限责任公司 | -40℃ | 企业成品库 | 2.5吨 | 1 | 2010/02/18 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 13 | 长春一汽备品资源有限公司装车润滑油分公司 | -25℃ | 企业成品库 | 0.5吨 | 1 | 2010.10.11 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 14 | 哈尔滨市伟华化工有限责任公司 | -35℃ | 企业成品库 | 4吨 | 1 | 2010.10.11 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 15 | 长春德联化工有限公司 | -40℃ | 企业成品库 | 40吨 | 1 | 20084100009 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 16 | 吉化集团吉林市星云工贸有限公司 | -40℃ | 企业成品库 | 10吨 | 1 | 2010年10月06日 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 17 | 辽宁润迪精细化工有限公司 | -35℃ | 企业成品库 | 15吨 | 1 | 2010/10/13 FD7107HO | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 18 | 沈阳奥吉娜化工有限公司 | -40℃ | 企业成品库 | 15吨 | 1 | 100915 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 19 | 本溪怀特石油化工有限责任公司有限公司 | -35℃ | 企业成品库 | 2吨 | 1 | 2010/10/14YGL | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 20 | 辽宁三特石油化工有限公司 | -35℃ | 企业成品库 | 2.5吨 | 1 | 2101/09/06 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 21 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺润滑油厂 | -35℃ | 企业成品库 | 2吨 | 1 | 1009101719FS | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |

附件11.交通运输部2010年度交通运输产品（汽车发动机冷却液）质量监督抽查结果汇总表（续表二）

| 序号 | 生产企业名称 | 样本 型号 | 抽样地点 | 抽样基数 | 抽样 样本 数 | 抽样样品批号或生产日期 | 按标准JT 225-1996判定 | 按标准JT 225-1996判定样本是否合格 | 不合格产品整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 合格 样本数 | 不合格 样本数 | 不合格项 |  |  |  |
| 22 | 江苏龙蟠石化有限公司 | -25℃ | 企业成品库 | 1吨 | 1 | 2010/11/13FDLP002806492790 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 23 | 菲特尔莫古（上海）汽车零部件有限公司 | -25℃ | 企业成品库 | 1吨 | 1 | CHAMPION00020601RDBV | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 24 | 张家港市盈科科技有限公司 | -25℃ | 企业成品库 | 2吨 | 1 | 2010.11.23AF.10-52-5T | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 25 | 上海力众润滑油有限公司 | -25℃ | 企业成品库 | 12吨 | 1 | 62583403200911F10 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 26 | 江苏汇众石油化工有限公司 | -25℃ | 企业成品库 | 0.5吨 | 1 | 2010/10/29 0008 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 27 | 路路达润滑油（无锡）有限公司 | -25℃ | 企业成品库 | 50吨 | 1 |  | / | / | / | 不合格 | / | 未寄送抽样样品 |
| 28 | 长春一汽技术开发油品有限公司 | / | / | / | / |  | / | / | / | 不合格 | / | 拒绝现场抽样 |