附件1.交通运输部2010年度交通运输产品（道路用沥青）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 型号规格 | 抽样地点(路段) | 按标准JTG F40-2004判定 | 不合格产品整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是否合格 | 不合格项 |  |  |
|  | 盘锦北方沥青股份有限公司 | “通途” 道路石油沥青90号A级 | 绥满高速绥牡段A5合同段 | 合格 | / | / | / |
|  | 安达沥青储运有限公司 | SBS改性沥青I-C | 绥满高速绥牡段A5合同段 | 合格 | / | / | / |
|  | 中国石油辽河石化公司 | “昆仑-欢喜岭” 道路石油沥青90号A级 | 伊绥高速公路A8合同段 | 合格 | / | / | / |
|  | 黑龙江利珈沥青科技有限公司 | SBS改性沥青I-C | 伊绥高速公路A8合同段 | 合格 | / | / | / |
|  | 大庆中海改性沥青科技有限公司 | SBS改性沥青I-C | 齐甘高速公路A1合同段 | 合格 | / | / | / |
|  | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 道路石油沥青90号B级 | 101线京沈公路改造工程 | 合格 | / | / | / |
|  | 沈阳三鑫集团盘锦路用材料有限公司 | SBS改性沥青I-C | 101线京沈公路改造工程 | 合格 | / | / | / |
|  | 盘锦北方沥青股份有限公司 | 道路石油沥青90号A级 | 鹤大线路面大修工程 | 合格 | / | / | / |
|  | 河北昌通建筑材料有限公司 | SBS改性沥青I-D | 大广高速京衡段一标 | 不合格 | TFOT后5℃延度 | 已整改，经确认合格 | / |
|  | 河北黄骅市晶源石油产品有限公司 | SBS改性沥青I-D | 大广高速京衡段二标 | 不合格 | 135℃运动粘度 | 已整改，经确认合格 | / |

附件1.交通运输部2010年度交通运输产品（道路用沥青）质量监督抽查结果汇总表（续表一）

| 序号 | 生产企业名称 | 型号规格 | 抽样地点(路段) | 按标准JTG F40-2004判定 | 不合格产品整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是否合格 | 不合格项 |  |  |
|  | 盘锦中油辽河沥青有限公司沙河分公司 | “昆仑-欢喜岭” 道路石油沥青70号A级 | 大广高速京衡段六标 | 合格 | / | / | / |
|  | 山东潍坊弘润石化助剂有限公司 | 道路石油沥青70号A级 | 大广高速京衡段一标 | 合格 | / | / | / |
|  | 中石化齐鲁分公司 | “东海牌” 道路石油沥青70号A级 | 大广高速京衡段三标 | 合格 | / | / | / |
|  | 中海沥青股份有限公司 | 道路石油沥青70号A级 | 大广高速京衡段三标 | 合格 | / | / | / |
|  | 重庆美仑道路沥青工程有限公司（代理：黄骅市仓宇石油化工有限公司） | 道路石油沥青70号A级 | 大广高速衡大段三标 | 合格 | / | / | / |
|  | 中海沥青股份有限公司（代理：黄骅市华义石油产品有限公司） | 道路石油沥青70号A级 | 大广高速衡大段五标 | 合格 | / | / | / |
|  | 沧州威亚特种沥青有限公司（代理：黄骅市天华科工贸发展有限公司） | 道路石油沥青70号A级 | 大广高速衡大段六标 | 合格 | / | / | / |
|  | 浙江壳牌沥青有限公司 | 壳牌 道路石油沥青70号A级 | 黄衢南高速B10标合同段 | 不合格 | 25℃针入度 | 已整改，经确认合格 | / |
|  | 浙江壳牌沥青有限公司 | SBS改性沥青 | 黄衢南高速B10标合同段 | 合格 | / | / | / |

附件1.交通运输部2010年度交通运输产品（道路用沥青）质量监督抽查结果汇总表（续表二）

| 序号 | 生产企业名称 | 型号规格 | 抽样地点(路段) | 按标准JTG F40-2004判定 | 不合格产品整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是否合格 | 不合格项 |  |  |
|  | 韩国SK株式会社（代理：浙江省公路物资有限公司） | SK 道路石油沥青70号A级 | 黄衢南高速B11标合同段 | 合格 | / | / | / |
|  | 浙江省公路物资有限公司 | SBS改性沥青 | 黄衢南高速B11标合同段 | 合格 | / | / | / |
|  | 壳牌投资控股（中国）有限公司（代理：山西省公路物资供应有限公司） | 壳牌 道路石油沥青90号A级 | 太佳高速东段路面5标 | 合格 | / | / | / |
|  | 中海油气开发利用公司（代理：山西省公路物资供应有限公司） | 中海36-1道路石油沥青 70号A级 | 太佳高速东段路面5标 | 合格 | / | / | / |
|  | 山西交科桥梁附件有限责任公司 | SBS改性沥青（95%壳牌90#+5%燕山4303） | 太佳高速东段路面5标 | 合格 | / | / | / |
|  | 韩国SK株式会社（代理：北京中物振华贸易有限公司） | SK 道路石油沥青70号A级 | 汾阳至邢台高速公路汾阳至平遥段 | 合格 | / | / | / |
|  | 韩国SK株式会社（代理：北京中物振华贸易有限公司） | SK SBS改性沥青 | 汾阳至邢台高速公路汾阳至平遥段 | 合格 | / | / | / |
|  | 郑州市路通公路建设有限公司 | SBS改性沥青I-D | 郑漯高速改扩建路面1标 | 合格 | / | / | / |
|  | 江苏省中油兴能沥青有限公司（代理：泰州瑞华物资有限公司） | SBS改性沥青I-D | 郑漯高速改扩建路面4标 | 不合格 | 135℃运动粘度 | 已整改，经确认合格 | / |

附件1.交通运输部2010年度交通运输产品（道路用沥青）质量监督抽查结果汇总表（续表三）

| 序号 | 生产企业名称 | 型号规格 | 抽样地点(路段) | 按标准JTG F40-2004判定 | 不合格产品整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是否合格 | 不合格项 |  |  |
|  | 青岛安邦路法沥青有限公司 | 斯迪埃尔夫 SBS改性沥青I-D | 郑漯高速改扩建路面6标 | 合格 | / | / | / |
|  | 韩国SK株式会社（代理：北京中物振华贸易有限公司） | SK 道路石油沥青70号A级 | 京开高速公路辛立村收费站至市界路面工程 | 合格 | / | / | / |
|  | 壳牌（天津）石油化工有限公司 | 壳牌SBS改性沥青I-C | 京开高速公路辛立村收费站至市界路面工程 | 合格 | / | / | / |
|  | 秦皇岛中油石化有限公司 | “昆仑-金鹿”道路石油 沥青70号A级 | 京开高速公路辛立村收费站至市界路面工程 | 合格 | / | / | / |
|  | 秦皇岛中油沥青科技有限公司 | “昆仑-金鹿”SBS改性沥青I-C | 京开高速公路辛立村收费站至市界路面工程 | 合格 | / | / | / |
|  | 中海沥青股份有限公司 | 中海36-1 SBS改性沥青I-D | 津港高速公路项目一期 | 合格 | / | / | / |
|  | 天津恒悦化工有限公司 | 道路石油沥青70号A级 | 天津滨海大道南段二期 | 合格 | / | / | / |
|  | 韩国SK株式会社（代理：西安国琳实业有限公司） | SK道路石油沥青90号A级 | 十堰至天水高速公路陕西省段安康至汉中高速公路 | 不合格 | 60℃动力粘度 | 已整改，经确认合格 | / |
|  | 贵州华特路用材料高新技术有限公司 | SBS改性沥青I-D | 厦蓉高速格都段 | 合格 | / | / | / |

附件1.交通运输部2010年度交通运输产品（道路用沥青）质量监督抽查结果汇总表（续表四）

| 序号 | 生产企业名称 | 型号规格 | 抽样地点(路段) | 按标准JTG F40-2004判定 | 不合格产品整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是否合格 | 不合格项 |  |  |
|  | 广东佛山中油高富石油有限公司（代理：中航技广州有限公司） | 道路石油沥青70号A级 | 厦蓉高速格都段 | 合格 | / | / | / |
|  | 韩国SK株式会社（代理：厦门华特爱思开有限公司） | SK道路石油沥青70号A级 | 厦蓉高速格都段 | 合格 | / | / | / |
|  | 厦门华特爱思开有限公司 | SBS改性沥青I-D | 贵都高速 | 合格 | / | / | / |
|  | 新加坡埃克森美孚公司（代理：中远国际贸易有限公司） | 埃索 道路石油沥青70号A级 | 厦蓉高速格都段 | 合格 | / | / | / |
|  | 泰普克沥青有限公司（代理：广西国创道路材料有限公司） | 泰普克 道路石油沥青70号A级 | 贵都高速 | 合格 | / | / | / |
|  | 广西国创道路材料有限公司 | SBS改性沥青I-D | 贵都高速 | 合格 | / | / | / |
|  | 江苏科茵格特种沥青有限公司 | SBS改性沥青I-D | 杭瑞高速湖北段 | 合格 | / | / | / |
|  | 韩国SK株式会社（代理：湖北国创高新材料股份有限公司） | 道路石油沥青70号A级 | 杭瑞高速湖北段 | 合格 | / | / | / |
|  | 湖北国创高新材料股份有限公司 | SBS改性沥青I-D | 杭瑞高速湖北段 | 合格 | / | / | / |
|  | 路翔股份有限公司 | 道路石油沥青70号A级 | 杭瑞高速湖北段 | 合格 | / | / | / |
|  | 武汉思立特公路物资有限公司 | 道路石油沥青70号A级 | 杭瑞高速湖北段 | 合格 | / | / | / |