附件4.交通运输部2011年度交通运输产品（公路波形梁钢护栏立柱）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数 | 按标准JT/T281－2007判定 |  |  | 按JT/T495-2004判定监督总体（批）是否合格 | 对不合格产品的整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |  |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 河北特利特交通设施有限公司 | 陕西省西商高速公路K34+500～K35+500 | 1000 | 10 | 9 | 1 | 基体金属壁厚 | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市昌盛交通设施有限公司 | 临汾市中安交通工程有限责任公司 | 内蒙古双辽至通辽高速公路STHF02项目部K276+000～277+000 | 1000 | 10 | 1 | 9 | 基体金属壁厚 涂塑层厚度 | 不合格 | / | / |
|  | 包头北方专用机械有限责任公司 | 辽宁路桥建设集团有限公司 | 内蒙古双辽至通辽高速公路STHF第三合同段K311+000～312+000 | 1000 | 10 | 4 | 6 | 基体金属壁厚镀锌层厚度 涂塑层厚度 | 不合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 兰州金路交通设施有限责任公司 | 甘肃省西峰至长庆桥至凤翔路口高速公路K57+000～K58+000 | 1000 | 10 | 9 | 1 | 基体金属壁厚 | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 贵州省交通工程有限公司 | 青海省共和至茶卡高速公路K69+000～K70+000 | 1000 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 常州市交通设施有限公司 | 江苏省常州西绕城高速公路K14+000～K15+000 | 1000 | 10 | 9 | 1 | 基体金属壁厚镀锌层厚度 | 合格 | / | / |
|  | 吉林永大集团股份有限公司 | 吉林省荣发公路工程有限公司 | 吉林省吉草高速公路K131+000～132+000 | 1000 | 10 | 9 | 1 | 涂塑层厚度 | 合格 | / | / |

附件4.交通运输部2011年度交通运输产品（公路波形梁钢护栏立柱）质量监督抽查结果汇总表（续表一）

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数 | 按标准JT/T281－2007判定 |  |  | 按JT/T495-2004判定监督总体（批）是否合格 | 对不合格产品的整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |  |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 吉林省荣发公路工程有限公司 | 吉林省吉草高速公路K163+000～K164+000 | 1000 | 10 | 9 | 1 | 涂塑层厚度 | 合格 | / | / |
|  | 山东冠县通安交通工程有限公司 | 沈阳市公路建设股份有限公司 | 吉林省吉草高速公路K210+000～211+000 | 1000 | 10 | 9 | 1 | 涂塑层厚度 | 合格 | / | / |
|  | 山东瑞达高速公路材料有限公司 | 沈阳市公路建设股份有限公司 | 吉林省吉草高速公路K204+000～205+000 | 1000 | 10 | 9 | 1 | 镀锌层厚度 | 合格 | / | / |
|  | 黄骅市东海交通设施工程有限公司 | 吉林省道桥工程建设集团有限公司 | 吉林省吉草高速公路K222+000～223+000 | 1000 | 10 | 9 | 1 | 基体金属壁厚 | 合格 | / | / |
|  | 河北宏达交通设施有限公司 | 吉林省东吉公路建设有限公司 | 吉林省营松高速抚民至靖宇段210+000～211+000 | 1000 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 南京平华高速公路材料有限公司 | 江苏博纳华交通科技有限公司 | 吉林省营松高速抚民至靖宇段219+000～220+000 | 1000 | 10 | 9 | 1 | 基体金属壁厚 | 合格 | / | / |
|  | 华北泰兴护栏有限公司 | 天津市公路工程总公司 | 山西省灵丘至山阴高速公路K38+430～K39+430 | 1000 | 10 | 9 | 1 | 基体金属壁厚 | 合格 | / | / |
|  | 武安市广纳交通设施有限公司 | 北京驿顺达路桥养护工程有限公司 | 山西省灵丘至山阴高速公路K46+100～K47+100 | 1000 | 10 | 9 | 1 | 基体金属壁厚镀锌层厚度 | 合格 | / | / |

附件4.交通运输部2011年度交通运输产品（公路波形梁钢护栏立柱）质量监督抽查结果汇总表（续表二）

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数 | 按标准JT/T281－2007判定 |  |  | 按JT/T495-2004判定监督总体（批）是否合格 | 对不合格产品的整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |  |
|  | 山东广鑫交通设施有限公司 | 四川金城栅栏工程有限公司 | 山西省天大高速交安5标K95+500～K96+500 | 1000 | 10 | 5 | 5 | 基体金属壁厚镀锌层厚度 | 不合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 山西省天大高速交安4标K74+000～K75+000 | 1000 | 10 | 9 | 1 | 镀锌层厚度 | 合格 | / | / |
|  | 张家港市华夏交通设施材料有限公司 | 广州市公路实业发展公司 | 广东省广州至河源高速公路广州段 K33+000～K34+000 | 1000 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 山东瑞达高速公路材料有限公司 | 浙江交通设施有限公司 | 广东省广州至河源高速公路广州段 K45+000～K46+000 | 1000 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / | 方柱 |
|  | 山东冠县福路德路桥设施有限公司 | 河南高速发展路桥工程有限公司、四川西都交通配套设施有限公司 | 广东省广州至河源高速公路惠州段 K118+000～119+000 | 1000 | 10 | 9 | 1 | 基体金属壁厚 | 合格 | / | / |
|  | 南京忠信交通设施有限公司 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 福建省双永高速公路K191+160～192+160 | 1000 | 10 | 9 | 1 | 镀锌层厚度 | 合格 | / | / |
|  | 福建天宇钢铁制品有限公司 | 福建路桥建设有限公司 | 福建省双永高速公路K213+200～214+200 | 1000 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / |  |

附件4.交通运输部2011年度交通运输产品（公路波形梁钢护栏立柱）质量监督抽查结果汇总表（续表三）

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数 | 按标准JT/T281－2007判定 |  |  | 按JT/T495-2004判定监督总体（批）是否合格 | 对不合格产品的整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |  |
|  | 邯郸市宏泰交通设施有限公司 | 中铁十四局集团有限公司 | 福建省双永高速公路K235+380～236+380 | 1000 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北天都交通设施有限公司 | 安徽省现代交通设施工程有限公司 | 安徽周六高速公路K162+360～163+360 | 1000 | 10 | 9 | 1 | 涂塑层厚度 | 合格 | / | / |
|  | 山东北方交通设施有限公司 | 安徽开源建设发展有限公司 | 安徽周六高速公路K147+000～148+000 | 1000 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 浙江安泰交通设施有限公司 | 北京深华科交通工程有限公司 | 浙江杭长高速公路杭州至安城段 K27+000～K28+000 | 1000 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 杭州萧山金鹰交通设施有限公司 | 杭州萧山金鹰交通设施有限公司 | 浙江杭长高速公路湖州（安吉）段 K51+700～K52+700 | 1000 | 10 | 9 | 1 | 基体金属壁厚 | 合格 | / | / |
|  | 浙江安泰交通设施有限公司 | 杭州华兴交通设施工程有限公司 | 浙江绍诸高速公路K8+000～K9+000 | 1000 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 潍坊宝利交通设施工程有限公司 | 山东省滨州至德州（鲁冀界）高速公路十标堆料场 | 1000 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 滕州市金恒大交通设施有限责任公司 | 滕州市金恒大交通设施有限责任公司 | 山东省滨州至德州（鲁冀界）高速公路二标堆料场 | 1000 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / | / |

附件4.交通运输部2011年度交通运输产品（公路波形梁钢护栏立柱）质量监督抽查结果汇总表（续表四）

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数 | 按标准JT/T281－2007判定 |  |  | 按JT/T495-2004判定监督总体（批）是否合格 | 对不合格产品的整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |  |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 常州市交通设施有限公司 | 三亚市绕城公路主线工程工地料场（K19+600） | 1000 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北天都交通设施有限公司 | 陕西高速交通工贸有限公司 | 四川广南高速公路K3+280～K4+280 | 1000 | 10 | 9 | 1 | 镀锌层厚度 | 合格 | / | / |
|  | 南京忠信交通设施有限公司 | 江苏中路交通工程有限公司 | 四川广南高速公路K84+550～K85+550 | 1000 | 10 | 9 | 1 | 镀锌层厚度 | 合格 | / | / |
|  | 河南纵横交通安全设施有限公司 | 广东新粤交通投资有限公司 | 四川广南高速公路K129+000～130+000 | 1000 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / | / |