附表七 交通运输部2012年度交通运输产品（高密度聚乙烯硅芯管）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数 | 按标准JT/T496-2004判定 | 按JT/T495-2004判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |
|  | 福建省大宇新型环保材料有限公司 | 大成工程建设有限公司莆永高速公路B1合同段项目经理部 | 福建省莆永高速K51+300料场处 | 6 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 福建省松建高速K18+500料场处 | 6 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 福建亚通新材料科技股份有限公司 | 中铁十二局集团第一工程有限公司 | 福建省宁武高速K198+300料场处 | 6 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 武汉钟格塑料有限公司 | 江西通威公路建设集团有限公司 | 江西省抚吉高速K22+200堆料场 | 12 | 2 | 2 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 湖北亮诚塑业科技有限公司 | 江西省建工集团有限公司 | 江西省抚吉高速K161+030堆料场 | 12 | 2 | 0 | 2 | 结构尺寸、落锤冲击性能 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 江西方兴科技有限公司 | 江西省吉莲高速K22+200堆料场 | 12 | 2 | 2 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 河北来旺塑胶制品有限公司 | 贵州省公路工程集团有限公司张涿高速LM2合同段项目经理部 | 河北省张涿高速K35+000~k62+200料场 | 12 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 衡水宝力工程塑料有限公司 | 河北建设集团有限公司 | 河北省张涿高速K54+097~K70+200（右线）、K70+200~K83+375（两侧）堆料场 | 6 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 杭州东冠塑料制品有限公司 | 宁波交通工程建设集团有限公司 | 浙江省象山港大桥及连接线工程YK38+410处 | 5 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 贵州桥梁建设集团有限公司 | 贵州省晴隆至兴义高速K42+200堆料场处 | 14 | 1 | 0 | 1 | 断裂伸长率、落锤冲击性能 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 华龙光通信技术有限公司 | 南京凌云科技发展有限公司 | 贵州省惠兴高速项目部存料场K171+520处 | 24 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 广东新粤交通投资有限公司 | 广东省粤湘高速公路博罗至深圳段K26+320料场 | 34 | 6 | 0 | 6 | 结构尺寸、环刚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 福建新大陆电脑股份有限公司 | 广东省云罗高速工地存料场 | 5 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |