土工合成材料 土工织物产品质量监督抽查实施规范

（试行）

- 1 范围

本规范适用于交通运输部土工合成材料 土工织物产品质量监督抽查，地方交通运输主管部门组织的监督抽查可参照执行。本规范内容包括产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理复检、复查、附则及附录。

- 2  产品种类

本规范涉及三个产品种类，具体如下：

- 短纤针刺非织造土工布；

- 长丝纺粘针刺非织造土工布；

- 长丝机织土工布。

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

3.1 短纤针刺非织造土工布

以合成短纤维为原料，干法成网经针刺加固而成的土工布。

3.2 长丝纺粘针刺非织造土工布

以聚合物为原料，经纺丝、铺网、针刺加固而成的土工布。

3.3 长丝机织土工布

以长丝合成纤维为原料织制而成的土工布。

3.4 复检

对检验结果有异议时，为了验证检验结果的有效性，重新进行试验。

3.5 复查

发现的问题处理后，重新进行的检验行为。

3.6 抽样单元

将总体进行划分后的每一部分。一个抽样单元可包含一个或多个个体；抽样单元由分立的个体组成或由一定数量的散料组成。

3.7 简单随机抽样

从总体中抽取N个抽样单元构成样本，使N个抽样单元可能组合都有相等被抽到概率的抽样。

4  检验依据

下列引用的文件，其最新版本或修改单均适用于本规范。

GB/T 17638   土工合成材料 短纤针刺非织造土工布

GB/T 17639   土工合成材料 长丝纺粘针刺非织造土工布

GB/T 17640   土工合成材料 长丝机织土工布

交科技发[2012]32号   交通运输产品质量行业监督抽查管理办法（试行）

5  抽样

5.1抽样型号或规格

抽样产品应是GB/T 17638、GB/T 17639、GB/T 17640标准中规定的规格型号。

5.2抽样方法、基数及数量

5.2.1抽样方法

在生产企业或经销企业抽检，以同一生产企业一年内生产的产品为一个整体，采取简单随机抽样的方法抽取同一生产企业一年内生产的产品，以不同规格型号的产品为一个抽样单元。抽查的产品应具有生产企业的质量检验合格证明。抽样人员不应少于2人。

对于工程现场抽检，为了保证用于公路建设中产品的质量合格，以每个施工单位现存（进场）的土工布为一个整体，以不同规格及不同生产班次的产品为一个抽样单元，要保证每个抽样单元均为一个检验批（也即要对所有抽样单元进行抽检），有下列情况之一的即为一个检验批。

- 不同规格型号；

- 相同规格型号，但不同生产班次。

- 5.2.2 抽样基数和数量

生产企业或经销企业抽检，以抽样单元为抽样基数，同一规格和同一生产工艺并稳定连续生产的一定数量产品为一个抽样单元，抽样单元的数量不超过500卷，产品抽样以一个抽样单元为一个检验批，在每批中抽取2卷进行检验。对于抽出的样品按批进行唯一性编号。

工程现场抽检，检验批的以每个抽样单元数量为抽样基数。每个检验批的最少抽检数量不少于6m2，且要满足试验检测、存在异议时的再次检测及留样需求。对于抽出的样品进行唯一性编号。

5.3样品处置

5.3.1抽取的样品应在抽样现场进行标记并封存，对于非整卷取样的土工布样品，要进行纵横向（经纬向）、规格型号、生产厂家、唯一性编号的信息标记，并由抽检各方同时见证，签署封样单，现场封样。取土工布时避免撕扯、折叠，外层用干净的塑料或防水性材料包裹，并最终贴上封样单。样品应由检验机构的抽样人员负责携带或寄送。

5.3.2在抽样和样品接收时，应对关键过程进行拍照，以保证对该过程的追溯性。

5.4抽样单

5.4.1抽样后，抽样人员应按《交通运输产品质量行业监督抽查管理办法（试行）》的规定填写抽样单。抽样单中的企业名称、规格型号、生产日期或批号、抽样基数、抽样数量、抽样日期、抽样地点、生产许可证（制造特许证）和认证证书等内容应逐项填写清楚。企业需要特别陈述的情况，在抽样单中予以说明。

5.4.2在生产企业或经销企业内抽样时，抽样单应由抽样人员和被抽查企业人员共同签字确认，并加盖被抽查企业公章。抽样单一式三份，检验机构和被抽查企业各执一份，其余一份附于被抽查的样品包装中。

5.4.3工程现场抽样应有检验机构、省级交通运输主管部门、工程建设单位、监理单位、施工单位、被抽查生产企业或经销企业的有关人员参加，抽样并确认后，在抽样单上签字。抽样单一式六份，检验机构、省级交通运输主管部门、建设单位、施工单位和被抽查生产企业各执一份，其余一份附于被抽查的样品包装中。生产企业人员不在工程现场时，由经销企业或施工单位人员将抽样单转交生产企业。

6  检验要求

6.1检验项目

检验项目见表1。

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 短纤针刺非织造土工布 | 纵、横向断裂强力 | GB/T 17638 | GB/T 17638 |
|  |  | 纵、横向断裂伸长率 |  |  |
|  |  | CBR顶破强力 |  |  |
|  |  | 纵、横向撕破强力 |  |  |
| 2 | 长丝纺粘针刺非织造土工布 | 纵、横向标准强度对应伸长率 | GB/T 17639 | GB/T 17639 |
|  |  | 纵、横向断裂强度 |  |  |
|  |  | CBR顶破强力 |  |  |
|  |  | 纵、横向撕破强力 |  |  |
| 3 | 长丝机织土工布 | 经、纬向断裂强度 | GB/T 17640 | GB/T 17640 |
|  |  | 经、纬向标准强度对应伸长率 |  |  |
|  |  | CBR顶破强力 |  |  |
|  |  | 经、纬向撕破强力 |  |  |

6.2检验应注意的问题

6.2.1检验原始记录应如实填写，保证真实、准确、清楚，不得随意涂改。确需更改的，更改处应经检验人员和报告签发人共同确认。

6.2.2检验过程中遇有样品失效或检验仪器设备故障等情况致使检验无法进行时，应如实记录，并保留充分的证据。

6.2.3检验机构检验后的试样应按规定进行保存，不合格的试样应拍照留存。

- 7  判定原则

任一检验项目不合格，判定被抽查产品不合格，批判定为不合格。

- 8  异议处理复检

8.1对抽样过程有异议，认为抽取的样品不是本企业生产的，企业应提供由原所有参加抽样单位确认的抽样无效证明，由交通运输部核实确认并作相应处理。

8.2对检验机构的检测数据有异议，企业可向交通运输部提出复检申请，对需要复检并具备检验条件的，交通运输部指定检验机构进行复检。申请企业可见证复检过程，复检仍不合格时，所有费用由企业承担。

8.3复检应在原批双倍抽样并分成2组，按6规定的方法进行测试，并按7中的规定进行合格判定，两组均满足批合格要求时，批判定为合格。

9  复查

企业完成整改后，可向交通运输部提出复查申请，交通运输部指定检验机构按原方案进行复查。当复查结果合格，以复查结果为准，但需注明为“复查合格”；当复查结果仍不合格，需注明“复查不合格”。

10  附则

本规范编写单位：交通运输部公路科学研究院（田波、刘英）。

本规范由交通运输部科技司管理。

附录：原始记录表

土工合成材料 土工织物产品检测原始数据记录表

记录编号：                                               共   页 第   页

| 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽样编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目名称 （工程路线名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位（桩号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经销企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位（业主） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测时间 |  |  |  | 检测类型 |  |  |  |  | 抽样地点 |  |  |
| 检测依据 |  |  | - 国家标准GB/T 17638《土工合成材料 短纤针刺非织造土工布》； - 国家标准GB/T 17639《土工合成材料 长丝纺粘针刺非织造土工布》； - 国家标准GB/T 17640《土工合成材料 长丝机织土工布》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测环境条件 |  |  | 温度： ℃ |  |  | 湿度： %R.H |  |  |  |  |  |
| 检 测 用 主 要 仪 器 | 序号 | 名 称 |  |  | 型号规格 | 设备编号 |  | 检测前情况 |  | 检测后情况 |  |
|  | 1 | 万能试验机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 温湿度箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

土工合成材料 土工织物产品检测原始数据记录表

记录编号：                                                   共  页 第  页

| 序号 | 检测项目 | 检测数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、短纤针刺非织造土工布 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 纵向断裂强力，kN/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 横向断裂强力，kN/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 纵向断裂伸长率，% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 横向断裂伸长率，% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CBR顶破强力，kN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 纵向撕破强力，kN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 横向撕破强力，kN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、长丝纺粘针刺非织造土工布 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 纵向标准强度对应伸长率，% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 横向标准强度对应伸长率，% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 纵向断裂强度，kN/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 横向断裂强度，kN/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CBR顶破强力，kN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 纵向撕破强力，kN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 横向撕破强力，kN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、长丝机织土工布 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 经向断裂强度，kN/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 纬向断裂强度，kN/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 经向标准强度对应伸长率，% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 纬向标准强度对应伸长率，% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CBR顶破强力，kN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 经向撕破强力，kN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 纬向撕破强力，kN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测:                   复核：        日期：