机动车辆制动液产品质量监督抽查实施规范

（试行）

1  范围

本规范适用于交通运输部机动车辆制动液产品质量监督抽查，地方交通运输主管部门组织的监督抽查可参照执行。本规范内容包括产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理复检、复查、附则及附录。

2  产品种类

机动车辆制动液产品包括用于机动车辆液压制动和液压离合系统的非石油基制动液，涉及四个产品种类，具体如下：

- HZY3；

- HZY4；

- HZY5；

- HZY6。

分别对应国际标准ISO4925：2005中Class3、Class4、Class5.1、Class6，其中HZY3、HZY4、HZY5对应于美国交通运输部制动液类型的DOT3、DOT4、DOT5.1。

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

3.1 制动液

机动车辆液压制动和液压离合系统所采用的传递压力的工作介质。

3.2 复检

对检验结果有异议时，为了验证检验结果的有效性，重新进行试验。

3.3 复查

发现的问题处理后，重新进行的检验行为。

3.4 备用样品

复检时使用的样品。

4  检验依据

下列引用的文件，其最新版本或修改单均适用于本规范。

GB 12981  机动车辆制动液

GB/T 265  石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法

SH/T 0430  刹车液平衡回流沸点测定法

交科技发[2012]32号  交通运输产品质量行业监督抽查管理办法（试行）

5  抽样

5.1 抽样型号或规格

抽样产品应是GB 12981标准中规定的同一型号、同一规格、同一批次产品。

5.2 抽样方法、基数及数量

5.2.1 抽样方法

在生产企业或经销企业随机抽取同一生产企业有效期内生产的产品，抽查的产品应具有生产企业的质量检验合格证明。抽样人员不应少于2人。

5.2.2 抽样基数

在生产企业抽样时，抽样基数应不少于100kg；在经销企业抽样时，抽样基数应不少于4L。

5.2.3 抽样数量

同型号、同规格、同批次的产品中抽取总量不小于4L的样品，平均分成两份，一份作为检验样品，另一份作为备用样品。对于抽取的样品按批进行唯一性编号。

5.3 样品处置

5.3.1 抽取的样品在抽样现场立即封样，封样时应有防拆封措施，以保证样品的真实性。样品应由检验机构的抽样人员负责携带或寄送。

5.3.2 在抽样和样品接收时，应对关键过程进行拍照，以保证对该过程的追溯性。

5.4 抽样单

5.4.1 抽样后，抽样人员应按《交通运输产品质量行业监督抽查管理办法（试行）》的规定填写抽样单。抽样单中的企业名称、规格型号、生产日期或批号、抽样基数、抽样数量、抽样日期、抽样地点、生产许可证和认证证书等内容应逐项填写清楚。企业需要特别陈述的情况，在抽样单中予以说明。

5.4.2 在生产企业或经销企业内抽样时，抽样单应由抽样人员和被抽查企业人员共同签字确认，并加盖被抽查企业公章。抽样单一式三份，检验机构和被抽查企业各执一份，其余一份附于被抽查的样品包装中。

6  检验要求

6.1 检验项目

检验项目见表1。

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB 12981 | 目测 |
| 2 | 运动粘度 |  | GB/T 265 |
| 3 | 平衡回流沸点 |  | SH/T 0430 |
| 4 | 湿平衡回流沸点 |  | GB 12981 附录C |
| 5 | pH值 |  | GB 12981 附录D |
| 6 | 腐蚀性 |  | GB 12981 附录F |
| 7 | 蒸发性能 |  | GB 12981 附录H |
| 8 | 橡胶适应性 |  | GB 12981 附录K |

6.2 检测方法

6.2.1 外观

将一定量试样倒入干净透明的试管中，目测液体是否清亮透明，是否有沉淀、悬浮物等杂质。

6.2.2 运动粘度

在一恒定的温度下，测定一定体积的样品在重力作用下流过一个标记好的玻璃毛细粘度计的时间，粘度计的毛细粘度常数与流动时间的乘积，即为该温度下测定样品的运动粘度。

6.2.3 平衡回流沸点

将60mL试样在100mL烧瓶内与大气压平衡，并在一定的回流速度下沸腾，用校正到标准大气压的温度作为平衡回流沸点。

6.2.4 湿平衡回流沸点

在60mL制动液样品中加入2.1mL蒸馏水，混合均匀后，测定其平衡回流沸点。

6.2.5 pH值

将制动液样品与乙醇-蒸馏水混合物等体积混合均匀后，室温下，采用校正后满量程（0~14）的复合电极，测量混合后液体的pH值，作为制动液样品的pH值。

6.2.6 腐蚀性

将规定的金属片磨光、清洗、称量后，以一定形式组合，放入腐蚀试验杯内的皮碗上，加入含水制动液，淹没试片，加盖后放入100℃烘箱中，保持120h，取出冷却后，按产品标准要求分别对金属片、皮碗及制动液进行有关检验。

6.2.7蒸发性能

将规定量的制动液样品在100℃下恒温168h，根据恒温前后的质量变化，计算蒸发损失质量百分数，然后检查残液中有无砂粒或磨蚀物，并测定在-5℃下的流动性。

6.2.8 橡胶适应性

将橡胶皮碗或橡胶件浸入制动液样品中，在120℃下保持70h后，按照产品标准要求分别对外观、根径变化、硬度变化、体积变化等进行检验。

6.3 检验应注意的问题

6.3.1 检验原始记录应如实填写，保证真实、准确、清楚，不得随意涂改。确需更改的，更改处应经检验人员和报告签发人共同确认。

6.3.2 检验过程中遇有样品失效或检验仪器设备故障等情况致使检验无法进行时，应如实记录，并保留充分的证据。

6.3.3 检验机构检验后的试样应按规定进行保存，不合格的试样应拍照留存。

7  判定原则

任一检验项目不合格，判定被抽查产品不合格。

8  异议处理复检

8.1 对抽样过程有异议，认为抽取的样品不是本企业生产的，企业应提供由原所有参加抽样单位确认的抽样无效证明，由交通运输部核实确认并作相应处理。

8.2 对检验机构的检测数据有异议，企业可向交通运输部提出复检申请，对需要复检并具备检验条件的，交通运输部指定检验机构进行复检。申请企业可见证复检过程，复检仍不合格时，所有费用由企业承担。

8.3 复检采用备用样品检验。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

9  复查

企业完成整改后，可向交通运输部提出复查申请，交通运输部指定检验机构按原方案进行复查。当复查结果合格，以复查结果为准，但需注明为“复查合格”；当复查结果仍不合格，需注明“复查不合格”。

10  附则

本规范编写单位：交通运输部公路科学研究院（唐林、王静 ）。

本规范由交通运输部科技司管理。

附录：原始记录表

机动车辆制动液产品检测原始数据记录表

记录编号：                                               共   页 第   页

| 产品名称 |  |
| --- | --- |
| 型号规格 |  |
| 建设项目名称 （工程路线名称） |  |
| 工程部位（桩号） |  |
| 施工单位 |  |
| 经销企业 |  |
| 生产企业 |  |
| 建设单位（业主） |  |
| 监理单位 |  |
| 委托单位 |  |
| 施工时间 |  |
| 检测时间 |  | 检测类型 |  | 抽样地点 |  |
| 检测依据 | 国家标准GB 12981《机动车辆制动液》； 国家标准GB/T 265《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》； 石油化工行业标准SH/T 0430《刹车液平衡回流沸点测定法》。 |
| 检测环境条件 | 温度： ℃ | 湿度： %R.H |
| 检 测 用 主 要 仪 器 | 序号 | 名 称 | 型号规格 | 设备编号 | 检测前情况 | 检测后情况 |
|  | 1 | 平衡回流沸点测定仪 |  |  |  |  |
|  | 2 | 石油产品运动黏度仪 |  |  |  |  |
|  | 3 | pH计 |  |  |  |  |
|  | 4 | 精密天平 |  |  |  |  |
|  | 5 | 鼓风干燥箱 |  |  |  |  |
|  | 6 | 橡塑邵尔硬度计 |  |  |  |  |

机动车辆制动液产品检测原始数据记录表

记录编号：                                                   共  页 第  页

| 序号 | 检测项目 | 检测数据 | 平均值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  |  |  |
| 2 | 运动粘度，mm2/s | 100℃ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -40℃ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 平衡回流沸点，℃ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 湿平衡回流沸点，℃ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | pH值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 腐蚀性 | 金属片外观 |  |  |  |
|  |  | 金属片质量变化，mg/cm2 | 镀锡铁皮 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 铝 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 铸铁 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 紫铜 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 黄铜 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 锌 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 试液性能 | 外观 |  |  |  |
|  |  |  | pH值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 沉淀物，% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 橡胶皮碗 | 外观 |  |  |  |
|  |  |  | 硬度降低值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 根径增值,mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 体积增加值，% |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 蒸发性能 | 质量变化，% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 残余物性质 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 残余物倾点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 橡胶适应性 | 丁苯橡胶皮碗 | 根径增值,mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 硬度降低值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 体积增加值，% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外观 |  |  |  |
|  |  | 三元乙丙橡胶试件 | 硬度降低值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 体积增加值，% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外观 |  |  |  |

检测:                   复核：        日期：