附件1

交通运输部2014年度交通运输产品

（道路用沥青）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 试样编号 | 受检单位名称 | 产品名称 | 抽样地点 | 监督 总体数 | 按标准JTG F40-2004判定 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 批是否合格 | 不合格项 |  |
| 1 | 陕2014-01 | 陕西龙寰进出口有限公司 | SBS改性沥青I-C | 陕西咸旬高速公路路面一标 | 34t | 合格 | / | / |
| 2 | 陕2014-02 | 湖北国创高新材料股份有限公司 | SBS改性沥青I-C | 陕西咸旬高速公路路面二标 | 35 t | 合格 | / | / |
| 3 | 陕2014-03 | 佳施加德士能源有限公司 （代理：陕西金顶工贸有限公司） | 道路石油沥青70号A级 | 陕西咸旬高速公路路面三标 | 32 t | 不合格 | TFOT后延度 | 已整改，经确认合格 |
| 4 | 甘2014-01 | 甘肃路桥建设集团养护科技有限责任公司 | SBS改性沥青I-C | 甘肃临合高速公路路面一标 | 40 t | 合格 | / | / |
| 5 | 甘2014-02 | 韩国SK集团 （代理：北京中物振华贸易有限公司） | 道路石油沥青90号A级 | 甘肃临合高速公路路面二标 | 55t | 合格 | / | / |
| 6 | 甘2014-03 | 中交二公局第三工程有限公司 | SBS改性沥青I-C | 甘肃临合高速公路路面二标 | 55t | 合格 | / | / |
| 7 | 甘2014-04 | 甘肃路桥建设集团养护科技有限责任公司 | SBS改性沥青I-C | 甘肃临合高速公路路面三标 | 40 t | 合格 | / | / |
| 8 | 甘2014-05 | 韩国SK集团 （代理：浙江省公路物资有限公司） | 道路石油沥青70号A级 | 甘肃成武高速公路路面一标 | 50 t | 不合格 | TFOT后延度 | 已整改，经确认合格 |
| 9 | 甘2014-06 | 浙江省公路物资有限公司 | SBS改性沥青I-C | 甘肃成武高速公路路面一标 | 50 t | 合格 | / | / |
| 10 | 甘2014-07 | 浙江宝盈物资股份有限公司 | SBS改性沥青I-C | 甘肃成武高速公路路面二标 | 35 t | 合格 | / | / |
| 11 | 甘2014-08 | 陕西国琳华泰沥青产品有限公司 | SBS改性沥青I-C | 甘肃成武高速公路路面三标 | 50 t | 合格 | / | / |
| 12 | 津2014-03 | 中海沥青股份有限公司 | 道路石油沥青70号A级 | 天津津港公路21号沥青砼制品公司 | 40 t | 合格 | / | / |
| 13 | 贵2014-01 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 （代理：中国航空技术有限公司） | 道路石油沥青70号A级 | 贵州凯羊高速公路路面二标 | 50 t | 合格 | / | / |
| 14 | 贵2014-02 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 （代理：江西省高速公路物资有限公司） | 道路石油沥青70号A级 | 贵州余凯高速公路路面一标 | 50 t | 合格 | / | / |
| 15 | 贵2014-03 | 佛山高富中石油燃料沥青有限责任公司 （代理：贵州塔里木化工有限公司） | 道路石油沥青70号A级 | 贵州翁马高速公路 | 50 t | 合格 | / | / |
| 16 | 贵2014-04 | 中航路通实业有限公司 | 道路石油沥青70号A级 | 贵州翁马高速公路 | 50 t | 合格 | / | / |
| 17 | 贵2014-05 | 贵州黔和物流有限公司 （代理：中航路通实业有限公司） | SBS改性沥青I-D | 贵州翁马高速公路 | 50 t | 不合格 | 针入度 | 已整改，经确认合格 |
| 18 | 蒙2014-01 | 山东阳光沥青有限公司 （代理：盘锦华冠中交路星道路沥青有限公司） | SBS改性沥青I-C | 内蒙古乌新高速公路土建三标 | 60t | 不合格 | 运动粘度、软化点 | 已整改，经确认合格 |
| 19 | 蒙2014-02 | 山东阳光沥青有限公司 （代理：盘锦华冠中交路星道路沥青有限公司） | 道路石油沥青90号A级 | 内蒙古乌新高速公路土建三标 | 40t | 合格 | / | / |
| 20 | 蒙2014-03 | 中海沥青（营口）有限责任公司 （代理：营口永特石化有限公司） | 道路石油沥青90号A级 | 内蒙古乌新高速公路土建七标 | 50t | 合格 | / | / |
| 21 | 蒙2014-04 | 黑龙江长和化工股份有限公司 | 道路石油沥青90号A级 | 内蒙古乌新高速公路土建十标 | 50t | 合格 | / | / |
| 22 | 蒙2014-05 | 营口鑫源化工燃料油有限公司 | 道路石油沥青90号A级 | 内蒙古乌新高速公路土建四标 | 30t | 不合格 | 针入度、软化点、针入度比、TFOT后延度 | 已整改，经确认合格 |
| 23 | 冀2014-01 | 中化弘润石油化工有限公司 | 道路石油沥青70号A级 | 河北石安高速扩建九标 | 130t | 合格 | / | / |
| 24 | 冀2014-02 | 中铁十一局集团第四工程有限公司 | SBS改性沥青I-D | 河北石安高速扩建一标 | 40t | 不合格 | TFOT后延度 | 已整改，经确认合格 |
| 25 | 冀2014-03 | 北京金凯越改性材料有限公司 | SBS改性沥青I-D | 河北石安高速新建六标 | 50t | 不合格 | TFOT后延度 | 已整改，经确认合格 |
| 26 | 冀2014-04 | 中石化山东齐鲁石化炼油厂 | 道路石油沥青70号A级 | 河北石安高速新建四标 | 130t | 合格 | / | / |
| 27 | 冀2014-05 | 中铁三局集团第二工程有限公司 | SBS改性沥青I-D | 河北石安高速新建四标 | 50t | 不合格 | TFOT后延度 | 已整改，经确认合格 |
| 28 | 冀2014-06 | 河北伦特石油化工有限公司 | SBS改性沥青I-D | 河北石安高速新建一标 | 36t | 合格 | / | / |
| 29 | 鄂2014-01 | 湖北禾森石化有限公司 | 道路石油沥青70号A级 | 湖北十房高速公路 | 50 t | 不合格 | 15℃延度 | 已整改，经确认合格 |
| 30 | 鄂2014-02 | 湖北交投致远新材科技有限公司 | SBS改性沥青I-D | 湖北十房高速公路 | 50 t | 不合格 | TFOT后延度 | 已整改，经确认合格 |
| 31 | 鄂2014-03 | 湖北国创高新材料股份有限公司 | 道路石油沥青70号A级 | 湖北谷竹高速公路路面四标 | 50 t | 合格 | / | / |
| 32 | 鄂2014-04 | 湖北国创高新材料股份有限公司 | SBS改性沥青I-D | 湖北谷竹高速公路路面四标 | 50 t | 合格 | / | / |
| 33 | 鄂2014-05 | 浙江兰亭高科股份有限公司 | 道路石油沥青70号A级 | 湖北谷竹高速公路路面三标 | 65 t | 合格 | / | / |
| 34 | 鄂2014-06 | 浙江兰亭高科股份有限公司 | SBS改性沥青I-D | 湖北谷竹高速公路路面三标 | 50 t | 不合格 | 针入度 | 已整改，经确认合格 |
| 35 | 苏2014-01 | 江阴泰富沥青有限公司 | SBS改性沥青I-C | 江苏高芜高速公路江苏段 | 35t | 合格 | / | / |
| 36 | 苏2014-02 | 江阴天诺道路材料科技有限公司 | SBS改性沥青I-C | 江苏通洋高速路面二标 | 40t | 合格 | / | / |
| 37 | 苏2014-03 | 江苏扬子公路沥青有限责任公司 | SBS改性沥青I-C | 江苏通洋高速 | 35t | 不合格 | 针入度指数 | 已整改，经确认合格 |
| 38 | 苏2014-04 | 江苏宝利沥青股份有限公司 | SBS改性沥青I-C | 江苏苏震桃公路新建工程路面一标 | 35t | 合格 | / | / |
| 39 | 苏2014-05 | 中石油江苏燃料沥青有限责任公司 | SBS改性沥青I-D | 江苏苏震桃公路新建工程路面二标 | 300t | 合格 | / | / |
| 40 | 豫2014-01 | 金海宏业（镇江）石化有限公司 | 道路石油沥青70号A级 | 河南连霍高速商兰段三工区 | 50 t | 不合格 | TFOT后延度 | 已整改，经确认合格 |
| 41 | 豫2014-02 | 河南省公路工程局商兰改扩建三工区 | SBS改性沥青I-D | 河南连霍高速商兰段三工区 | 50t | 合格 | / | / |
| 42 | 豫2014-03 | 山东东明石化集团有限公司 | 道路石油沥青70号A级 | 河南连霍高速商兰段六工区 | 300t | 合格 | / | / |
| 43 | 豫2014-04 | 河南省公路工程局商兰项目六工区 | SBS改性沥青I-D | 河南连霍高速商兰段六工区 | 30t | 合格 | / | / |
| 44 | 赣2014-01 | 佛山高富中石油燃料沥青有限责任公司 （代理：中国航空技术广州有限公司） | 道路石油沥青50号A级 | 江西萍洪高速 | 45t | 合格 | / | / |
| 45 | 赣2014-02 | 瑞金市昌兴沥青制品有限公司 | SBS改性沥青I-D | 江西萍洪高速 | 40t | 不合格 | TFOT后延度 | 已整改，经确认合格 |
| 46 | 赣2014-03 | 泰普克沥青(大众)有限公司 （代理：江西省高速公路物资有限公司） | 道路石油沥青70号A级 | 江西萍洪高速 | 40t | 合格 | / | / |
| 47 | 辽2014-A | 中国石油辽河石化分公司（经销：沈阳五洲交通科技有限公司） | 道路石油沥青90号A级 | 辽宁沈康高速路面维修工程沥青拌合站 | 50t | 合格 | / | / |
| 48 | 辽2014-T | 中国石油辽河石化分公司（经销：沈阳五洲交通科技有限公司） | 道路石油沥青90号A级 | 辽宁鹤大高速路面维修工程（K1328+700-K1377+100）沥青拌合站 | 50t | 合格 | / | / |
| 49 | 辽2014-E | 中国石油辽河石化分公司 | 道路石油沥青90号A级 | 辽宁鹤大高速路面维修工程（K1377+100-K1435+200）沥青拌合站 | 50t | 合格 | / | / |
| 50 | 辽2014-R | 中国石油辽河石化分公司（经销：沈阳五洲交通科技有限公司） | 道路石油沥青90号A级 | 辽宁建兴高速路面二标拌合站 | 500t | 合格 | / | / |
| 51 | 辽2014-Y | 中国石油辽河石化分公司（经销：沈阳五洲交通科技有限公司） | 道路石油沥青90号A级 | 辽宁建兴高速路面一标拌合站 | 40t | 合格 | / | / |
| 52 | 辽2014-M | 中国石油辽河石化分公司（经销：沈阳五洲交通科技有限公司） | 道路石油沥青90号A级 | 辽宁沈康三期高速沥青拌合站 | 1000t | 合格 | / | / |
| 53 | 辽2014-N | 中国石油辽河石化分公司（经销：辽宁交通物资有限公司） | 道路石油沥青90号A级 | 辽宁朝阳县公路管理段沥青拌合站 | 100t | 合格 | / | / |
| 54 | 辽2014-S | 盘锦北方沥青燃料有限公司（经销：辽宁交通物资有限公司） | 道路石油沥青90号A级 | 辽宁凤城县公路管理段沥青拌合站 | 200t | 合格 | / | / |
| 55 | 2014-晋-沥青-01 | 山西省公路物资供应总公司 | SBS改性沥青 | 山西临离高速公路路面项目部一工区 | 40t | 合格 | / | / |
| 56 | 2014-晋-沥青-02 | 山西省公路物资供应总公司 | SBS改性沥青 | 山西临离高速公路路面项目部三工区 | 32t | 合格 | / | / |
| 57 | 2014-晋-沥青-03 | 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司（经销商：山西宇通高速路面材料有限公司） | 道路石油沥青70号A级 | 山西五盂高速公路路面一标LM1拌合站 | 30t | 合格 | / | / |
| 58 | 2014-晋-沥青-04 | 山西宇通高速路面材料有限公司 | SBS改性沥青 | 山西五盂高速公路路面一标LM2拌合站 | 30t | 合格 | / | / |
| 59 | SZM-LQ-01 | 青海弘川新源实业股份有限公司 | SBS 改性沥青I-D型 | 四川遂资眉高速眉山段J1-2合同段热拌厂 | 200t | 合格 | / | / |
| 60 | SZM-LQ-03 | 四川宝利沥青有限公司 | SBS 改性沥青I-D型 | 四川遂资眉高速眉山段J2-2合同段热拌厂 | 130t | 合格 | / | / |
| 61 | SZM-LQ-04 | 中海沥青（四川）有限公司 | SBS 改性沥青I-D型 | 四川遂资眉高速眉山段J3-1合同段热拌厂 | 130t | 合格 | / | / |
| 62 | SZM-LQ-02 | 中海沥青（四川）有限公司 | 道路石油沥青70号A级 | 四川遂资眉高速眉山段J2-2合同段热拌厂 | 120t | 合格 | / | / |
| 63 | MYRC-LQ-01 | 厦门华特集团有限公司 | SBS 改性沥青I-D型 | 四川绵阳绕城丰谷镇团结村沥青拌合站 | 130t | 合格 | / | / |
| 64 | CAY-LQ-70-01 | 四川宝利沥青有限公司 | 道路石油沥青70号A级 | 四川成安渝高速公路（四川段）高寺拌合站 | 150t | 合格 | / | / |
| 65 | CAY-LQ-70-03 | 四川宝利沥青有限公司 | SBS改性沥青I-D型 | 四川成安渝高速公路（四川段）平武拌合站 | 100t | 不合格 | TFOT后延度 | 已整改，经确认合格 |
| 66 | CAY-LQ-70-（05-06） | 四川禾森化工科技有限公司 | 道路石油沥青70号A级 | 四川成安渝高速公路（四川段）平窝拌合站 | 350t | 合格 | / | / |
| 67 | CDERX-LQ-70-（01-02） | 佛山高富中石油燃料沥青有限责任公司 | 道路石油沥青70号A级 | 四川成都第二绕城高速公路西段双流永安镇LM1合同段沥青拌合站 | 50t | 合格 | / | / |
| 68 | CDERX-LQ-ABS-（03-04） | 盘锦辽河油大力特种沥青有限公司 | SBS 改性沥青I-D型 | 四川成都第二绕城高速公路西段双流永安镇LM1合同段沥青拌合站 | 30t | 不合格 | RTFOT后延度 | 已整改，经确认合格 |
| 69 | CDERX-LQ-ABS-(05-06） | 厦门华特集团有限公司 | SBS 改性沥青I-D型 | 四川成都第二绕城高速公路西段双流永安镇LM1合同段沥青拌合站 | 60t | 不合格 | RTFOT后延度 | 已整改，经确认合格 |
| 70 | CDERX-LQ-ABS-(07-08） | 壳牌（新加波） | 壳牌道路石油沥青70号A级 | 四川成都第二绕城高速公路西段廖家热拌站LM2拌合站 | 200t | 合格 | / | / |
| 71 | 闽2014-01 | 厦门华特沥青实业有限公司 | SBS改性沥青I-D | 福建泉州跨海大桥B合同段 | 35t | 合格 | / | / |
| 72 | 闽2014-02 | 温州中石油燃料沥青有限责任公司 | 道路石油沥青70号A级 | 福建泉三高速公路南安至安溪连接线B合同段 | 40t | 合格 | / | / |
| 73 | 闽2014-03 | 福建嘉木沥青有限公司 | 道路石油沥青70号A级 | 福建海西高速公路网沈海复线仙游至南安金淘段泉州段B合同段 | 33t | 合格 | / | / |