附件2

交通运输部2014年度交通运输产品

（公路工程土工布）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 试样编号 | 生产企业名称 | 产品名称及规格 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数 | 按GB 17638-1998 标准判定 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 批是否合格 | 不合格项 |  |
| 1 | 陕2014SX-001 | 成都赛特防水材料有限责任公司 | 短纤针刺非织造土工布350g/m2 | 陕西延安到延川高速公路LJ-3标段 | 1800 m2 | 9 m2×2 | 合格 | / | / |
| 2 | 陕2014SX-002 | 西安天成无纺布有限公司 | 短纤针刺非织造土工布350g/m2 | 陕西延安到延川高速公路LJ-5标段 | 3000 m2 | 9m2×2 | 合格 | / | / |
| 3 | 陕2014SX-003 | 江苏成松防水材料有限公司 | 短纤针刺非织造土工布350g/m2 | 陕西延安到延川高速公路LJ-7标段 | 1600m2 | 9m2×2 | 合格 | / | / |
| 4 | 陕2014SX-004 | 莱芜市土工合成材料有限公司 | 短纤针刺非织造土工布350g/m2 | 陕西黄延高速扩建工程LJ-19标段 | 2250m2 | 9m2×2 | 合格 | / | / |
| 5 | 陕2014SX-005 | 仪征易力土工合成材料有限责任公司 | 短纤针刺非织造土工布350g/m2 | 陕西黄延高速扩建工程LJ-14标段 | 3720m2 | 9m2×2 | 合格 | / | / |
| 6 | 陕2014SX-006 | 衡水大众橡塑有限公司 | 短纤针刺非织造土工布350g/m2 | 陕西黄延高速扩建工程LJ-13标段 | 8109m2 | 9m2×2 | 合格 | / | / |
| 7 | 冀2014GA-001 | 河北创隆工程橡塑有限公司 | 短纤针刺非织造土工布350g/m2 | 河北张承高速承德段TJ10标段 | 6000m2 | 10m2×2 | 合格 | / | / |
| 8 | 冀2014GA-002 | 河北滨河工程橡塑有限公司 | 短纤针刺非织造土工布350g/m2 | 河北张承高速承德段TJ16标段 | 5000m2 | 10m2×2 | 合格 | / | / |
| 9 | 冀2014GA-003 | 河北华虹工程材料有限公司 | 短纤针刺非织造土工布350g/m2 | 河北张承高速承德段TJ17标段 | 1000m2 | 10m2×2 | 合格 | / | / |
| 10 | 冀2014GA-004 | 衡水明光工程橡塑有限公司 | 短纤针刺非织造土工布350g/m2 | 河北张承高速承德段TJ18标段 | 8000m2 | 10m2×2 | 合格 | / | / |
| 11 | 冀2014GA-005 | 枣强鑫海防水橡胶制品有限公司 | 短纤针刺非织造土工布350g/m2 | 河北张承高速承德段TJ14标段 | 3000m2 | 10m2×2 | 合格 | / | / |
| 12 | 2014-晋-TGB-01 | 河北瑞达工程橡胶有限公司 | 短纤针刺非织造土工布350g/m2 | 山西左黎高速ZL1项目部黄家会隧道出口 | 15卷 | 6m2 | 合格 | / | / |
| 13 | 2014-晋-TGB-02 | 山东恒瑞通新材料工程有限公司 | 短纤针刺非织造土工布350g/m2 | 山西左黎高速ZL3项目一分部桐峪隧道进口料场 | 13卷 | 6m2 | 合格 | / | / |
| 14 | 2014-晋-TGB-03 | 河北瑞达工程橡塑有限公司 | 短纤针刺非织造土工布350g/m2 | 山西左黎高速ZL3项目二分部桐峪隧道出口 | 13卷 | 6m2 | 合格 | / | / |
| 15 | 2014-晋-TGB-04 | 河北润石橡塑有限公司 | 短纤针刺非织造土工布350g/m2 | 山西左黎高速ZL3-4西井隧道进口料场 | 11卷 | 6m2 | 合格 | / | / |
| 16 | 2014-晋-TGB-05 | 扬州美邦工程材料有限公司 | 短纤针刺非织造土工布350g/m2 | 山西左黎高速ZL4料场 | 9卷 | 6m2 | 合格 | / | / |
| 17 | 2014-晋-TGB-06 | 贵州蓝图新材料股份有限公司 | 短纤针刺非织造土工布350g/m2 | 山西原神高速公路LJ2项目部野马梁隧道2#斜井 | 9卷 | 6m2 | 合格 | / | / |
| 18 | 2014-晋-TGB-07 | 盐城市龙昌塑胶制品有限公司 | 短纤针刺非织造土工布350g/m2 | 山西原神高速公路LJ6项目部料场 | 10卷 | 6m2 | 合格 | / | / |
| 19 | 2014-晋-TGB-08 | 淮安市成成防水材料有限公司 | 短纤针刺非织造土工布350g/m2 | 山西原神高速公路LJ7项目部料场 | 8卷 | 6m2 | 合格 | / | / |
| 20 | 2014-晋-TGB-09 | 淮安市成成防水材料有限公司 | 短纤针刺非织造土工布350g/m2 | 山西原神高速公路LJ10项目部料场 | 7卷 | 6m2 | 合格 | / | / |
| 21 | 2014-晋-TGB-10 | 太原福乾物资有限公司 | 短纤针刺非织造土工布350g/m2 | 山西吉河高速公路LJ6项目部蒿地岭隧道进口处 | 8卷 | 6m2 | 合格 | / | / |
| 22 | 2014-晋-TGB-11 | 衡水明光工程橡胶有限公司 | 短纤针刺非织造土工布350g/m2 | 山西吉河高速公路LJ7项目部西家塔隧道进口处 | 9卷 | 6m2 | 合格 | / | / |
| 23 | CDERX-TGB-01 | 成都鑫久安土工合成材料有限公司 | 四川路桥集团有限公司 | 四川成都第二绕城高速公路西段温江万春互通 | 200 m2 | 6m2 | 不合格 | 拉伸强度 | 已整改，经确认合格 |
| 24 | CJ14-1902 | 宜兴市神洲土工材料有限公司 | 250g/m2 | 四川福安至寿宁（闽浙界）高速公路A6合同段拌合站仓库 | 6450m2 | 6m2 | 合格 | / | / |
| 25 | CJ14-1811 | 扬州冠雄土工材料有限公司 | 300g/m2 | 四川湄渝高速公路莆田段A12合同段古寨隧道 | 9046m2 | 6m2 | 合格 | / | / |