附件6

路面标线用玻璃珠产品质量行业监督抽查实施规范

（试行）

- 1  范围

- 本规范适用于交通运输部路面标线用玻璃珠产品质量监督抽查，地方交通运输主管部门组织的监督抽查可参照执行。本规范内容包括术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理复检、复查、附则及附录。

- 2  术语和定义

- 下列术语和定义适用于本规范。

- 2.1监督（核查）总体

- 被实施监督的单位产品的全体。

- 2.2复检

- 对检验结果有异议时，为了验证检验结果的有效性，重新进行试验。

- 2.3复查

- 发现的问题处理后，重新进行的抽查行为。

- 3  检验依据

- 下列引用的文件，其最新版本或修改单均适用于本规范。

- GB/T 24722  路面标线用玻璃珠

- JT/T 495   公路交通安全设施质量检验抽样方法

- 交科技发[2012]32号   交通运输产品质量行业监督抽查管理办法（试行）

- 4  抽样

- 4.1抽样型号或规格

- 抽样产品应是GB/T 24722标准中规定的1号玻璃珠。

- 4.2抽样方法、基数及数量

- 4.2.1抽样方法

- 在工程现场、生产企业或经销企业随机抽取同一生产企业一年内生产的产品，抽查的产品应具有生产企业的质量检验合格证明。抽样人员不应少于2人。

- 4.2.2抽样基数和数量

- 对现场产品以“袋”为单位确定批量；

- 批量不大于250袋时，按表1抽样；

- 大于250袋且不大于1000袋时，工程现场或经销企业抽样时，抽取20袋，生产企业抽样时，抽取32袋；

- 大于1000袋时，将监督总体按3）要求（批量大于250袋且不大于1000袋）均分为多个批，并按3）的要求随机抽取1~3批；

- 每袋抽取1kg样品进行封样作为检验样品，同时从中抽取两份各1kg样品进行封样作为备用样品；

- 对于抽出的样品按批进行唯一性编号。

表1  批量不大于250袋时的抽样方案

| 批量（袋） |  | 3~10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样 本 数 | 生产企业 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 18 |
|  | 工程现场或经销企业 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 批量（袋） |  | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 |
| 样 本 数 | 生产企业 | 19 | 21 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
|  | 工程现场或经销企业 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 25 | 25 |

- 4.3样品处置

- 4.3.1抽取的样品在抽样现场立即封样，封样时应有防拆封措施，以保证样品的真实性。样品应由检验机构的抽样人员负责携带或寄送。

- 4.3.2在抽样和样品接收时，应对关键过程进行拍照，以保证对该过程的追溯性。

- 4.4抽样单

- 4.4.1抽样后，抽样人员应按《交通运输产品质量行业监督抽查管理办法（试行）》的规定填写抽样单。抽样单中的企业名称、规格型号、生产日期或批号、抽样基数、抽样数量、抽样日期、抽样地点、生产许可证（制造特许证）和认证证书等内容应逐项填写清楚。企业需要特别陈述的情况，在抽样单中予以说明。

- 4.4.2在生产企业或经销企业内抽样时，抽样单应由抽样人员和被抽查企业人员共同签字确认，并加盖被抽查企业公章。抽样单一式三份，检验机构和被抽查企业各执一份，其余一份附于被抽查的样品包装中。

- 4.4.3工程现场抽样应有检验机构、省级交通运输主管部门、工程建设单位、监理单位、施工单位、被抽查生产企业或经销企业的有关人员参加，抽样并确认后，在抽样单上签字。抽样单一式六份，检验机构、省级交通运输主管部门、建设单位、施工单位和被抽查生产企业各执一份，其余一份附于被抽查的样品包装中。生产企业人员不在工程现场时，由经销企业或施工单位人员将抽样单转交生产企业。

- 5  检验要求

- 5.1检验项目

- 检验项目见表2。

表2  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观要求 | GB/T 24722 |
| 2 | 粒径分布 |  |
| 3 | 成圆率 |  |
| 4 | 折射率 |  |

- 5.2检测方法

- 5.2.1外观要求

- 目测玻璃珠在容器中的状态，同时把少许玻璃珠样品放在载玻片上，用放大倍数不小于10倍的显微镜或投影仪进行观察检查。

- 5.2.2粒径分布

将若干玻璃珠试样在105℃～110℃的温度下干燥1h。在干燥器中冷却至室温后，称取约200g样品，精确到0.1g，倒入一组标准试验筛中。该组筛网的孔径应依次为850m，600m，300m，212m，150m，106m，90m。盖上试验筛网盖，开动振筛机，振筛机的摇动次数为290次/min，拍击次数156次/min，振动5min，然后将试验筛从振筛机上取下，分别称出各筛网上的样品质量及托盘上留存的样品质量，精确到0.1g。若网眼被玻璃珠堵住，可用刷子从下面将其刷出，作为该筛网上筛余的样品。如果筛后玻璃珠总质量少于最初所取样品的98%，需要重新取样测试。根据式（1），分别计算出各筛网筛余样品的质量百分比，精确到小数点后一位。取三次试验的平均值作为结果。

G=(m/M)×100          （1）

式中：G-各试验筛网或托盘上筛余样品的质量百分比，%；

M-筛后样品的总质量，g；

m-各试验筛网或托盘上筛余样品的质量，g。

5.2.3成圆率

用蘸有少许工业酒精的脱脂棉球，清洁玻璃珠选形器(见图1)的玻璃平板及玻璃珠收集器。从玻璃珠试样中称取约20g样品，精确到0.1g。开启玻璃珠选形器的电源开关，调节玻璃平板的斜度和振动器的振幅，使玻璃板上有缺陷的玻璃珠慢慢向上移动，圆的玻璃珠向下滚动。用小勺慢慢往选形器玻璃平板上喂料，应使玻璃珠不在玻璃平板上堆积或大量滑落。所有圆珠将滚落到圆珠收集器中，而有缺陷的玻璃珠慢慢进入不圆珠收集器内，直至玻璃珠样品全部分离完毕。把收集到的圆玻璃珠和有缺陷的玻璃珠分别再通过玻璃珠选形器进行分离。直至所有的圆玻璃珠通过选形器后，没有带缺陷的玻璃珠分离出来；而所有有缺陷玻璃珠通过选形器后，没有圆玻璃珠分离出来。分别称出分离得到的所有圆玻璃珠的总质量N和有缺陷玻璃珠的总质量C，精确到0.1g。玻璃珠的成圆率P用公式（2）计算。取三次试验的平均值作为结果。

P=[N/(N+C)]×100          （2）

式中:P-成圆率，%；

N-圆玻璃珠的总质量，g；

C-有缺陷的玻璃珠的总质量， g。

按5.2.2规定的方法，筛得一定量粒径为850m～600m范围的玻璃珠。每次称取约20g样品，精确到0.1g。重复上述相关步骤即可得到该粒径范围玻璃珠的成圆率。取三次试验的平均值作为结果。

图1  玻璃珠选形器示意图

5.2.4折射率

把少许玻璃珠放在研钵里粉碎，然后置于载玻片上。往载玻片滴1滴～2滴折射率与玻璃珠折射率相同或相近的浸油，使浸油完全浸没玻璃粉。把载玻片置于放大倍数为100倍的显微镜的载物台上，使用钠光灯作光源供给透过光线。调整显微镜的照明灯光，从下方以暗淡光线照射玻璃粉覆盖区域，将显微镜聚焦在玻璃粉上。缓慢提升显微镜镜筒，观察每颗玻璃粉周围贝克线的移动，若贝克线向玻璃粉中心方向移动，则玻璃的折射率大于浸油的折射率；若贝克线向浸油方向移动，则玻璃的折射率小于浸油的折射率。当提升或下降显微镜镜筒时，玻璃粉的轮廓呈模糊状态；当完全聚焦时，玻璃粉几乎不可见，此时玻璃的折射率与浸油的折射率相等。共进行三次试验。

5.3检验应注意的问题

5.3.1检验原始记录应如实填写，保证真实、准确、清楚，不得随意涂改。确需更改的，更改处应经检验人员和报告签发人共同确认。

5.3.2检验过程中遇有样品失效或检验仪器设备故障等情况致使检验无法进行时，应如实记录，并保留充分的证据。

5.3.3检验机构检验后的试样应按规定进行保存，不合格的试样应拍照留存。

6  判定原则

6.1样品的合格判定

任一检验项目不合格，则样品判定为不合格。

6.2批的合格判定

6.2.1批量不大于250袋

当样本数小于10时，不合格样品数大于0，则批判定为不合格；当样本数不小于10时，不合格样品数大于1，批判定为不合格。

6.2.2批量大于250袋

不合格样品数大于2时，批判定为不合格。

7  异议处理复检

7.1对抽样过程有异议，认为抽取的样品不是本企业生产的，企业应提供由原所有参加抽样单位确认的抽样无效证明，由交通运输部核实确认并作相应处理。

7.2对检验机构的检测数据有异议，企业可向交通运输部提出复检申请，对需要复检并具备检验条件的，交通运输部指定检验机构进行复检。申请企业可见证复检过程，复检仍不合格时，所有费用由企业承担。

7.3复检采用备用样品。将备用样品分成2组，按5.2规定的方法进行测试。并按6中的规定进行合格判定，两组均满足批合格要求时，批判定为合格。

8  复查

企业完成整改后，可向交通运输部提出复查申请，交通运输部指定检验机构按原方案进行复查。当复查结果合格，以复查结果为准，但需注明为“复查合格”；当复查结果仍不合格，需注明“复查不合格”。

9  附则

本规范编写单位：交通运输部公路科学研究院（郭东华、陆宇红、徐东）。

本规范由交通运输部科技司管理。

10  附录

附录1：原始记录表

附录2：行业监督抽查检测报告格式

附录1：原始记录表

路面标线用玻璃珠产品检测原始记录表

记录编号：                                               共   页 第   页

| 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目名称 （工程路线名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位（桩号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经销企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位（业主） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测时间 |  |  |  | 检测类型 |  |  |  |  | 抽样地点 |  |  |
| 检测依据 |  |  | - 国家标准GB/T 24722《路面标线用玻璃珠》a)； - 交通运输行业标准JT/T 495《公路交通安全设施质量检验抽样方法》a)； - 《路面标线用玻璃珠产品质量行业监督抽查实施规范（试行）》b)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测环境条件 |  |  | 温度： ℃ |  |  | 湿度： %R.H |  |  |  |  |  |
| 检 测 用 主 要 仪 器 | 序号 | 名 称 |  |  | 型号规格 | 设备编号 |  | 检测前情况 |  | 检测后情况 |  |
|  | 1 | 烘箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 显微镜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 标准试验筛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 玻璃珠选形器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

a)使用时在标准编号后增加“发布年代号”；b)使用时在实施规范前增加“部发文号”。

路面标线用玻璃珠产品检测原始记录表

记录编号：                                                   共  页  第  页

| 序 号 | 检测项目 |  | 检测数据 |  |  |  |  | 平均值 | 检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |
| 编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 粒径分布 | 样品总质量（g） |  |  |  |  |  | / | / |  |
|  |  | 筛后样品总质量（g） |  |  |  |  |  | / | / |  |
|  |  | S>850 | g % | g % |  | g % |  | % |  | % |
|  |  | 600＜S≤850 | g % | g % |  | g % |  | % |  | % |
|  |  | 300＜S≤600 | g % | g % |  | g % |  | % |  | % |
|  |  | 106＜S≤300 | g % | g % |  | g % |  | % |  | % |
|  |  | S≤106 | g % | g % |  | g % |  | % |  | % |
|  | 成圆率 | 总质量（g） |  |  |  |  |  | / |  | / |
|  |  | 圆玻璃珠质量（g） |  |  |  |  |  | / |  | / |
|  |  | 不圆玻璃珠质量（g） |  |  |  |  |  | / |  | / |
|  |  | 总成圆率(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 850~600µm总质量（g） |  |  |  |  |  | / |  | / |
|  |  | 850~600µm圆玻璃珠质量（g） |  |  |  |  |  | / |  | / |
|  |  | 850~600µm不圆玻璃珠质量（g） |  |  |  |  |  | / |  | / |
|  |  | 850~600µm成圆率(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 折射率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测：                              复核：             日期：

附录2：行业监督抽查检测报告格式

（CMA章）、（CAL章）、（CNAS章）、（综合甲级或专项等级资质章）

编号:

检测报告

产品名称:      路面标线用玻璃珠

型号规格:

委托单位:   交通运输部科技司

检测类别:     监督抽查

批准日期:    年  月  日

检测机构名称

(按承检机构全称填写，并加盖机构检测专用章）

注意事项（应包含如下内容）

1．报告无“检测专用章”或“检测单位公章”无效。

2．复制报告未重新加盖“检测专用章”或“检测单位公章”无效。

3．报告无检测、审核、批准人签字无效。

4．报告涂改无效。

5．被抽查企业对检验结果若有异议，应于接到报告后十五日内向检验单位书面提出，逾期未提出的，视为无异议。

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

网    址：

电子邮件：

检测机构名称

检测报告

编号:                                            共X页  第X页

| 产品名称 | 路面标线用玻璃珠 |  | 型号规格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 交通运输部科技司 |  | 检测类别 | 监督抽查 |
| 生产单位 |  |  | 生产日期 | 年 月 日 |
| 生产批号 |  |  | 抽样日期 | 年 月 日 |
| 抽 样 者 |  |  | 到样日期 | 年 月 日 |
| 抽样地点 |  |  | 抽样基数 |  |
| 检测日期 | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 抽样数量 |  |
| 检测项目 | 外观要求、粒径分布、成圆率、折射率四项 |  |  |  |
| 检测依据 | - 国家标准GB/T 24722《路面标线用玻璃珠》a)； - 交通运输行业标准JT/T 495《公路交通安全设施质量检验抽样方法》a)； - 《路面标线用玻璃珠产品质量行业监督抽查实施规范（试行）》b)。 |  |  |  |
| 检测环境 | 温度: ℃ | 湿度: %R.H |  |  |
| 检 测 结 论 | 处使用的 生产的 号路面标线用玻璃珠产品，经本中心按国家标准GB/T 24722《路面标线用玻璃珠》a)及《路面标线用玻璃珠产品质量行业监督抽查实施规范（试行）》b)要求抽样检测，样品抽样合格率为 %，外观要求、粒径分布、成圆率、折射率四项性能指标单项抽样合格率分别为：%、 %、 %、 %。 按照交通运输行业标准JT/T 495《公路交通安全设施质量检验抽样方法》a)及《路面标线用玻璃珠产品质量行业监督抽查实施规范（试行）》b，该监督批通过/未通过××××年度交通运输行业产品质量监督抽查（合格/不合格）。 （检测结果见报告第×～×页） 检测单位盖章 报告批准日期： 年 月 日 |  |  |  |

a)使用时在标准编号后增加“发布年代号”；b)使用时在实施规范前增加“部发文号”。

检测：              审核：               批准：

检测机构名称

检测报告

编号:                                            共X页  第X页

| 检测 用主 要仪 器 | 序号 | 名称 | 型号 | 设备编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 烘箱 |  |  |
|  | 2 | 显微镜 |  |  |
|  | 3 | 标准试验筛 |  |  |
|  | 4 | 玻璃珠选形器 |  |  |
| 样 品 说 明 |  | - 样品编号: - 相关信息： 建设项目名称： 工程部位（桩号）： 施 工 单 位 ： 监 理 单 位 ： 建 设 单 位 ： |  |  |
| 检 测 说 明 |  |  |  |  |

检测机构名称

检测报告

编号:                                           共X页  第X页

| 检 测 项 目 | 技 术 指 标 |  | 检 测 结 果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检 测 值 | 单项结论 |
| 编号 | 1# |  |  |  |
| 1.外观要求 | 玻璃珠应为无色松散球状，清洁无明显杂物。在显微镜或投影仪下，玻璃珠应为无色透明的球体，光洁圆整，玻璃珠内无明显气泡或杂质。 |  |  |  |
| 2.粒径分布(%) | 粒径（S）范围 (μm) | 质量百分比(%) |  |  |
|  | S＞850 | 0 |  |  |
|  | 600＜S≤850 | 15～30 |  |  |
|  | 300＜S≤600 | 30～75 |  |  |
|  | 106＜S≤300 | 10～40 |  |  |
|  | S≤106 | 0～5 |  |  |
| 3.成圆率(%) | 有缺陷的玻璃珠质量小于玻璃珠总质量的20%，即玻璃珠成圆率不小于80%。 |  |  |  |
|  | 粒径在850μm～600μm的玻璃珠成圆率不应小于70%。 |  |  |  |
| 4.折射率RI | 1.50≤RI＜1.70 |  |  |  |

检测：                                      	审核：