附件1

交通运输部2015年度交通运输产品（道路用沥青）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产单位名称 | 产品名称 | 抽样地点 | 监督 总体数 | 抽样样本数（组） | 按标准JTG F40-2004判定 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 批是否合格 | 不合格项 |  |
|  | 兰州金通实业发展有限公司 | SBS改性沥青I-C | 甘肃省兰永一级路面工程LYLM1合同段 | 40t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 甘肃路桥建设集团养护科技有限责任公司 | SBS改性沥青I-C | 甘肃省金阿公路JALM1合同段 | 35t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 甘肃路航道路材料有限公司 | 道路石油沥青70号A级 | 甘肃省十天高速STLM01合同段 | 34t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 甘肃省交通物资供应公司 | 道路石油沥青70号A级 | 甘肃省十天高速STLM05合同段 | 33t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 韩国SK集团（代理：西安国琳实业股份有限公司） | 道路石油沥青90号A级 | 陕西省铜旬高速路面一标 | 300t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 西安路翔公路技术有限公司 | SBS改性沥青I-C | 陕西省铜旬高速路面一标 | 30t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 陕西高速机械化工程有限公司 | SBS改性沥青I-C | 陕西省铜旬高速路面二标 | 45t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 新加坡壳牌石油公司（代理：陕西高速公路开发公司） | 道路石油沥青90号A级 | 陕西省西咸北环线路面一标 | 1000t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 韩国SK集团（代理：江苏秦江集团股份有限公司） | 道路石油沥青90号A级 | 陕西省西咸北环线路面二标 | 2000t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 新加坡壳牌石油公司（代理：陕西龙寰进出口有限公司） | 道路石油沥青90号A级 | 陕西省西咸北环线第三合同段 | 2000t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 中交二公局第三工程有限公司 | SBS改性沥青I-C | 青海省西宁南绕城公路工程路面1标 | 20t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 韩国双龙集团（代理：陕西宝利有限公司） | 道路石油沥青90号A级 | 青海省西宁南绕城公路工程路面1标 | 60t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 韩国双龙集团（代理：日照兴业进出口有限公司） | 道路石油沥青70号A级 | 青海省西宁南绕城公路工程路面2标 | 50t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 中国路桥工程有限责任公司 | SBS改性沥青I-C | 青海省西宁南绕城公路工程路面2标 | 40t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 贵州黔和物流有限公司 | SBS改性沥青I-D | 贵州省毕节至都格高速公路30标 | 200t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 道路石油沥青70号A级 | 贵州省毕节至都格高速公路30标 | 300t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 壳牌东方石油贸易有限公司 | 道路石油沥青70号A级 | 贵州省道真至翁安高速LM1标 | 30t | 1 | 不合格 | TFOT后延度 | 已整改，经确认合格 |
|  | 中航路通实业有限公司 | SBS改性沥青I-D | 贵州省道真至翁安高速LM2标 | 50t | 1 | 不合格 | TFOT后延度 | 已整改，经确认合格 |
|  | 韩国SK集团（代理：厦门华特沥青实业有限公司） | 道路石油沥青70号A级 | 贵州省道真至翁安高速LM4A标 | 31.7t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 韩国双龙集团（代理：中航路通实业有限公司） | 道路石油沥青70号A级 | 贵州省道真至翁安高速LM4B标 | 99.08t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 山东高速建设材料有限公司 | SBS改性沥青I-D | 贵州省道真至翁安高速LM5标 | 96t | 1 | 不合格 | 25℃针入度 | 已整改，经确认合格 |
|  | 壳牌(中国）有限公司（代理：中国交通物资有限公司） | 道路石油沥青70号A级 | 贵州省道真至翁安高速LM7标 | 210t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 广饶县昌泰化工有限公司 | SBS改性沥青I-D | 河南省三淅高速卢西段路面1标 | 30t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 山西宇通高速路面材料有限公司 | SBS改性沥青I-D | 河南省三淅高速卢西段路面2标 | 35t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 中石油江苏燃料沥青有限责任公司 | SBS改性沥青I-D | 河南省三淅高速卢西段路面4标 | 40t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 山东高速物资储运有限公司 | SBS改性沥青I-D | 河南省三淅高速西寺段路面1标 | 40t | 1 | 不合格 | TFOT后延度 | 已整改，经确认合格 |
|  | 河南省路桥建设集团商丘通达实业有限公司 | SBS改性沥青I-D | 河南省三淅高速西寺段路面2标 | 40t | 1 | 不合格 | TFOT后延度 | 已整改，经确认合格 |
|  | 阿尔法（江阴）沥青有限公司 | 道路石油沥青70号A级 | 河南省京港澳高速驻信加宽工程三工区 | 40t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 湖北安捷路桥有限公司 | SBS改性沥青I-D | 河南省京港澳高速驻信加宽工程三工区 | 40t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 江西省高速公路物资有限公司 | SBS改性沥青I-D | 江西省昌宁高速公路二管段 | 50t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 瑞金市昌兴实业发展有限公司 | SBS改性沥青I-D | 江西省昌宁高速公路三管段 | 40t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 江西省昌赣公路沥青制品有限公司 | SBS改性沥青I-D | 江西省昌栗高速公路三管段 | 45t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 北京市政路桥建材集团有限公司密云沥青厂 | 道路石油沥青70号A级 | 北京市政路桥建材集团有限公司密云沥青厂（用于：北京市密云县琉辛路大修工程） | 500t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 北京国创通畅路桥养护有限公司 | 道路石油沥青90号A级 | 北京国创通畅路桥养护有限公司（用于：北京市怀柔区安四路S213段预防性养护工程） | 50t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 北京路新恒通沥青混凝土有限公司 | 道路石油沥青70号A级 | 北京路新恒通沥青混凝土有限公司（用于：北京市通州区新凤河跨河桥工程） | 40t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 北京市政路桥建材集团有限公司路驰分公司 | 道路石油沥青70号A级 | 北京市政路桥建材集团有限公司路驰分公司（用于：北京市京开高速辅路工程） | 300t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司（经销：天津海泰环保科技发展有限公司） | 道路石油沥青70号A级 | 天津市唐廊高速公路天津段一期工程第十合同 | 20t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 厦门华特集团有限公司 | SBS改性沥青I-C | 河北省张承高速公路崇礼至张承界段D标拌和站 | 35t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 河北凯意石化有限公司 | SBS改性沥青I-C | 河北省张承高速公路崇礼至张承界段F标拌和站 | 50t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 唐山华特沥青仓储有限公司（经销：河北通华公路材料有限公司） | SBS改性沥青I-C | 河北省张承高速公路承德段TJ19合同拌和站 | 45t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司（经销：河北通华公路材料有限公司） | 道路石油沥青70号A级 | 河北省张承高速公路承德段TJ19合同拌和站 | 45t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司（经销：保定天益通道路材料有限公司） | 道路石油沥青70号A级 | 河北省张承高速公路承德段TJ15合同拌和站 | 35t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 山西宇通高速路面材料有限公司 | SBS改性沥青I-C | 河北省张承高速公路承德段TJ7合同拌和站 | 30t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 中化弘润石油化工有限公司 | SBS改性沥青I-D | 河北省衡德高速故城支线二工区拌和站 | 40t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 河北鑫海化工集团有限公司 | 道路石油沥青70号A级 | 河北省高速公路石安改扩建XJ8标拌和站 | 35t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 中国石化炼油销售有限公司（经销企业：廊坊市通力公路工程材料有限公司） | 道路石油沥青70号A级 | 河北省荣成-乌海高速公路河北徐水至涞源段LMSG-3标拌和站 | 40t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 山西兰亭高新技术沥青有限公司 | SBS改性沥青 | 山西省高沁高速路面一分部小仙拌和站 | 24t | 1 | 合格* | / | / |
|  | 韩国GS加德士炼厂（经销：山西兰亭高新技术沥青有限公司） | 道路石油沥青70号A级 | 山西省高沁高速路面一分部小仙拌和站 | 70t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司（经销：山西宇通高速路面材料有限公司） | 道路石油沥青70号A级 | 山西省高沁高速路面二分部沥青拌和站 | 35t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 中石化炼油销售有限公司（经销：山西宇通高速路面材料有限公司） | 道路石油沥青70号A级 | 山西省左黎高速ZL1标拌和站 | 300t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 中海沥青股份有限公司（经销：山西力新公路物资有限公司） | 道路石油沥青70号A级 | 山西省左黎高速ZL3标K53+200拌和站 | 1200t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 北京中物振华贸易有限公司 | SBS改性沥青 | 山西省原神高速路面一标沥青拌和站 | 100t | 1 | 合格 | / | / |
|  | SK ENERGY CO.LTD（经销：北京中物振华贸易有限公司） | 道路石油沥青70号A级 | 山西省原神高速路面二标沥青拌和站 | 35.88t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 泰普克沥青（大众）有限公司（经销：山西力新公路物资有限公司） | 道路石油沥青70号A级 | 山西省原神高速路面三标沥青拌和站 | 28.5t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 日照星光沥青有限公司（经销：青岛日石吉通沥青有限公司） | 道路石油沥青70号A级 | 山西省吉河高速路面一标拌和站 | 34.5t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 中国石油化工股份有限公司（经销：山西宇通高速路面材料有限公司） | 道路石油沥青70号A级 | 山西省吉河高速路面二标拌和站 | 30t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 沈阳三鑫集团盘锦路用材料有限公司 | SBS I-C聚合物改性沥青 | 岫岩县公路沥青拌合站 | 100t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司（经销：辽宁交通物资有限公司） | 道路石油沥青90号A级 | 兴城市公路沥青拌合站 | 100t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 盘锦北方沥青燃料有限公司（经销：辽宁交通物资有限公司） | 道路石油沥青90号A级 | 新民市公路沥青拌合站 | 100t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 大连西太平洋石油化工有限公司（经销：大连欣源石化有限公司） | 道路石油沥青90号A级 | 鹤大路面维修一标拌合站 | 50t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 道路石油沥青90号A级 | 鹤大路面维修二标拌合站 | 10t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司 | 道路石油沥青90号A级 | 鹤大路面维修三标拌合站 | 40t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司 | 道路石油沥青90号A级 | 鹤大路面维修四标拌合站 | 50t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 辽宁瑞德公路科技有限公司 | SBS I-C聚合物改性沥青 | 调兵山市公路拌合站 | 50t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司（经销：沈阳五洲交通科技有限公司） | 道路石油沥青90号A级 | 沈平改扩建路面综合一标拌合站 | 50t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司（经销：沈阳五洲交通科技有限公司） | 道路石油沥青90号A级 | 沈平改扩建路面综合三标拌合站 | 50t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司（经销：沈阳五洲交通科技有限公司） | 道路石油沥青90号A级 | 沈平改扩建路面综合五标拌合站 | 50t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司 | 道路石油沥青90号A级 | 中国石油 辽河石化分公司 | 2000t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 道路石油沥青90号A级 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 2000t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 江阴泰富沥青有限公司 | 道路石油沥青70号A级 | 江阴泰富沥青有限公司沥青储存库 | 50t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 江阴泰富沥青有限公司 | SBS改性沥青I-C | 江阴泰富沥青有限公司沥青储存库 | 50t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 江苏扬子公路沥青有限责任公司 | 道路石油沥青70号A级 | 江苏扬子公路沥青有限责任公司沥青储存库 | 35t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 江苏宝利沥青股份有限公司 | SBS改性沥青I-C | 江苏宝利沥青股份有限公司沥青储存库 | 60t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 浙江省公路物资有限公司 | SBS改性沥青I-D | 浙江省杭金衢高速公路拓宽工程路面一标料场 | 40t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 新加坡埃索公司（经销：杭州交投实业有限公司） | 道路石油沥青70号A级 | 浙江省杭新景高速公路建德寿昌至开化白沙关（浙赣界）建德段一标料场 | 40t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 新加坡埃索公司（经销：杭州交投实业有限公司） | SBS改性沥青I-D | 浙江省杭新景高速公路建德寿昌至开化白沙关（浙赣界）建德段一标料场 | 40t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 韩国SK（经销：浙江省公路物资有限公司） | 道路石油沥青70号A级 | 浙江省杭新景高速公路建德寿昌至开化白沙关（浙赣界）开化段23标拌和场 | 40t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 浙江省公路物资有限公司 | SBS改性沥青I-D | 浙江省杭新景高速公路建德寿昌至开化白沙关（浙赣界）开化段24标拌和场 | 40t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 广东省燃料公司 | SBS改性沥青I-D | 福建省宁德沈海复线高速公路柘荣至福安段B1标沥青拌和站6号罐 | 30t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 厦门华特沥青实业有限公司 | SBS改性沥青I-D | 福建省京台线建瓯至闽侯高速公路宁德市境B1标沥青拌和站4号罐 | 35t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 温州中石油燃料沥青有限责任公司（经销：中石油铁建油品销售有限公司） | 道路石油沥青70号A级 | 福建省湄渝高速公路莆田段B1标沥青拌和站1号罐 | 20t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 厦门新立基股份有限公司（经销：福州交通实业发展有限责任公司） | SBS改性沥青I-D | 福建省福州京台高速公路JTB1标沥青拌和站2号罐 | 40t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 中国石化炼油销售有限公司齐鲁分公司 | 道路石油沥青70号A级 | 山东省德商高速鄄城至菏泽段路面工程第七合同段拌合站 | 35.2t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 中国石化股份有限公司齐鲁分公司 | 道路石油沥青70号A级 | 山东省德商高速鄄城至菏泽段路面工程第八合同段拌合站 | 28.24t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 中国石化股份有限公司齐鲁分公司 | 道路石油沥青70号A级 | 山东省德商高速夏津至聊城段路面一标沥青拌合站 | 40t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 山东华瑞道路材料有限公司 | SBS改性沥青I-D | 山东省荣成至文登高速公路路桥工程第二合同段拌合站 | 93t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 山东华瑞道路材料有限公司 | 道路石油沥青70号A级 | 山东省荣成至文登高速公路路桥工程第一合同段拌合站 | 37t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 中国石化股份有限公司齐鲁分公司 | 道路石油沥青70号A级 | 山东省德商高速德州至夏津段第二合同段拌合站 | 35t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 四川宝利沥青有限公司（经销：四川交投物流有限公司） | SBS改性沥青I-D | 四川省遂广高速公路SG1-LM1标 | 120t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 中国石化（经销：四川交投物流有限公司） | 道路石油沥青70号A级 | 四川省遂广高速公路SG1-LM1标 | 70t | 1 | 合格 | / | / |
|  | 四川国创兴路沥青材料有限公司（经销：四川交投物流有限公司） | SBS改性沥青I-D | 四川省遂西高速公路SX-LM1标 | 150t | 1 | 合格 | / | / |