附件4

交通运输部2016年度交通运输产品（公路波形梁钢护栏高强度拼接螺栓）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数（套） | 抽样样本数（套） | 按标准GB/T 31439.1-2015、 GB/T 31439.2-2015判定 | 按JT/T495-2014判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |
|  | 河南中联交通产业发展有限公司 | 周口市公路交通设施有限公司 | 江西铜万高速公路K56+500料场 | 10000 | 32 | 31 | 1 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 江苏兴路交通工程有限公司东昌高速公路JT1标项目经理部 | 江西东乡至昌傅高速公路新建工程K11+000～K12+000 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 常州常新道路工程材料有限公司 | 江西东乡至昌傅高速公路K97+000～K98+000 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 永年县方远交通设施有限公司 | 湖南海鸿交通工程有限公司 | 江西资溪花山界（赣闽界）至里木高速公路资溪互通交安一标料场 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 河北亿德交通安全设施制造有限公司 | 湖北楚通公路工程有限公司 | 江西省资溪花山界（赣闽界）至里木高速公路K28+900 | 10000 | 32 | 30 | 2 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / |
|  | 邯郸市元一紧固件有限公司 | 烟台市诚信交通设施有限公司鹤大高速公路项目HDJT01标段项目经理部 | 吉林鹤大高速公路雁大段交安一标K544+500料场 | 10000 | 32 | 31 | 1 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 河北亿德交通安全设施制造有限公司 | 湖南天弘交通建设工程有限公司 | 吉林鹤大高速公路小沟岭至抚松段大蒲柴河镇中石油加油站料场 | 10000 | 32 | 29 | 3 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / |
|  | 河北天云山高强度紧固件有限公司 | 江苏长城交通设施设备有限公司鹤大高速HDJT05标项目部 | 吉林鹤大高速公路小沟岭（黑吉界）至抚松段C合同段松江林场料场 | 10000 | 32 | 31 | 1 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 永年县运昌紧固件制造有限公司 | 河北交建鹤大高速公路建设项目HDJT08标段项目经理部 | 吉林鹤大高速公路靖宇至通化段B合同段光华镇料场 | 10000 | 32 | 30 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 永年县运昌紧固件制造有限公司 | 贵州桥梁建设集团有限责任公司 | 贵州贵阳（花溪）至安顺高速公路K35+750 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 临安市卓潮紧固件有限公司 | 湖北省路桥集团有限公司 | 广东省江门至罗定高速公路交安一标备料场 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 河北亿德交通安全设施制造有限公司 | 广东新粤交通投资有限公司 | 广东省江门至罗定高速公路交通安全设施第三合同段罗定冲花料场 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 邯郸市翼途交通设施配件有限公司 | 广东新粤交通投资有限公司 | 广东省江门至罗定高速公路交通安全设施第三合同段罗定冲花料场 | 9000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 河北亿德交通安全设施制造有限公司 | 辽宁省路桥建设第一有限公司 | 广东省潮州至惠州高速公路项目JA4交通安全设施工程增光镇汇源料场 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 邯郸市辉腾交通设施有限公司 | 中铁京新高速临白段（阿盟境内）LBAMSG-2项目总承包管理部 | 内蒙古京新高速公路临白段K471料场 | 10000 | 32 | 7 | 25 | 防腐层厚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 鄂州市强发标准件制造有限公司 | 中咨泰克交通工程集团有限公司 | 内蒙古京新高速公路临白段K601+800料场 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 河北天云山高强度紧固件有限公司 | 中交一公局交通工程有限公司LBAMSG-3项目交安工程二项目 | 内蒙古京新高速公路临白段K629～K630 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 永年县红达标准件制造有限公司 | 中交机电工程局有限公司LBAMSG-3项目交安工程三项目部 | 内蒙古京新高速公路临白段K754+000～K754+100 | 10000 | 32 | 31 | 1 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 永年县运昌紧固件制造有限公司 | 中交路桥建设有限公司LBAMSG-3项目交安工程四项目部 | 内蒙古京新高速公路临白段K806+008～K806+108 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 冠县鸿孚交通设施有限公司 | 中铁十八局集团有限公司 | 宁夏青银高速改扩建宁东至银川段第二合同段K1458～K1459右幅 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 河北天云山高强度紧固件有限公司 | 上海警通建设（集团）有限公司 | 宁夏青银高速公路宁东至银川段改扩建项目料场 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 山东冠县众安冲压件有限公司 | 中国铁建大桥工程局集团青银高速改扩建项目第六合同段 | 宁夏青银高速公路宁东至银川段改扩建项目K1497+000～K1499+000右幅 | 10000 | 32 | 28 | 4 | 整体抗拉荷载 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
| 1 | 河北天云山高强度紧固件有限公司 | 湖南天弘交通建设工程有限公司 | 甘肃省临渭高速K111+000料厂 | 10000 | 32 | 29 | 3 | 防腐层厚度、整体抗拉荷载 | 合格 | / |
| 1 | 河北天云山高强度紧固件有限公司 | 北京市高速公路交通工程有限公司 | 北京市京台高速（北京段）K8+000～K9+000 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
| 1 | 邯郸市元一紧固件有限公司 | 北京汉威达交通运输设备有限公司 | 天津市蓟汕高速公路（津滨高速—津晋高速）工程 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
| 2 | 河北天云山高强度紧固件 | 天津市公路工程总公司 | 天津市津港高速公路工程（西外环-临港） | 10000 | 32 | 30 | 2 | 镀锌层厚度 | 合格 | / |
|  | 邯郸市天辰交通安全设施有限公司 | 湖南达陆基交通工程有限公司 | 河北省邢衡高速公路交安六标料场 | 10000 | 32 | 6 | 26 | 整体抗拉荷载 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 河北泽成交通设施有限公司 | 四川路桥建设集团交通工程有限公司 | 河北省邢衡高速公路交安七标料场 | 10000 | 32 | 5 | 27 | 整体抗拉荷载 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 邯郸市元一紧固件有限公司 | 浙江交通设施有限公司 | 河北省邢衡高速公路JA10标料场 | 10000 | 32 | 0 | 32 | 防腐层厚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 邯郸市元一紧固件有限公司 | 河北龙威交通工程有限公司 | 河北省密涿高速公路K18+861料场 | 10000 | 32 | 31 | 1 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
| 1 | 永年县运昌紧固件制造有限公司 | 山东玉泰公路设施有限公司 | 山西省高平至沁水高速公路交安4标料场 | 10000 | 32 | 30 | 2 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / |
|  | 邯郸市元一紧固件有限公司 | 山西路达实业总公司 | 山西省高平至沁水高速公路K19+200料场 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 邯郸市元一紧固件有限公司 | 内蒙古通安特交通工程科技有限责任公司 | 山西省高平至沁水高速公路K51+300料场 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 永年县运昌紧固件制造有限公司 | 山西易欣交通工程有限公司 | 山西省原神高速公路K16+900中分带 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 永年县运昌紧固件制造有限公司 | 广西路桥工程集团有限公司 | 山西省原神高速公路预制场料场 | 10000 | 32 | 30 | 2 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / |
| 1 | 沈阳磊博紧固件有限公司 | 鞍山公路工程有限公司 | 辽宁省沈四高速公路改扩建工程交安二标料场 | 9000 | 32 | 29 | 3 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
| 2 | 沈阳磊博紧固件有限公司 | 辽宁省交通工程有限公司 | 辽宁省沈四高速公路改扩建工程交安三标料场 | 8000 | 32 | 30 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
| 3 | 沈阳金路通交通设施有限公司 | 陕西高速交通工贸有限公司 | 辽宁省沈四高速公路改扩建工程交安五标料场 | 5500 | 32 | 30 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
| 4 | 山东冠县远海冲压件有限公司 | 沈阳三鑫集团有限公司 | 辽宁省沈四高速公路改扩建工程交安六标料场 | 7000 | 32 | 30 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
| 1 | 临安市卓潮紧固件有限公司 | 北京深华科交通工程有限公司 | 江苏泰高高速公路K6+200 | 5000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
| 2 | 临安市卓潮紧固件有限公司 | 常州市交通设施有限公司 | 江苏泰高高速公路K6+200 | 5000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 冠县鑫通源交通设施有限公司 | 江西省路桥工程集团有限公司 | 浙江省杭金衢高速公路拓宽工程第2合同段右幅K3+300路侧 | 251 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 临安市卓潮紧固件有限公司 | 中交二公局第三工程有限公司 | 浙江省杭金衢高速公路拓宽工程第3合同段料场 | 40000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 南京天意公路材料有限公司 | 浙江省交通工程建设集团有限公司 | 浙江省杭金衢高速公路拓宽工程第5合同段料场 | 7600 | 32 | 29 | 3 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / |
|  | 临安市卓潮紧固件有限公司 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 浙江省杭金衢高速公路拓宽工程第6合同段料场 | 40000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 临安市卓潮紧固件有限公司 | 中交第二公路工程局工程有限公司 | 浙江省杭金衢高速公路拓宽工程第7合同段料场 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 临安市卓潮紧固件有限公司 | 浙江八咏公路工程有限公司 | 浙江省杭金衢高速公路拓宽工程第8合同段料场 | 13700 | 32 | 29 | 3 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / |
|  | 临安市卓潮紧固件有限公司 | 浙江省交通工程建设集团有限公司 | 浙江省杭金衢高速公路拓宽工程第9合同段料场 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
| 1 | 临安市卓潮紧固件有限公司 | 中交第一公路工程局有限公司 | 福建省沈海复线宁德漳湾至连江浦口高速公路（宁德境）B1合同段官井村仓库 | 5000 | 32 | 5 | 27 | 整体抗拉荷载 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
| 2 | 临安市卓潮紧固件有限公司 | 浙江省交通工程建设集团有限公司 | 福建省泉南高速公路大田上京互通及接线工程B合同段上京互通收费站 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
| 1 | 山东冠县鑫亚交通设施有限公司 | 德州市公路工程总公司 | 山东省德商高速K21+100右幅 | 10000 | 32 | 31 | 1 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / |
| 2 | 河北亿德交通安全设施制造有限公司 | 湖南省交通科技有限公司 | 山东省济徐高速K70+400左幅 | 10000 | 32 | 31 | 1 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / |
|  | 沧州鑫泰交通设施有限公司 | 山东省滨州公路工程总公司 | 山东省济东高速K66+500左幅 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
| 1 | 河北泽成交通设施有限公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 四川省叙古高速K36+020古蔺永乐收费站 | 8000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
| 2 | 河北泽成交通设施有限公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司JA2标 | 四川省巴南广高速K51+200料场 | 150000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |