附件5

交通运输部2016年度交通运输产品（桥梁支座）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 产品规格型号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数（块） | 抽样样本数（组） | 按JT/T 4-2004标准判定 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 批是否合格 | 不合格项 |  |
|  | GYZF4 350×76 | 成都市新筑路桥机械股份有限公司 | 上海城建市政工程（集团）有限公司 | 江西省南昌市南外环A3标仓库 | 16 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZF4 300×65 | 衡水方园桥遂物资有限公司 | 中铁五局集团第二工程有限责任公司LRN11项目经理部 | 甘肃省兰州南绕城11标仓库 | 173 | 1 | 不合格 | 内在质量（剥离胶层后的拉伸强度）、抗压弹性模量 | 已整改，经确认 合格 |
|  | GYZF4 300×65 | 衡水中铁建工程橡胶有限责任公司 | 福建省第一公路工程公司 | 甘肃省兰州南绕城高速1标仓库 | 91 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZF4 275×65 | 衡水冀军桥闸工程橡胶有限公司 | 贵州省公路工程集团有限公司六威项目第十四合同段 | 贵州省六威高速14标2号拌合站仓库 | 64 | 1 | 不合格 | 抗压弹性模量 | 已整改，经确认合格 |
|  | GJZF4 300×300×76 | 衡水华工建工程橡胶有限公司 | 贵州省公路工程集团有限公司罗望高速第1合同段 | 贵州省罗望1标3#梁场 | 60 | 1 | 不合格 | 抗压弹性模量 | 已整改，经确认合格 |
|  | GJZF4 300×300×76 | 常熟市双惠路桥工程构件有限公司 | 浙江交工宏途交通建设有限公司罗望高速第2合同段 | 贵州省罗望高速3# 拌合站仓库 | 58 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GJZF4 350×400×86 | 衡水市橡胶总厂有限公司 | 贵州公路工程集团有限公司罗望高速公路第四合同段 | 贵州省罗望四标2号梁场 | 16 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GJZF4 350×400×86 | 河北易德利橡胶制品有限责任公司 | 中铁十七局集团第一工程有限公司 | 贵州省罗望5标梁场（2#） | 100 | 1 | 不合格 | 抗压弹性模量 | 已整改，经确认合格 |
|  | GJZF4 350×400×86 | 成都市大通路桥机械有限公司 | 中交二公司罗望高速公路第七合同段 | 贵州省罗望七标梁场 | 20 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GJZF4 350×400×86 | 四川双建路桥机械有限责任公司 | 贵州省公路工程集团有限公司LWTJ-8 | 贵州省罗望八标1#梁厂仓库 | 135 | 1 | 不合格 | 抗压弹性模量 | 已整改，经确认合格 |
|  | GYZF4 300×65 | 衡水宇诺橡胶制品有限公司 | 中铁四局集团有限公司 | 内蒙古省道201线HHJJ-4标梁场 | 16 | 1 | 不合格 | 抗压弹性模量、内在质量（剥离胶层后的拉伸强度、扯断伸长率） |  |
|  | GYZF4 250×54 | 衡水鑫力工程橡胶有限公司 | 中交一公局第五工程公司 | 内蒙古省道201线HHJJ-3标梁场 | 16 | 1 | 不合格 | 内在质量（剥离胶层后的拉伸强度） | 已整改，经确认合格 |
|  | GYZF4 200×44 | 衡水震泰隔震器材有限公司 | 吉林省骏和建设有限公司 | 内蒙古省道202线HYTJ-4标梁场 | 80 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZF4 300×65 | 衡水一博工程橡胶有限公司 | 呼伦贝尔道路桥梁建筑有限责任公司 | 内蒙古省道202线HYTJ-1标梁场 | 69 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GJZ 250×250×63 | 衡水橡胶股份有限公司 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 北京市京台高速公路（北京段）工程3标段 | 68 | 1 | 不合格 | 抗压弹性模量 | 已整改，经确认合格 |
|  | GYZ D300×74 | 衡水宝力工程橡胶有限公司 | 北京城建道桥建设集团有限公司 | 北京市京台高速公路（北京段）工程4标段 | 84 | 1 | 合格 | / | / |
| 1 | GJZ300×350×63（NR） | 河北易德利橡胶制品有限责任公司 | 天津五市政公路工程有限公司 | 天津市津汉公路（宁河汉沽界～滨玉公路）改建工程 | 189 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GJZ 250×41 | 衡水中铁建工程橡胶有限责任公司 | 中建路桥集团有限公司 | 河北省曲阳至黄骅港高速公路曲阳至肃宁段二分部库房 | 50 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ 250×41 | 衡水冀军桥闸工程橡胶有限公司 | 中建路桥集团有限公司 | 河北省曲阳至黄骅港高速公路曲阳至肃宁段六分部梁厂 | 55 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GJZF4 275×65 | 衡水市橡胶总厂有限公司 | 中建路桥集团有限公司 | 河北省曲阳至黄骅港高速公路曲阳至肃宁段四分部 | 20 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZF4 300×350×76 | 衡水宝力工程橡胶有限公司 | 中交一公局第三工程有限公司 | 河北省荣成-乌海高速公路河北徐水至涞源（冀晋界）段 | 26 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GJZF4 300×54 | 衡水海逸工程橡胶有限公司 | 江通路桥建设集团有限公司 | 河北省沿海高速公路曹妃甸支线三合同K11+093 | 35 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ400×84 | 衡水伟建工程橡胶有限公司 | 中铁三局集团霍永高速公路永和段二分部 | 山西省霍永高速公路永和段二分部材料厂 | 64 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ400×84 | 衡水桥闸工程橡胶有限公司 | 中交路桥神苛高速TJ4合同段 | 山西省神苛高速TJ4标2#拌合站 | 81 | 1 | 不合格 | 抗压弹性模量、 抗剪弹性模量 | 已整改，经确认合格 |
|  | GYZF4 250×54 | 成都市大通路桥机械有限公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 山西省神苛高速TJ1标2#预制场 | 64 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZF4 250×54 | 苏州海德新材料科技股份有限公司 | 徐州市公路工程总公司 | 江苏省阜兴泰高速公路兴化至泰州段XHT-4标K38+100~K43+290.124 | 104 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ 250×52 | 苏州海德新材料科技股份有限公司 | 中交二公局第三工程有限公司 | 江苏省阜兴泰高速公路兴化至泰州段2标卖水河大桥 | 256 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ 200×42 | 江苏万宝桥梁构件有限公司 | 南京交通工程有限公司 | 江苏省宿迁至扬州高速公路江苏段SY-SQ1标 | 144 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZF4 250×76 | 常熟市双惠路桥工程构件有限公司 | 无锡路桥集团股份有限公司 | 江苏省镇江新区至丹阳高速公路ZD-1标 | 110 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZF4 250×54 | 江苏扬州合力橡胶制品有限公司 | 南京交通工程有限公司 | 江苏省S340省道南京段改扩建工程 | 94 | 1 | 合格 | / | / |
| 1 | GYZ300×63(NR) | 辽宁北方橡塑机械有限公司 | 辽宁五洲公路工程有限公司 | 辽宁省丹东大东港疏港高速公路路基2标库房 | 160 | 1 | 合格 | / | / |
| 2 | GYZ350×63(NR) | 辽宁北方橡塑机械有限公司 | 中铁十九局集团第三工程有限公司 | 辽宁省辽宁中部环线高速公路铁岭至本溪段路基1标库房 | 136 | 1 | 合格 | / | / |
| 3 | GYZ350×63(NR) | 衡水中铁建工程橡胶有限责任公司 | 中交一公局第一工程有限公司 | 辽宁省辽宁中部环线高速公路铁岭至本溪段路基8标库房 | 72 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GJZ 500×500×90 | 柳州东方工程橡胶制品有限公司 | 中铁十五局集团第五工程有限公司 | 福建省龙岩厦蓉高速公路扩建工程A3合同段钢筋加工场 | 24 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ 300×52 | 柳州东方工程橡胶制品有限公司 | 中铁十五局集团第五工程有限公司 | 福建省龙岩厦蓉高速公路扩建工程A3合同段钢筋加工场 | 57 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ 500×90 | 成都市大通路桥机械有限公司 | 中铁五局机械化工程有限责任公司 | 福建省厦蓉高速公路漳州段改扩建工程A4合同段梁场仓库 | 50 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GJZ 450×550×99 | 成都市大通路桥机械有限公司 | 中铁五局机械化工程有限责任公司 | 福建省厦蓉高速公路漳州段改扩建工程A4合同段梁场仓库 | 72 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GJZF4 300×450×87 | 成都市大通路桥机械有限公司 | 中铁五局机械化工程有限责任公司 | 福建省厦蓉高速公路漳州段改扩建工程A4合同段梁场仓库 | 32 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GJZF4 400×450×86 | 苏州海德新材料科技股份有限公司 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 福建省厦蓉高速公路漳州段改扩建工程A1合同段梁厂仓库 | 16 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GJZ 500×600×90 | 苏州海德新材料科技股份有限公司 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 福建省厦蓉高速公路漳州段改扩建工程A1合同段梁厂仓库 | 20 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ 550×90 | 衡水众鑫工程橡塑有限公司 | 中铁十六局集团有限公司 | 福建省厦沙高速公路泉州安溪段A2合同段钢筋加工场 | 75 | 1 | 不合格 | 极限抗压强度、抗压弹性模量、抗剪弹性模量 | 已整改，经确认合格 |
|  | GYZ 650×110 | 衡水众鑫工程橡塑有限公司 | 中铁十六局集团有限公司 | 福建省厦沙高速公路泉州安溪段A2合同段钢筋加工场 | 25 | 1 | 不合格 | 尺寸偏差、抗压弹性模量、抗剪弹性模量 | 已整改，经确认合格 |
|  | GYZF4 500×92 | 衡水众鑫工程橡塑有限公司 | 中铁十六局集团有限公司 | 福建省厦沙高速公路泉州安溪段A2合同段钢筋加工场 | 77 | 1 | 不合格 | 极限抗压强度、抗压弹性模量 | 已整改，经确认合格 |
|  | GYZF4 400×86 | 衡水中铁建工程橡胶有限责任公司 | 中铁局集团第四工程有限公司 | 福建省厦沙高速公路泉州安溪段A3合同段钢筋加工场 | 30 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ 250×52 | 衡水盛鼎橡胶工程有限责任公司 | 中铁二十三局集团第一工程有限公司 | 福建省厦沙高速公路泉州德化段A5合同段梁场仓库 | 192 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZF4 250×54 | 衡水盛鼎橡胶工程有限责任公司 | 中铁二十三局集团第一工程有限公司 | 福建省厦沙高速公路泉州德化段A5合同段梁场仓库 | 48 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GJZF4 350×400×86 | 四川双建路桥机械有限责任公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 福建省厦沙高速公路泉州德化段A7合同段梁场仓库 | 25 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GJZ 500×500×90 | 四川双建路桥机械有限责任公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 福建省厦沙高速公路泉州德化段A7合同段梁场仓库 | 40 | 1 | 不合格 | 抗压弹性模量 | 已整改，经确认合格 |
|  | GYZF4 250×76 | 河北衡水晨锐工程橡胶有限公司 | 中铁航空港集团第一工程有限公司 | 福建省沈海复线宁德漳湾至连江浦口高速公路滨海大桥ZK15+218、334 | 200 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZF4 500×92 | 四川新路桥机械有限公司 | 福建省金通建设集团有限公司 | 福建省南平联络线高速公路A3合同段仓库 | 17 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZF4 450×86 | 浙江秦山橡胶工程股份有限公司 | 中铁五局集团机械化工程有限责任公司 | 福建省厦沙高速公路三明段A5合同段材料仓库 | 28 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GJZF4 350×400×86 | 浙江秦山橡胶工程股份有限公司 | 中铁五局集团机械化工程有限责任公司 | 福建省厦沙高速公路三明段A5合同段材料仓库 | 29 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZF4 450×86 | 丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司 | 中铁二十四局福建公司 | 福建省厦沙高速公路三明段A6合同段梁场仓库 | 20 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GJZF4 400×400×86 | 丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司 | 中铁二十四局福建公司 | 福建省厦沙高速公路三明段A6合同段梁场仓库 | 20 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GJZF4 300×350×76 | 山东新奥工程橡胶有限公司 | 中铁四局集团第四工程有限公司 | 福建省厦沙高速公路三明段A10合同段材料仓库 | 41 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GJZF4 350×400×86 | 山东新奥工程橡胶有限公司 | 中铁四局集团第四工程有限公司 | 福建省厦沙高速公路三明段A10合同段材料仓库 | 15 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GJZ300×400×63 | 衡水长泰工程橡胶有限公司 | 中电建路桥集团有限公司 | 四川省雅康高速公路下寺沟预制场 | 140 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GJZ300×450×63 | 成都市新津中路桥机械有限公司 | 四川川交路桥有限责任公司 | 四川省雅康高速公路小仁烟梁场K63+200 | 70 | 1 | 不合格 | 抗压弹性模量、抗剪弹性模量、抗剪粘结性能、内在质量 | 已整改，经确认合格 |
|  | GJZ300×400×63 | 四川双建路桥机械有限公司 | 中国中铁隧道股份有限公司 | 四川省雅康高速公路MK0+500料场 | 40 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GJZF4 300×450×65 | 衡水恒工建业工程橡胶有限公司 | 中铁十二局集团 | 四川省雅康高速公路C2中心料场 | 130 | 1 | 不合格 | 抗压弹性模量 | 已整改，经确认合格 |
|  | GJZ 300×450×74 | 成都市新津中路桥机械有限公司 | 中铁六局集团有限公司 | 四川省汶马高速公路C5合同段桃坪特大桥头库房 | 44 | 1 | 不合格 | 抗剪弹性模量、抗剪粘结性能、内在质量 | 已整改，经确认合格 |
|  | GJZ 350×450×84 | 成都市新津中路桥机械有限公司 | 中铁六局集团有限公司 | 四川省汶马高速公路C5合同段桃坪特大桥头库房 | 160 | 1 | 不合格 | 抗压弹性模量、抗剪弹性模量、抗剪粘结性能、内在质量 | 已整改，经确认合格 |
|  | GJZF4 300×450×76 | 四川双建路桥机械有限公司 | 中铁十四局集团第四工程有限公司 | 四川省汶马高速公路C7合同段梁场 | 44 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GJZ 350×450×84 | 四川双建路桥机械有限公司 | 中铁十四局集团第四工程有限公司 | 四川省汶马高速公路C7合同段梁场 | 111 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GJZ 300×450×74 | 成都市大通路桥机械有限公司 | 中交一局第六工程有限公司 | 四川省汶马高速公路C12合同段拌和站 | 80 | 1 | 合格 | / | / |