附件6

交通运输部2016年度交通运输产品（高密度聚乙烯硅芯塑料管）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数（盘） | 抽样样本数（组） | 按标准JT/T496-2004判定 | 按JT/T495-2014判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |
|  | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 贵州省公路工程集团有限公司 | 贵州贵阳（花溪）至安顺高速公路K35+200 | 25 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 贵州路桥集团有限公司 | 贵州花安高速路面二标K58+720 | 6 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 浙江舟通新材料科技有限公司 | 中交第二公路工程局有限公司 | 江西资溪花山界（赣闽界）至里木江西资溪高速公路K7+700～K7+800（路段） | 3 | 3 | 0 | 3 | 结构尺寸、环刚度、落锤冲击性能 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 荆州亮诚科技股份有限公司 | 江西现代路桥工程总公司东昌高速BP1项目经理部 | 江西东乡至昌傅高速公路K46+000～K47+000 | 3 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 河北来旺塑胶制品有限公司 | 天津城建集团有限公司 | 天津蓟汕高速（津滨-津晋）工程K26+270 | 13 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 沧州明珠塑料股份有限公司 | 江西方兴科技有限公司 | 北京京台高速公路（北京段）工程机电系统和照明 K1堆料场 | 24 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 唐山永诚通信科技有限公司 | 中建二局土木工程有限公司 | 内蒙古京新高速公路临河至白疙瘩段（阿盟境内）K144+500料场、K147+600～700现场 | 10 | 3 | 2 | 1 | 外观质量、结构尺寸、拉伸强度、断裂伸长率、落锤冲击性能 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 任丘市华脉通信器材有限公司 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 内蒙古京新高速公路临河至白疙瘩段（阿拉善盟境内）施工总承包第LBAMSG-1标段K199+725 | 12 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 雄县京通旺塑胶制品有限公司 | 江苏铁电交通科技集团有限公司 | 宁夏青银高速改扩建项目通信管道工程K1467料场 | 18 | 4 | 0 | 4 | 结构尺寸、落锤冲击性能 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
| 1 | 上海贝思特管业有限公司 | 江苏省镇江市路桥工程总公司 | 江苏盐丰高速FY-21标项目部 | 150 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / |
| 2 | 盐城市海超交通设施制造厂 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 江苏盐丰高速FY-22标项目部 | 150 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 扬州市兴隆塑料有限公司 | 中交第二公路工程局有限公司 | 江苏泰高高速TG-21标项目部 | 150 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 扬州市兴隆塑料有限公司 | 中交第一公路工程局有限公司 | 江苏泰高高速TG-22标项目部 | 150 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / |
| 1 | 山东阳谷永胜橡塑总厂 | 大连公路工程集团 | 辽宁省辽阳灯塔至沈阳辽中高速公路灯塔南互通式立交工程现场 | 8 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / |
| 1 | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 浙江省交通工程建设集团有限公司 | 福建厦沙高速公路泉州德化段B1合同段沥青拌和站 | 18 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / |
| 2 | 河北雄县旺通塑料制品有限公司 | 中交第一公路工程局有限公司 | 福建沈海复线宁德漳湾至连江浦口高速公路（宁德境）B1合同段宁德滨海大桥YK22+400 | 6 | 3 | 0 | 3 | 外观质量（出厂标志）、结构尺寸（最小内径）、落锤冲击性能 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |