附件1：

2017年交通运输产品质量行业监督抽查产品、检测项目及依据标准一览表

| 序号 | 抽查产品名称 | 抽查种类及检测项目 | 抽查地点 | 依据标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公路波形梁钢护栏 | 波形梁板 | 基底金属板厚 定尺长度 防腐层外观 防腐层附着性能 防腐层厚度 | 新建和改扩建公路工程施工现场；生产企业。 | GB/T 31439.1-2015《波形梁刚护栏 第1部分：两波形梁钢护栏》； GB/T 31439.2-2015《波形梁刚护栏 第2部分：三波形梁钢护栏》； GB/T 18226-2015《公路交通工程钢构件防腐技术条件》； JT/T 495-2014《公路交通安全设施质量检验抽样方法》； 公路波形梁钢护栏产品质量监督抽查实施规范（试行）（交通运输部 交办科技〔2014〕117号）。 |
|  |  | 立柱 | 立柱壁厚 定尺长度 防腐层外观 防腐层附着性能 防腐层厚度 |  |  |
|  |  | 防阻块 | 基底金属板厚 防腐层外观 防腐层附着性能 防腐层厚度 |  |  |
|  |  | 拼接螺栓 | 整体抗拉荷载 防腐层外观 防腐层附着性能 防腐层厚度 |  |  |
|  | 桥梁支座 | 普通板式橡胶支座 | 尺寸偏差 外观质量 内在质量（剥离胶层后的拉伸强度、扯断伸长率） 抗压弹性模量 抗剪弹性模量 抗剪粘结性能 | 新建、改扩建及大修桥梁工程施工现场；生产企业。 | JT/T 4-2004《公路桥梁板式橡胶支座》； JT/T 663-2006《公路桥梁板式橡胶支座规格》。 公路桥梁板式橡胶支座产品质量行业监督抽查实施规范（试行）交通运输部公告 2015年第32号）。 |
|  |  | 四氟滑板橡胶支座 | 尺寸偏差 外观质量 内在质量（剥离胶层后的拉伸强度、扯断伸长率） 抗压弹性模量 极限抗压强度 四氟板与不锈钢板摩擦系数 |  |  |
|  | 高密度聚乙烯硅芯塑料管 | Φ32 ~ Φ75 | 外观质量 结构尺寸 环刚度 拉伸强度 断裂伸长率 耐落锤冲击性能 与管接头连接力 耐水压密封性能 静态内壁摩擦系数 | 新建、改扩建及大修公路工程施工现场；生产企业。 | JT/T496-2004《公路地下通信管道 高密度聚乙烯硅芯塑料管》； JT/T 495-2014《公路交通安全设施质量检验抽样及判定》； 高密度聚乙烯硅芯塑料管产品质量监督抽查实施规范（试行）（交通运输部 交办科技〔2014〕117号）。 |
|  | 玻璃钢管箱 | 公路用玻璃纤维增强塑料管箱 | 厚度 通用物理力学性能（拉伸强度、弯曲强度、冲击强度、巴柯尔硬度） 氧指数 | 新建、改扩建及大修公路工程施工现场；生产企业。 | GB/T 24721.2-2009《公路用玻璃纤维增强塑料产品 第2部分:管箱》； JT/T 800-2011《公路用钢网复合型玻璃纤维增强塑料管箱》； JT/T 1034-2016《公路用聚氨酯复合电缆桥架》； 玻璃钢管箱产品质量行业监督抽查实施细则（试行）。 |
|  |  | 公路用钢网复合型玻璃纤维增强塑料管箱 |  |  |  |
|  |  | 公路用聚氨酯复合电缆桥架 |  |  |  |
|  | 锚具 | 圆锚 | 硬度 静载锚固性能 | 新建、改扩建及大修公路工程施工现场；生产企业。 | JT/T 329-2010《公路桥梁预应力钢绞线用锚具、夹具和连接器》； 公路桥梁预应力钢绞线用锚具产品质量行业监督抽查实施细则（试行）。 |
|  |  | 扁锚 |  |  |  |
|  | 道路运输车辆北斗导航车载终端 | 车载终端 | 1.功能要求：铭牌、文字图形及标志，自检功能，终端定位功能及性能，通信方式，盲区补报功能，驾驶员身份识别、车辆CAN总数据上传、车辆载货状态、图像、音频等信息采集功能，行驶记录功能、监听功能、休眠功能，人工报警、区域提醒、路线偏离提醒、超速提醒、疲劳行驶提醒、电瓶电压提醒、断电提醒、终端故障提醒、碰撞提醒、侧翻提醒等警示功能，注册、鉴权等终端管理功能，人机交互功能，多中心接入功能； 2.性能要求：可扩展性能、卫星模块定位性能、备用电池工作时间、耐电源电压极性反接性能、低压保护性能、耐机械振动（水平和垂直方向）、耐机械冲击、电磁兼容性能。 | 终端生产企业、车辆生产企业、服务企业。 | JT/T 794-2011《道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求》； JT/T 808-2011《道路运输车辆卫星定位系统终端通讯协议及数据格式》； 《道路运输车辆卫星定位系统北斗兼容车载终端通讯协议技术规范》（2013年第21号公告）； 《车到运输车辆卫星定位系统北斗兼容车载终端技术规范》（2013年第21号公告）； 道路运输车辆北斗导航车载终端产品质量行业监督抽查实施规范（试行）交通运输部公告 2015年第32号）。 |