附件5

交通运输部2017年度交通运输产品（桥梁支座）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 产品规格型号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数（块） | 抽样样本数（组） | 按JT/T 4-2004判定 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 批是否合格 | 不合格项 |  |
|  | GYZF4 350×65 | 衡水路德工程橡胶有限公司 | 中铁十七局集团第二工程有限公司 | 陕西省柞山高速LJ-12合同段1#梁场库房 | 26 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZF4 300×54 | 苏州海德新材料科技股份有限公司 | 成都华川公路建设集团有限公司 | 陕西省柞山高速LJ-11合同段库房 | 57 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZF4 300×54 | 衡水恒力通工程橡胶有限公司 | 中交二公局第三工程有限公司 | 陕西省柞山高速LJ-6合同段拌合站库房 | 300 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZF4 250×65 | 河北衡水华瑞工程橡胶有限责任公司 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 宁夏回族自治区京藏高速公路改扩建银川过境段第JZ10合同段仓库 | 80 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ 250×74 | 衡水市橡胶总厂有限公司 | 天津城建道桥工程有限公司 | 宁夏回族自治区京藏高速公路改扩建银川过境段第JZ13合同段梁场2# 库房 | 230 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ 250×52 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 | 宁夏路桥工程股份有限公司 | 宁夏回族自治区京藏高速公路改扩建银川过境段第JZ12合同段仓库 | 448 | 1 | 不合格 | 内在质量（剥离胶层后的拉伸强度）、抗压弹性模量 | 已整改，经确认合格 |
|  | GJZF4 300×300×76 | 河北宝力工程装备股份有限公司 | 中冶交通建设集团有限公司 | 贵州省紫云至望谟高速公路第1合同段3分部梁厂 | 67 | 1 | 不合格 | 抗压弹性模量 | 已整改，经确认合格 |
|  | GYZF4 400×86 | 江苏万宝桥梁构件有限公司 | 贵州桥梁建设集团有限责任公司 | 贵州省贵州桥梁紫望高速公路3标3工区预制厂库房 | 373 | 1 | 不合格 | 抗压弹性模量 | 已整改，经确认合格 |
|  | GYZ 400×84 | 衡水中铁建工程橡胶有限责任公司 | 中冶交通建设集团有限公司 | 内蒙古大经高速第三分部梁场 | 30 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ F4 300×65 | 衡水中铁建工程橡胶有限责任公司 | 中冶交通建设集团有限公司 | 内蒙古大经高速第三分部梁场 | 26 | 1 | 不合格 | 抗压弹性模量 | 已整改，经确认合格 |
|  | GYZ 250×41 | 河北宝力工程装备股份有限公司 | 中铁十九局集团有限公司 | 内蒙古奈白高速1号梁场 | 224 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ 400×84 | 河北宝力工程装备股份有限公司 | 中铁十九局集团有限公司 | 内蒙古奈白高速1号梁场 | 260 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ F4 350×87 | 衡水市橡胶总厂有限公司 | 山东省公路建设（集团）有限公司 | 吉林省集通高速JTL06梁场 | 20 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ F4 300×65 | 衡橡科技股份有限公司 | 中国建筑股份有限公司 | 吉林省集通高速JTL04梁场 | 40 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ F4 200×44 | 衡橡科技股份有限公司 | 中国建筑股份有限公司 | 吉林省集通高速JTL04梁场 | 24 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ D550×90 | 丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司 | 中交路桥华北工程有限公司 | 首都环线高速公路大兴区采育镇一分部梁场 | 116 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ D500×90 | 丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司 | 中交路桥华北工程有限公司 | 首都环线高速公路大兴区采育镇二标梁场 | 20 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ D550×90 | 衡橡科技股份有限公司 | 中交一公局海威公司 | 首都环线高速公路潮白河大桥梁场 | 212 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ D250×52 | 河北宝力工程装备股份有限公司 | 中铁十二局集团二分部 | 北京兴延高速公路二分部库房 | 68 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ D400×84 | 河北宝力工程装备股份有限公司 | 中铁十二局集团二分部 | 北京兴延高速公路二分部库房 | 104 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ350×96 | 河北易德利橡胶制品有限责任公司 | 天津辰青公路工程有限公司 | 天津市九园公路（京津公路～原京福公路）工程钢筋加工场库房 | 75 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ250×41 | 河北易德利橡胶制品有限责任公司 | 天津辰青公路工程有限公司 | 天津市杨北公路（津宁高速～武清北辰界）工程1标段排干渠桥 | 288 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ250×41 | 衡水成硕工程橡胶有限公司 | 中铁十八局集团有限公司 | 天津市滨玉公路（山广支线-河北玉田界）改建工程六标段2号库房 | 352 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GJZ250×300×41 | 衡水成硕工程橡胶有限公司 | 中铁十八局集团有限公司 | 天津市滨玉公路（山广支线-河北玉田界）改建工程六标段2号库房 | 176 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ F4 275×65 | 衡水市橡胶总厂有限公司 | 中建路桥集团有限公司 | 河北省曲港高速七分部梁场 | 16 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GJZ F4 350×400×56 | 衡水震泰隔震器材有限公司 | 中国路桥集团西安实业发展有限公司 | 河北省京秦高速公路京冀、冀津连接线JQDJ合同梁场 | 56 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ F4300×54（+2） | 衡水中铁建工程橡胶有限责任公司 | 中建路桥集团有限公司 | 河北省曲港高速三合同梁场 | 128 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ F4 300×65 | 衡水光明工程橡胶有限公司 | 廊坊市交通公路工程有限公司 | 河北省京秦高速公路大安镇至平安城段TJ5合同项目部 | 40 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZF4 300×65 | 柳州东方工程橡胶制品有限公司 | 中铁三局五公司右平项目部 | 山西省右平高速公路四标钢筋加工场 | 44 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ300×63（NR） | 辽宁北方橡塑机械有限公司 | 青岛建工集团驻辽宁省中部环线铁本高速公路路基第二合同段项目办 | 企业库房（用于辽宁省中部环线铁本高速公路路基第二合同段） | 140 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ250×63（NR） | 辽宁北方橡塑机械有限公司 | 青岛建工集团驻辽宁省中部环线铁本高速公路路基第二合同段项目办 | 企业库房（用于辽宁省中部环线铁本高速公路路基第二合同段） | 192 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ250×41（NR） | 辽宁北方橡塑机械有限公司 | 青岛建工集团驻辽宁省中部环线铁本高速公路路基第二合同段项目办 | 企业库房（用于辽宁省中部环线铁本高速公路路基第二合同段） | 60 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ200×35（NR） | 辽宁北方橡塑机械有限公司 | 青岛建工集团驻辽宁省中部环线铁本高速公路路基第二合同段项目办 | 企业库房（用于辽宁省中部环线铁本高速公路路基第二合同段） | 48 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ200×35（NR） | 衡水中铁建工程橡胶有限公司 | 中铁十七局集团驻辽宁省中部环线铁本高速公路路基第十合同段项目办 | 辽宁省中部环线铁本高速公路路基工程第十合同段库房 | 16 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ350×63（NR） | 衡水中铁建工程橡胶有限公司 | 中铁十七局集团驻辽宁省中部环线铁本高速公路路基第十合同段项目办 | 辽宁省中部环线铁本高速公路路基工程第十合同段库房 | 20 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ250×63（NR） | 衡水中铁建工程橡胶有限公司 | 中铁十七局集团驻辽宁省中部环线铁本高速公路路基第十合同段项目办 | 辽宁省中部环线铁本高速公路路基工程第十合同段库房 | 20 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ 400×84 | 江苏万宝桥梁构件有限公司 | 南京交通工程有限公司 | 江苏省S340省道南京段改扩建工程S340NJ-LJ4标库房 | 144 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZF4 250×65 | 苏州海德新材料科技股份有限公司 | 无锡市交通工程有限公司 | 江苏省镇江新区至丹阳高速公路ZD-2标库房 | 123 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GJZ 450×450×84（CR） | 成都市大通路桥机械有限公司 | 广东省长大公路工程有限公司 | 浙江省台州湾大桥及接线工程TS15标仓库 | 141 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GJZ F4 350×400×86（NR） | 苏州海德新材料科技股份有限公司 | 中铁四局集团第二工程有限公司 | 浙江省台州湾大桥及接线工程TS14标仓库 | 76 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ F4 300×87（NR） | 江苏万宝桥梁构件有限公司 | 中铁十六局集团第三工程有限公司 | 浙江省甬台温高速公路复线温州灵昆-阁巷段公路工程第5标段仓库 | 274 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ 450×99（CR） | 浙江秦山橡胶工程股份有限公司 | 中铁十局集团第二工程有限公司 | 浙江省甬台温高速公路复线温州灵昆-阁巷段公路工程第6标段仓库 | 600 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GJZF4 350×400×86 | 衡水铭健工程橡胶有限公司 | 安徽开源路桥有限责任公司 | 福建省国省干线纵三线南安市省新至梅山公路工程三标预制场 | 28 | 1 | 不合格 | 内在质量（剥离胶层后的拉伸强度、扯断伸长率）、抗压弹性模量 | 已整改，经确认合格 |
|  | GJZF4 350×400×86 | 衡水常青橡胶有限公司 | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | 福建省厦蓉高速公路漳州段改扩建工程A3合同段仓库 | 69 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ 300×63 | 成都市大通路桥机械有限公司 | 中铁五局集团机械化工程有限责任公司 | 福建省厦蓉高速公路漳州段改扩建工程A4合同段风霜岭隧道口料库 | 92 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GJZF4 300×400×80 | 衡水中铁建工程橡胶有限公司 | 中铁隧道集团有限公司 | 福建省厦蓉高速公路漳州段改扩建工程A5合同段拌和站库房 | 16 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GJZF4 350×400×86 | 苏州海德新材料科技股份有限公司 | 中交第一公路工程局有限公司 | 福建省厦蓉高速公路龙岩段改扩建工程A1合同段项目部库房 | 23 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GJZF4 350×400×86 | 衡水成硕工程橡胶有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 福建省厦蓉高速公路龙岩段改扩建工程A7合同段梁厂 | 40 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ 450×84 | 衡水健达工程橡胶有限公司 | 新疆北新路桥集团股份有限公司 | 福建省顺邵高速公路第四合同段安家渡大桥 | 49 | 1 | 不合格 | 尺寸偏差、内在质量（剥离胶层后的拉伸强度、扯断伸长率）、抗压弹性模量、抗剪弹性模量 | 已整改，经确认合格 |
|  | GJZF4 350×400×86 | 衡水长泰工程橡胶有限公司 | 中交第二航务工程局有限公司 | 福建省宁德沈海复线福鼎至柘荣段A4标库房 | 60 | 1 | 不合格 | 尺寸偏差、内在质量（剥离胶层后的拉伸强度、扯断伸长率）、抗压弹性模量 | 已整改，经确认合格 |
|  | GJZF4 350×400×86 | 衡水盛鼎橡胶工程有限责任公司 | 中铁十七局集团有限公司 | 福建省宁德沈海复线福安至蕉城漳湾段A14标项目部仓库 | 152 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GJZF4 350×400×86 | 衡水恒力通工程橡胶有限公司 | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | 福建省宁德沈海复线福安至蕉城漳湾段A15标拌合站仓库 | 42 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GJZF4 350×400×86 | 山东新奥工程橡胶有限公司 | 中铁隧道股份有限公司 | 福建省宁德屏古高速公路A4标 | 16 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ 200×42 | 衡水晨锐工程橡胶有限公司 | 中国葛洲坝集团第五工程有限公司 | 福建省普通国省干线纵一线元洪区纵四路至东阁农场段公路工程A1标钢筋加工场 | 112 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ 250×49 | 衡水耐克特机械有限公司 | 中铁十八局集团轨道交通工程有限公司 | 福建省普通国省干线纵一线元洪区纵四路至东阁农场段公路工程A2标三集中 | 112 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GJZF4 300×350×76 | 柳州东方工程橡胶制品有限公司 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 福建省长平高速公路(长乐古槐至松下段)CPA1合同段1#梁场 | 146 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GJZF4 400×450×86 | 衡水华瑞工程橡胶有限公司 | 中铁隧道集团有限公司 | 福建省福州绕城公路东南段A4标梁场 | 43 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GJZF4 350×400×86 | 成都科诺重工机械有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 福建省福州绕城公路东南段A7标库房 | 360 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GJZF4 350×400×86 | 衡水旗舰桥隧橡塑有限公司 | 中铁隧道集团三处有限公司 | 福建省福州绕城公路东南段A6标梁场 | 46 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GJZF4 350×400×86 | 重庆鑫亿金属桥梁结构有限公司 | 中铁十局集团西北工程有限公司 | 福建省福州绕城公路东南段A13标1#梁场 | 110 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ 200×49 | 丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司 | 中电建路桥有限公司 | 福建省福州绕城公路东南段A14标梁场 | 500 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GJZF4 350×400×86 | 浙江秦山橡胶工程股份有限公司 | 中铁十六局集团有限公司 | 福建省宁德沈海复线高速公路福安至蕉城漳湾段A11标 | 60 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GJZF4 300×350×76 | 衡水兴邦工程橡胶科技有限公司 | 中铁二十四局集团有限公司 | 福建省宁德沈海复线高速公路福安至蕉城漳湾段A12标 | 84 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ200×35 | 山东龙祥橡塑制品有限公司 | 山东公路建设（集团）有限公司 | 山东省济青高速五标料场 | 200 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ200×35 | 江苏万宝桥梁构件有限公司 | 山东省公路桥梁建设有限公司 | 山东省济青高速二标料场 | 200 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ250×41 | 江苏万宝桥梁构件有限公司 | 山东省公路桥梁建设有限公司 | 山东省济青高速二标料场 | 200 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZF4200×44 | 河北宝力工程装备股份有限公司 | 中铁四局集团有限公司 | 山东省潍日高速一标料场 | 200 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ200×56 | 柳州东方工程橡胶制品有限公司 | 山东省路桥集团有限公司 | 山东省潍日高速三标料场 | 200 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GJZ400×400×69 | 成都市新津中路机械有限公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 四川省绵西高速TJA-2梁场 | 32 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GJZ400×400×69 | 丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 四川省绵西高速TJA-6梁场 | 390 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GJZ400×400×69 | 成都大通路桥机械有限公司 | 四川路桥绵西高速TJA-7分部 | 四川省绵西高速TJA-7梁预制场 | 36 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GJZ400×400×6 | 成都宏途路桥机械有限公司 | 四川路桥绵西高速TJA-8分部 | 四川省绵西高速TJA-8标 2#梁场 | 92 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GJZ400×400×69 | 成都科诺重工机械有限公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 四川省绵西高速TJA-12分部3#梁场 | 203 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ 300×63 | 成都科诺重工机械有限公司 | 四川交通建设工程股份有限公司 | 四川省泸黄高速试验段 T梁预制场 | 263 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ 250×41 | 成都科诺重工机械有限公司 | 四川交通建设工程股份有限公司 | 四川省泸黄高速试验段 T梁预制场 | 278 | 1 | 合格 | / | / |