附件8

交通运输部2017年度交通运输产品（锚具）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 产品规格型号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数（个） | 抽样样本数（组） | 按JT/T 329-2010判定 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 批是否合格 | 不合格项 |  |
|  | YJM15-4 HYM | 杭州富锚机械有限公司 | 中铁十一局第一工程有限公司 | 陕西柞山高速LJ-13标拌合站 | 750 | 1 | 合格 | / | / |
|  | UVM15-5 | 陕西预应力工程设备有限公司 | 中铁四局集团有限公司 | 陕西柞山高速LJ-4合同段梁场仓库 | 430 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YJM15-5 | 四川零公里工程构件有限责任公司 | 四川路桥华东建设有限责任公司 | 陕西柞山高速LJ-9梁场库房 | 300 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YJM15-5 | 开封天元预应力有限公司 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 宁夏回族自治区京藏高速公路改扩建银川过境段第JZ10合同段仓库 | 880 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YM15-3 | 开封市豫原预应力工艺设备厂 | 浙江省大成建设集团有限公司 | 宁夏回族自治区京藏高速公路改扩建银川过境段第JZ11合同段仓库 | 450 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YJM15-6 | 柳州欧维姆机械股份有限公司 | 天津城建道桥工程有限公司 | 宁夏回族自治区京藏高速公路改扩建银川过境段第JZ13合同段梁厂2#库房 | 500 | 1 | 合格 | / | / |
|  | HZM15-13 | 开封市鸿运中原预应力设备有限公司 | 宁夏路桥工程股份有限公司 | 宁夏回族自治区京藏高速公路改扩建银川过境段第JZ12合同段仓库 | 132 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 15-5 | 天津市乾昌预应力机械有限公司 | 新疆北新路桥集团股份有限公司 | 新疆维吾尔族自治区京新高速（G7)新疆境内大黄山至乌鲁木齐段改扩建工程1标梁场 | 110 | 1 | 不合格 | 硬度 | 符合设计文件 |
|  | YM15-5 | 开封市长城预应力有限责任公司 | 新疆交通建设集团股份有限公司 | 新疆维吾尔族自治区京新高速（G7)新疆境内大黄山至乌鲁木齐段改扩建工程第2标段预制场 | 350 | 1 | 合格 | / | / |
|  | BM15-5 | 开封市四方预应力有限公司 | 邢台路桥建设总公司 | 新疆维吾尔族自治区连霍高速（G30)新疆境内乌鲁木齐至奎屯段改扩建项目第2标梁场 | 246 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YJM15-5 | 开封市中豫预应力设备有限公司 | 贵州省公路工程集团有限公司 | 新疆维吾尔族自治区连霍高速（G30)新疆境内乌鲁木齐至奎屯段改扩建项目第3合同段 | 179 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YJM15-5 | 开封市中桥预应力设备有限公司 | 中冶交通建设集团有限公司 | 贵州省紫云至望谟高速公路第1合同段4分部2#梁场 | 340 | 1 | 合格 | / | / |
|  | BJM15-5 | 开封市中桥预应力设备有限公司 | 中铁十二局兴延高速公路一分部 | 北京兴延高速公路一分部仓库 | 61 | 1 | 合格 | / | / |
|  | BM15-4 | 天津威姆预应力机械有限公司 | 中铁十二局兴延高速公路五分部 | 北京梯子峪特大桥仓库 | 50 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YJM15-5 | 天津市银燕建筑材料有限公司 | 天津市辰青公路工程有限公司 | 天津市九园公路（京津公路-原京福公路）工程钢筋加工场库房 | 1090 | 1 | 合格 | / | / |
|  | OXM15-4锚具、夹片 | 保定天力建筑机具制造有限公司 | 河北交建集团有限公司 | 河北省京秦高速二期TJ1合同料厂 | 768 | 1 | 合格 | / | / |
|  | M15-4BC锚具、M15V.O夹片 | 柳州欧维姆机械股份有限公司 | 中交第三公路工程局有限公司 | 河北省京秦高速二期TJ3梁场 | 96 | 1 | 合格 | / | / |
|  | M15-4锚具、夹片 | 天津威姆预应力机械有限公司 | 中国路桥集团西安实业发展有限公司 | 河北省京秦高速公路京冀、冀津连接线段JQDJ合同梁场 | 200 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YJM15-5ATM锚具、夹片 | 安徽金星预应力工程技术有限公司 | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | 河北省京秦高速二期TJ2合同梁场 | 104 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YM15-8 | 河南鑫荣重工有限公司 | 中铁三局五公司右平项目部 | 山西省右平高速公路四标2#拌合站 | 504 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YM15-4 | 成都科诺重工机械有限公司 | 成都华川公路建设集团有限公司右平高速公路路基路面第三合同段项目部 | 山西省右平高速公路三标一号梁场 | 992 | 1 | 合格 | / | / |
|  | BJM15-5 | 四川零公里工程构件有限责任公司 | 中交一公局海威工程建设有限公司 | 辽宁省铁本高速四标T梁场 | 960 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YJM15-8 | 四川零公里工程构件有限责任公司 | 中交一公局海威工程建设有限公司 | 辽宁省铁本高速四标T梁场 | 200 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YJM15-10 | 四川零公里工程构件有限责任公司 | 中交一公局海威工程建设有限公司 | 辽宁省铁本高速四标T梁场 | 100 | 1 | 合格 | / | / |
|  | M15-5BC | 柳州欧维姆机械股份有限公司 | 沈阳市政集团有限公司 | 辽宁省鹤大高速前阳互通立交工程梁厂 | 86 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YM-4（YJ） | 江阴法尔胜毅强工程材料有限公司 | 南京交通工程有限公司 | 江苏省S340省道南京段改扩建工程S340NJ-LJ4标 | 500 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YM-5（YJ） | 江阴法尔胜毅强工程材料有限公司 | 南京交通工程有限公司 | 江苏省S340省道南京段改扩建工程S340NJ-LJ4标 | 300 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YM-3（YJ） | 开封市四方预应力有限公司 | 江苏江南路桥工程有限公司 | 江苏省射阳至建湖公路S233建湖东段JHA-3标 | 416 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YM-4（YJ） | 开封市四方预应力有限公司 | 江苏江南路桥工程有限公司 | 江苏省射阳至建湖公路S233建湖东段JHA-3标 | 2016 | 1 | 合格 | / | / |
|  | BJM15-4 | 安徽金星预应力工程技术有限公司 | 中国建筑股份有限公司 | 浙江省台州湾大桥及接线工程PPP1-1标 | 500 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YJM15-8 | 安徽金星预应力工程技术有限公司 | 中国建筑股份有限公司 | 浙江省台州湾大桥及接线工程PPP1-1标 | 500 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YM15-8 | 柳州市桥厦工程管材有限公司 | 中建港务建设有限公司 | 浙江省台州湾大桥及接线工程PPP1-2标 | 200 | 1 | 合格 | / | / |
|  | QSM15-9A | 柳州市桥厦工程管材有限公司 | 中国建筑股份有限公司 | 浙江省台州湾大桥及接线工程PPP1-3标 | 250 | 1 | 合格 | / | / |
|  | BJM15-4-XZ | 成都市新筑路桥机械股份有限公司 | 中建五局土木工程有限公司 | 浙江省台州湾大桥及接线工程PPP1-4标 | 2000 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YJM15-9-XZ | 成都市新筑路桥机械股份有限公司 | 中建五局土木工程有限公司 | 浙江省台州湾大桥及接线工程PPP1-4标 | 561 | 1 | 合格 | / | / |
|  | BM15-5 | 合肥固力预应力锚具有限责任公司 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 浙江省台州湾大桥及接线工程PPP1-5标 | 2000 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YM15-15 | 合肥固力预应力锚具有限责任公司 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 浙江省台州湾大桥及接线工程PPP1-5标 | 170 | 1 | 合格 | / | / |
|  | BM15-4 | 柳州市桥厦工程管材有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 浙江省台州湾大桥及接线工程PPP1-6标 | 1920 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YM15-7 | 柳州市桥厦工程管材有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 浙江省台州湾大桥及接线工程PPP1-6标 | 1670 | 1 | 合格 | / | / |
|  | BJM15-4 QVM | 杭州浙锚预应力有限公司 | 腾达建设集团股份有限公司 | 浙江省台州湾大桥及接线工程PPP2标 | 2000 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YJM15-12QVM | 杭州浙锚预应力有限公司 | 腾达建设集团股份有限公司 | 浙江省台州湾大桥及接线工程PPP2标 | 655 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YM15-9 | 开封豫原预应力工艺设备厂 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 浙江省台州湾大桥及接线工程TS10标 | 672 | 1 | 合格 | / | / |
|  | BM15-5 | 浙锚科技股份有限公司 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 浙江省台州湾大桥及接线工程TS10标 | 1848 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YJM15-8 ZM | 浙锚科技股份有限公司 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 浙江省台州湾大桥及接线工程TS10标 | 100 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YJM15-10ZM | 浙锚科技股份有限公司 | 江苏省镇江市路桥工程总公司 | 浙江省台州湾大桥及接线工程TS13标 | 100 | 1 | 合格 | / | / |
|  | BJM15-3 ZM | 浙锚科技股份有限公司 | 江苏省镇江市路桥工程总公司 | 浙江省台州湾大桥及接线工程TS13标 | 200 | 1 | 合格 | / | / |
|  | M15-7BC | 柳州欧维姆机械股份有限公司 | 广东省长大公路工程有限公司 | 浙江省台州湾大桥及接线工程TS15标 | 310 | 1 | 合格 | / | / |
|  | BM15-4B | 柳州欧维姆机械股份有限公司 | 广东省长大公路工程有限公司 | 浙江省台州湾大桥及接线工程TS15标 | 540 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YM15-13 | 开封市长城预应力有限责任公司 | 浙江良和交通建设有限公司 | 浙江省台州湾大桥及接线工程TS17标 | 141 | 1 | 合格 | / | / |
|  | BM15-5 | 开封市长城预应力有限责任公司 | 浙江良和交通建设有限公司 | 浙江省台州湾大桥及接线工程TS17标 | 248 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YMB15-3 ZM | 浙锚科技股份有限公司 | 浙江交工集团股份有限公司 | 浙江省甬台温高速公路复线温州灵昆—阁巷段工程 第二合同段 | 200 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YM 15-12 ZM | 浙锚科技股份有限公司 | 浙江交工集团股份有限公司 | 浙江省甬台温高速公路复线温州灵昆—阁巷段工程 第二合同段 | 100 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YM 15-4 ZM | 浙锚科技股份有限公司 | 中交第二公路工程局有限公司 | 浙江省甬台温高速公路复线温州灵昆—阁巷段工程 第三合同段 | 90 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YMB15-4 ZM | 浙锚科技股份有限公司 | 中交第二公路工程局有限公司 | 浙江省甬台温高速公路复线温州灵昆—阁巷段工程 第三合同段 | 82 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YM15-3 | 柳州欧维姆机械股份有限公司 | 浙江一路建设有限公司 | 浙江省甬台温高速公路复线温州灵昆—阁巷段工程 第四合同段 | 444 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YM15-5 | 柳州欧维姆机械股份有限公司 | 浙江一路建设有限公司 | 浙江省甬台温高速公路复线温州灵昆—阁巷段工程 第四合同段 | 326 | 1 | 合格 | / | / |
|  | BM15-5B | 柳州欧维姆机械股份有限公司 | 中铁十六局集团第三工程有限公司 | 浙江省甬台温高速公路复线温州灵昆—阁巷段工程 第五合同段 | 500 | 1 | 合格 | / | / |
|  | M15-13BC | 柳州欧维姆机械股份有限公司 | 中铁十六局集团第三工程有限公司 | 浙江省甬台温高速公路复线温州灵昆—阁巷段工程 第五合同段 | 120 | 1 | 合格 | / | / |
|  | BM15-4B | 柳州欧维姆机械股份有限公司 | 中铁十局集团第二工程有限公司 | 浙江省甬台温高速公路复线温州灵昆—阁巷段工程 第六合同段 | 500 | 1 | 合格 | / | / |
|  | M15-4BC | 柳州欧维姆机械股份有限公司 | 中铁十局集团第二工程有限公司 | 浙江省甬台温高速公路复线温州灵昆—阁巷段工程 第六合同段 | 200 | 1 | 合格 | / | / |
|  | BJM15-5 ZM | 浙锚科技股份有限公司 | 利越集团有限公司 | 浙江省甬台温高速公路复线温州灵昆—阁巷段工程 第七合同段 | 150 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YJM15-5 ZM | 浙锚科技股份有限公司 | 利越集团有限公司 | 浙江省甬台温高速公路复线温州灵昆—阁巷段工程 第七合同段 | 600 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YJM15-5 | 河南省中交路桥工程材料有限公司 | 中铁十八局集团有限公司 | 福建省厦蓉高速公路漳州段改扩建工程A2合同段1#梁厂 | 728 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YJM15-5 | 柳州多德多机械有限公司 | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | 福建省厦蓉高速公路漳州段改扩建工程A3合同段仓库 | 752 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YJM15-8 | 开封市中桥预应力设备有限公司 | 中铁隧道集团有限公司 | 福建省厦蓉高速公路漳州段改扩建工程A5合同段拌和站库房 | 50 | 1 | 合格 | / | / |
|  | M15-8 | 河南强世预应力设备有限公司 | 中交第二航务工程局有限公司 | 福建省厦蓉高速公路龙岩段改扩建工程A6合同段钢筋加工厂 | 400 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YJM15-8 | 杭州富锚机械有限公司 | 中铁十六局集团有限公司 | 福建省厦蓉高速公路龙岩段改扩建工程A9合同段梁场仓库 | 60 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YJM15-4 | 新津剑桥预应力工程有限公司 | 新疆生产建设兵团交通建设有限公司 | 福建省顺邵高速公路第一合同段钢筋加工厂 | 420 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YJM15-6 | 开封市鸿运中原预应力设备有限公司 | 新疆北新路桥集团股份有限公司 | 福建省顺邵高速公路第四合同段官墩村库房 | 108 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YJM15-7 | 成都东泉预应力成套设备有限公司 | 中铁十六局集团有限公司 | 福建省武夷新区旅游观光轨道交通武夷山东站至景区线土建工程预制梁厂 | 844 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YJM15-8 | 柳州市南部佳正预应力机械有限公司 | 中铁五局集团机械化工程有限责任公司 | 福建省宁德沈海复线福鼎至柘荣段A1标库房 | 32 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YJM15-5 | 四川双建路桥机械有限责任公司 | 中铁十七局集团有限公司 | 福建省宁德沈海复线福安至蕉城漳湾段A14标八都梁厂 | 1000 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YJM15-5 | 浙锚科技股份有限公司 | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | 福建省宁德沈海复线福安至蕉城漳湾段A15标拌合站仓库 | 320 | 1 | 合格 | / | / |
|  | DWM15-6 | 柳州华威合力机械有限责任公司 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 福建省长平高速公路(长乐古槐至松下段)CPA2合同段2#梁场 | 140 | 1 | 合格 | / | / |
|  | M15-7 | 浙江广隆预应力科技有限公司 | 中铁隧道集团有限公司 | 福建省福建省福州绕城公路东南段A4标梁场 | 110 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YJM15-8 | 安徽金星预应力工程技术有限公司 | 中铁隧道集团三处有限公司 | 福建省福建省福州绕城公路东南段A6标梁场 | 74 | 1 | 合格 | / | / |
|  | M15-7 | 柳州市桥厦工程管材有限公司 | 中铁十九局集团第二工程有限公司 | 福建省福建省福州绕城公路东南段A9标梁场 | 110 | 1 | 合格 | / | / |
|  | M15-7 | 柳州市建桥预应力智能设备有限公司 | 中铁二十局集团第一工程有限公司 | 福建省福州绕城公路东南段A10标梁场 | 120 | 1 | 合格 | / | / |
|  | QYM15-5 | 开封市齐力预应力设备有限公司 | 中建路桥集团有限公司 | 福建省福州绕城公路东南段A11标梁场仓库 | 1020 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YJM15-8 | 四川零公里工程构件有限责任公司 | 中交第四公路工程局有限公司 | 福建省福州绕城公路东南段A12标梁场仓库 | 100 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YJM15-8 | 柳州欧维姆机械股份有限公司 | 中铁十局集团西北工程有限公司 | 福建省福州绕城公路东南段A13标1#梁场 | 204 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YJM15-8 | 浙锚科技股份有限公司 | 中电建路桥有限公司 | 福建省福州绕城公路东南段A14标梁场 | 1096 | 1 | 合格 | / | / |
|  | QSM15-8A | 柳州市桥厦工程管材有限公司 | 中铁二十四局集团有限公司 | 福建省宁德沈海复线高速公路福安至蕉城漳湾段A12标 | 150 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YJM15-9 | 四川零公里工程构件有限责任公司 | 中交第一公路工程局有限公司 | 四川省桃巴高速石桥河特大桥15#墩现场 | 320 | 1 | 合格 | / | / |
|  | DHM15-3 | 四川零公里工程构件有限责任公司 | 中交第一公路工程局有限公司 | 四川省桃巴高速石桥河特大桥15#墩现场 | 400 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YM15-5 | 成都科诺重工机械有限公司 | 成都华川公路建设集团有限公司 | 四川省营达高速LJ03合同段涌兴2#梁场 | 280 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YM15-6 | 成都科诺重工机械有限公司 | 成都华川公路建设集团有限公司 | 四川省营达高速LJ03合同段涌兴2#梁场 | 1960 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YJM15-6 | 成都市新津中路桥机械有限公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 四川省绵西高速TJA-2 预制梁场 | 300 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YJM15-5 | 成都市新津中路桥机械有限公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 四川省绵西高速TJA-2 预制梁场 | 500 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YJM15-7 | 成都川锚路桥机械有限公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 四川省绵西高速TJA-6 1#梁场 | 200 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YJM15-8 | 成都川锚路桥机械有限公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 四川省绵西高速TJA-6 1#梁场 | 300 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YJM15-5 | 重庆长江预应力有限公司 | 四川路桥绵西高速TJA-7分部 | 四川省绵西高速TJA-7 梁板预制场 | 1616 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YJM15-7 | 重庆长江预应力有限公司 | 四川路桥绵西高速TJA-7分部 | 四川省绵西高速TJA-7 梁板预制场 | 120 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YJM15-5 | 成都市宏途路桥机械有限公司 | 四川路桥绵西高速TJA-8分部 | 四川省绵西高速TJA-8 2#梁场 | 300 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YJM15-6 | 成都市宏途路桥机械有限公司 | 四川路桥绵西高速TJA-8分部 | 四川省绵西高速TJA-8 2#梁场 | 500 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YJM15-5 | 成都川锚路桥机械有限公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 四川省绵西高速TJA-10 预制梁场 | 600 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YJM15-6 | 成都川锚路桥机械有限公司 | 四川公路桥梁建设集团绵西高速TJA-10项目分部 | 四川省绵西高速TJA-10 预制梁场 | 400 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YJM15-5 | 四川奥莱特路桥机械公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司绵西高速TJA-12标段 | 四川省绵西高速TJA-12 3#梁场 | 300 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YJM15-6 | 四川奥莱特路桥机械公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司绵西高速TJA-12标段 | 四川省绵西高速TJA-12 3#梁场 | 215 | 1 | 合格 | / | / |
|  | YM15-9 | 新津三桥预应力有限公司 | 四川交投建设工程股份有限公司 | 四川省泸黄高速试验段 T梁预制场 | 250 | 1 | 合格 | / | / |