附件2

交通运输部2018年度交通运输产品（公路波形梁钢护栏板）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数 | 按标准GB/T 31439.1-2015、 GB/T 31439.2-2015判定 | 按JT/T495-2014判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |  |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 南京金长江交通设施工程有限公司 | 陕西省吴定高速公路K130+200~K130+300左幅 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |  |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 湖北省华晟通建设工程有限公司 | 湖北省武汉城市圈环线高速公路孝感南段K81+200~K81+300 | 1000 | 20 | 18 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / |  |
|  | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 湖北省路桥集团有限公司 | 湖北省武汉城市圈环线高速公路孝感南段K95+680~K95+780 | 1000 | 20 | 13 | 7 | 防腐层厚度 | 不合格 | / |  |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 吉林省吉荒高速K51+300~K51+400中央隔离带 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |  |
|  | 山东恒运交通设施有限公司 | 贵州省交通工程有限公司 | 贵州省德务高速K24+570~K25+570中央隔离带 | 100 | 20 | 0 | 20 | 防腐层附着力 | 不合格 | / |  |
|  | 河南中联交通产业发展有限公司 | 龙岩市新鑫公路工程有限公司 | 河南省三门峡至淅川高速公路豫晋省界至灵宝段MYK3+300~MYK3+510 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |  |
|  | 河南中联交通产业发展有限公司 | 龙岩市新鑫公路工程有限公司 | 河南省三门峡至淅川高速公路豫晋省界至灵宝段MYK3+800~900 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |  |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 江苏金阳交通工程有限公司 | 江西省广吉高速K16+000~K16+100处 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |  |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 湖南省金达工程建设有限公司 | 江西省广吉高速K131+500处 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |  |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 云南交投集团物资有限公司 | 云南省景文高速K16+600处 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |  |
|  | 河北新展交通设施有限公司 | 内蒙古东昊水电路桥工程有限责任公司 | 内蒙古国道303线凤凰岭（新开河）至天山段公路FTJA-2合同段K774+000料场 | 1000 | 20 | 18 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / |  |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 中铁十九局集团有限公司 | 内蒙古奈曼旗至白家湾子高速公路交安一标K8+000右幅料场 | 250 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |  |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 中铁十九局集团有限公司 | 内蒙古奈曼旗至白家湾子高速公路交安一标K8+000右幅料场 | 250 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |  |
|  | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 中铁十九局集团有限公司 | 内蒙古奈曼旗至白家湾子高速公路交安二标K44+200 | 250 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |  |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 宁夏银川市银昆高速银川河东国际机场改线段K3+800右侧150米处 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |  |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 宁夏银川市银昆高速银川河东国际机场改线段K3+800右侧150米处 | 200 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |  |
|  | 河北路鑫交通设施有限公司 | 泰安金桥交通工程有限公司 | 内蒙古省道202线海拉尔至伊敏一级公路HYTA-2 K48+000～K49+000 | 250 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |  |
|  | 河北新展交通设施有限公司 | 中交路桥建设有限公司 | 北京市首都环线高速公路 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |  |
|  | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 北京公联信达智能交通技术有限责任公司及北京市高速公路交通工程有限公司联合体 | 北京市兴延高速公路 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |  |
|  | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 陕西高速诚信交通工程有限公司 | 北京市延崇高速公路 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |  |
|  | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 天津市公路工程总公司 | 天津市九园公路（武宁公路-宝坻武清界）改建工程 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |  |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 天津市公路工程总公司 | 天津市梅丰公路（丰李路-河北唐山界）及唐廊高速出口联络线工程 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |  |
|  | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 天津市公路工程总公司 | 天津市杨北公路（武清北辰界-津围公路）改建工程 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |  |
|  | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 湖南同力交通实业有限责任公司 | 河北省京秦高速公路大安镇（津冀界）至平安城段HL2合同段料场 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |  |
|  | 河北路鑫交通设施有限公司 | 北京路桥瑞通养护中心有限公司 | 河北省京秦高速公路大安镇（津冀界）至平安城段HL3合同段料场 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |  |
|  | 南京天意公路材料有限公司 | 南京华路公路设备工程有限公司 | 江苏省340省道南京段改扩建工程K17+000现场仓库 | 2000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |  |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 南京公路防护设施工程有限公司 | 江苏省328国道雍庄至龙池段改扩建工程2标段3标段 | 726 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |  |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 苏州交通工程集团有限公司 | 江苏省泰州至镇江高速公路镇江新区至丹阳段现场仓库 | 12999 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |  |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 南京公路防护设施工程有限责任公司 | 浙江省永嘉至庆元公路青田湖边至巨浦改建工程交安设施第JA标段右幅K5+400 | 1280 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |  |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 金华市大路交通安全设施有限公司 | 浙江省48省道延伸线常山溪口至宋畈公路工程交安设施标段现场 | 3023 | 20 | 5 | 15 | 防腐层厚度 | 不合格 | / | 符合设计文件 |
|  | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 台州市路马交通安全设施有限公司 | 浙江省三门湾大桥及接线工程（台州段）第JA01标段现场 | 924 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |  |
| 1 | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 辽宁省交通工程有限公司 | 辽宁省中部环线高速公路铁岭至本溪段交安一标料场 | 930 | 20 | 18 | 2 | 防腐层附着性 | 合格 | / |  |
| 2 | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 沈阳三鑫集团有限公司 | 辽宁省中部环线高速公路铁岭至本溪段交安二标料场 | 1020 | 20 | 18 | 2 | 防腐层附着性 | 合格 | / |  |
| 3 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 陕西高速交通工贸有限公司 | 辽宁省中部环线高速公路铁岭至本溪段交安三标料场 | 980 | 20 | 19 | 1 | 防腐层附着性 | 合格 | / |  |
| 4 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 辽宁五洲公路工程有限责任公司 | 辽宁省中部环线高速公路铁岭至本溪段交安四标料场 | 950 | 20 | 19 | 1 | 防腐层附着性 | 合格 | / |  |
| 1 | 河南中联交通产业发展有限公司 | 福建路桥建设有限公司 | 福建省厦蓉高速公路漳州段改扩建工程B2合同段 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |  |
| 2 | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 福建省厦蓉高速公路漳州段改扩建工程B1合同段 | 1000 | 20 | 19 | 1 | 防腐层厚度 | 合格 | / |  |
| 3 | 河北天创管业有限公司 | 浙江交工集团股份有限公司 | 福建省宁德沈海复线福安至蕉城漳湾段高速公路工程B4合同段 | 1000 | 20 | 19 | 1 | 防腐层厚度 | 合格 | / |  |
|  | 山东省冠县北方交通设施有限公司 | 大成工程建设集团有限公司 | 福建省龙岩厦蓉高速公路扩建工程B2合同段 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |  |
|  | 山东雷沃科技有限公司 | 大成工程建设集团有限公司 | 福建省南平市武夷新区绕城高速公路将口至童游段工程 | 1000 | 20 | 19 | 1 | 防腐层厚度 | 合格 | / |  |
|  | 山东冠县北方管业有限公司 | 福建路桥建设有限公司 | 福建省宁德屏古高速公路B1合同段 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |  |
|  | 罗源鑫顺金属制品有限公司 | 中铁十二局集团第一工程有限公司 | 福建省宁德屏古高速公路B2合同段 | 1000 | 20 | 19 | 1 | 防腐层厚度 | 合格 | / |  |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 中铁四局集团有限公司 | 山东省荣乌高速公路潍坊至日照段K44+600中央左幅 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |  |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 中国建筑股份有限公司 | 山东省荣乌高速公路潍坊至日照段K60+000中央左幅 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |  |
|  | 滕州市金恒大交通设施有限责任公司 | 德州市公路工程总公司 | 山东省莘县至南乐高速公路（鲁豫界）护栏工程K10+960中央右幅 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |  |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 福建路桥建设有限公司 | 四川省桃园（川陕界）至巴中高速公路工程项目关坝互通出口AK1+000 | 350 | 20 | 18 | 2 | 基底金属板厚、防腐层厚度 | 合格 | / |  |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 四川省绵阳至西充高速公路K118+100施工现场 | 476 | 20 | 18 | 2 | 定尺长度 | 合格 | / |  |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 四川省绵阳至西充高速公路K35+100施工现场 | 490 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |  |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司、安徽天洋交通工程有限公司、山西长达交通设施有限公司 | 四川省汶川至马尔康高速公路JA3堆料场（尽头村） | 2200 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |  |
| 注： 1、GB/T 31439.1-2015《波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏》； 2、GB/T 31439.2-2015《波形梁钢护栏 第2部分：三波形梁钢护栏》； 3、JT/T 495-2014《公路交通安全设施质量检验抽样方法》。 |