附件7

交通运输部2018年度交通产品（高密度聚乙烯硅芯塑料管）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数（盘） | 抽样样本数（组） | 按标准JT/T496-2004判定 | 按JT/T495-2014判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |  |
|  | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 吉林省科维交通工程有限公司 | 陕西省吴定高速杨井隧道左幅入口处 | 3 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / |  |
|  | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 北京路安交通科技发展有限公司 | 陕西省柞山高速（K48+540上行匝道、K47+630左幅） | 3 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / |  |
|  | 河北来旺塑胶制品有限公司 | 北京瑞华赢科技发展有限公司 | 贵州省德务高速（K24+050~K24+350） | 3 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / |  |
|  | 苏州灵煜塑胶管业科技有限公司 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 河南省三门峡至淅川高速豫晋省界至灵宝段MYK3+168 | 3 | 3 | 1 | 2 | 耐落锤冲击性能 | 不合格 | / |  |
|  | 荆州亮诚科技股份有限公司 | 云南云岭高速公路交通科技有限公司 | 云南省景文高速文井收费站 | 3 | 3 | 1 | 2 | 拉伸强度 | 不合格 | / |  |
|  | 浙江舟通新材料科技有限公司 | 云南云岭高速公路交通科技有限公司 | 云南省昆明绕城高速东南段北羊街隧道（K28+170） | 3 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / |  |
|  | 甘肃汇投治沙科技股份有限公司 | 云南云岭高速公路交通科技有限公司 | 云南省功山至东川高速功山立交 | 3 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / |  |
|  | 浙江舟通新材料科技有限公司 | 中国路桥集团实业发展有限公司 | 江西省广吉高速（K78+480）坑口桥右幅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 耐落锤冲击性能 | 不合格 | / |  |
|  | 金华鸿威通讯器材有限公司 | 成都市路桥工程股份有限公司 | 江西省广吉高速K113+200处 | 3 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / |  |
|  | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 中铁十局集团第二工程有限公司 | 江西省广吉高速JK26+300处 | 3 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / |  |
|  | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 紫光捷通科技股份有限公司 | 广东省龙川至怀集公路连英段K249连江大桥左幅 | 3 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / |  |
|  | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | 广东省龙川至怀集公路连英段K169+550周村大桥 | 3 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / |  |
|  | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | 广东省仁化（湘粤界）至博罗公路仁化至新丰段K288处谢屋大桥 | 3 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / |  |
|  | 山东帝龙管业有限公司 | 北京城建道桥建设集团有限公司铁本高速路面二标 | 辽宁中部环线高速公路铁岭至本溪段工程路面二标前阳互通 | 6 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / |  |
|  | 衡水宝力工程塑料有限公司 | 辽宁省路桥建设集团有限公司 | 辽宁中部环线高速公路铁岭至本溪段工程路面一标拌合站 | 6 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / |  |
|  | 山东帝龙管业有限公司 | 大连公路工程集团有限公司 | 辽宁中部环线高速公路铁岭至本溪段工程路面四标黑色拌合站 | 5 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / |  |
|  | 衡水宝力工程塑料有限公司 | 大连公路工程集团有限公司 | 辽宁省大连市渤海大道工程K13+500现场 | 6 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / |  |
|  | 福建亚通新材料科技股份有限公司 | 中交第一公路工程局有限公司 | 福建省福州长平高速公路（长乐古槐至松下段）CPB合同段 | 3 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / |  |
|  | 杭州天韵新型材料有限公司 | 福建路桥建设有限公司 | 福建省宁德屏古高速公路B1合同段 | 8 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / |  |
|  | 金华市鸿威通讯器材厂 | 新疆北新路桥集团股份有限公司 | 福建省南平市顺昌至邵武高速公路B2合同段 | 10 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / |  |
|  | 福建亚通新材料科技股份有限公司 | 中铁建大桥工程局集团电气化工程有限公司 | 福建省南平市武夷新区绕城高速公路将口至童游段工程 | 3 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / |  |
|  | 福建亚通新材料科技股份有限公司 | 中交第一公路工程局有限公司 | 福建省龙岩厦蓉高速公路扩建工程B1合同段 | 3 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / |  |
|  | 福建工航新型管业有限公司 | 大成工程建设集团有限公司 | 福建省龙岩厦蓉高速公路扩建工程B2合同段 | 10 | 3 | 0 | 3 | 结构尺寸 （最小内径） | 不合格 | 已整改，经确认合格 |  |
|  | 杭州天韵新型材料有限公司 | 中铁十二局集团第一工程有限公司 | 福建省宁德屏古高速公路B2合同段 | 8 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / |  |
|  | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 四川高路交通信息工程有限公司 | 四川省桃园（川陕界）至巴中高速公路工程项目米仓山隧道K49+050 | 64 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / |  |
| 注： 1、JT/T 496-2004《公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管》； 2、JT/T 495-2014《公路交通安全设施质量检验抽样方法》。 |