附件8

交通运输部2018年度交通运输产品（金属波纹管）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数（米） | 抽样样本数（组） | 按JG 225-2007标准 判定 | 按JT/T495判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |  |
|  | 湖北军龙钢业有限公司 | 福建路桥建设有限公司 | 广西南钦防12标梁场 | 6500 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格：JBG-50B |
|  | 湖北军龙钢业有限公司 | 福建路桥建设有限公司 | 广西南钦防12标梁场 | 6500 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格：JBG-55B |
|  | 广西南宁三正工程材料有限公司 | 广西路桥工程集团有限公司 | 广西南钦防改扩建8标K5梁场 | 5000 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格：JBG-70B |
|  | 广西南宁三正工程材料有限公司 | 广西路桥工程集团有限公司 | 广西南钦防改扩建8标K5梁场 | 300 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格：JBG-55B |
|  | 中交二公局东萌工程有限公司 | 中交二公局东萌工程有限公司 | 广西南钦防改扩建11标预制梁场 | 5400 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | 施工单位自制，型号规格：JBG-50B |
|  | 柳州市桥厦工程管材有限公司 | 广西路建工程集团有限公司 | 广西南钦防9标K22梁场 | 1500 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格：JBG-70X |
|  | 中国建筑第五工程局有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 湖北省中建五局武汉北四环1标梁场 | 230 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | 施工单位自制，型号规格：JBG-55B |
|  | 中建三局集团有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 湖北省中建三局北四环2标梁场 | 230 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | 施工单位自制，型号规格：JBG-70B |
|  | 中建三局集团有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 湖北省中建三局武汉北四环5标梁场 | 200 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | 施工单位自制，型号规格：JBG-55Y |
|  | 衡水华冠橡塑有限公司 | 中交路桥北方工程有限公司 | 贵州省玉石高速公路TJ07标预制场 | 1500 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格：JBG-80B |
|  | 南昌赣伟建材有限公司 | 中交路桥南方工程有限公司 | 贵州省玉石高速公路TJ06标1#预制场 | 1250 | 1 | 0 | 1 | 径向刚度（集中荷载） | 不合格 | 已整改，经确认合格 | 型号规格：JBG-50B |
|  | 任丘市强华金属制品有限公司 | 中交路桥华南工程有限公司 | 贵州省玉石高速公路TJ03标2#梁场 | 10000 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格：JBG-55B |
|  | 天津同鑫和带钢有限公司 | 中交路桥华北工程有限公司 | 贵州省玉石高速公路TJ04标三工区梁场 | 5885 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格：JBG-70B |
|  | 山西路桥第一工程有限公司太原东二环项目金属波纹管加工厂 | 山西路桥第一工程有限公司太原东二环五分部 | 山西省太原东二环高速公路五分部波纹管加工厂 | 98 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格：Φ90 |
|  | 山西路桥第一工程有限公司太原东二环项目金属波纹管加工厂 | 山西路桥第一工程有限公司太原东二环五分部 | 山西省太原东二环高速公路五分部波纹管加工厂 | 80 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格：Φ80 |
|  | 山西路桥第一工程有限公司太原东二环项目金属波纹管加工厂 | 山西路桥第一工程有限公司太原东二环五分部 | 山西省太原东二环高速公路五分部波纹管加工厂 | 120 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格：Φ70 |
|  | 山西路桥第一工程有限公司太原东二环项目金属波纹管加工厂 | 山西路桥第一工程有限公司太原东二环三分部 | 山西省太原东二环高速公路三分部梁厂 | 105 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格：Φ90 |
|  | 天津市国泰宏鑫交通管理设施有限公司 | 中铁二十五局集团有限公司 | 江苏省溧高高速公路LYG-LY1标现场仓库 | 2248 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / |  |
|  | 天津市国泰宏鑫交通管理设施有限公司 | 中铁二十五局集团有限公司 | 江苏省溧高高速公路LYG-LY1标现场仓库 | 1980 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / |  |
|  | 南京东部路桥有限公司 | 南京东部路桥有限公司 | 江苏省溧高高速公路LYG-LY2标现场仓库 | 7800 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | 施工单位自制 |
|  | 南京东部路桥有限公司 | 南京东部路桥有限公司 | 江苏省溧高高速公路LYG-LY2标现场仓库 | 750 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | 施工单位自制 |
|  | 江苏美仁新材料有限公司 | 中铁四局集团第二工程有限公司 | 江苏省溧阳至高淳高速公路LYG-GC1标现场仓库 | 1330 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： |
|  | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | 江苏省溧阳至高淳高速公路LYG-LS1标现场仓库 | 1200 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | 施工单位自制 |
|  | 杭州力亨预应力材料有限公司 | 中交第三公路工程局有限公司 | 浙江省杭州湾大桥北接线（二期）工程TJ01合同段预制场 | 1600米 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 |  | 型号规格：JBG-50B |
|  | 绍兴市宝明建筑材料有限公司 | 浙江正方交通建设有限公司 | 浙江省胜山至陆埠公路（横河-余慈界段）工程土建第LJ-1标段预制场 | 1000米 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 |  | 型号规格：JBG-60B |
|  | 浙江宏途交通工程科技有限公司 | 浙江交工宏途交通建设有限公司 | 浙江省杭州湾大桥北接线（二期）工程TJ03合同段预制场 | 20000米 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 |  | 型号规格：JBG-50B |
|  | 杭州博基工程材料有限公司 | 中交二航局第二工程有限公司 | 浙江省杭州湾大桥北接线（二期）工程TJ04合同段预制场 | 3640米 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 |  | 型号规格：JBG-50B |
|  | 柳州市桥厦工程管材有限公司 | 中铁隧道局集团有限公司 | 福建省国家高速公路网京台线长乐松下至平潭段工程G2标段 | 1953 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 |  | 型号规格：JBG-55B |
|  | 河北扬明橡胶制品有限公司 | 新疆北新路桥集团股份有限公司 | 福建省莆炎高速公路永泰梧桐至尤溪中仙段公路（福州段）A1合同段 | 4500 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 |  | 型号规格：JBG-55B |
|  | 湖南艾必莉管业制造有限公司 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 福建省莆炎高速公路永泰梧桐至尤溪中仙段公路（福州段）A2合同段 | 2200 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 |  | 型号规格：JBG-80B |
|  | 江西华东桥梁工程材料有限公司 | 中建路桥集团有限公司 | 福建省莆炎高速公路永泰梧桐至尤溪中仙段公路（福州段）A3合同段 | 800 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 |  | 型号规格：JBG-80B |
|  | 浙江昱捷工程科技有限公司 | 中铁隧道集团三处有限公司 | 福建省宁德沈海复线高速公路福鼎贯岭至柘荣段A2合同段 | 300 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 |  | 型号规格：JBG-55B |
|  | 福州城渝工程材料有限公司 | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | 福建省宁德沈海复线福安至蕉城漳湾段高速公路A15合同段 | 600 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 |  | 型号规格：JBG-55B |
|  | 景县赛亚桥梁工程材料有限公司 | 中铁十七局集团有限公司 | 福建省莆炎高速公路永泰梧桐至尤溪中仙段（三明市境）A2合同段 | 10000 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 |  | 型号规格：JBG-70B |
|  | 湖南鸿达路桥建材有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 福建省莆炎高速公路永泰梧桐至尤溪中仙段（三明市境）A3合同段 | 2000 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 |  | 型号规格：JBG-80B |
|  | 长沙众慧机械设备有限公司 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 福建省莆炎高速公路永泰梧桐至尤溪中仙段（三明市境）A4合同段 | 1000 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 |  | 型号规格：JBG-55B |
|  | 邵武市鼎顺建材有限公司 | 新疆北新路桥集团股份有限公司 | 福建省南平市顺昌至邵武高速公路A1合同段 | 100 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 |  | 型号规格：JBG-80B |
|  | 邵武市鼎顺建材有限公司 | 新疆北新路桥集团股份有限公司 | 福建省南平市顺昌至邵武高速公路A4合同段 | 200 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 |  | 型号规格：JBG-80B |
|  | 开封市鑫鑫预应力设备有限公司 | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | 福建省漳州云平高速公路A1合同段 | 230 | 1 | 1 | / | / | 合格 |  | 型号规格：JBG-80B |
|  | 长沙众慧机械设备有限公司 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 福建省漳州云平高速公路A2合同段 | 3500 | 1 | 1 | / | / | 合格 |  | 型号规格：JBG-80B |
|  | 开封中桥预应力设备有限公司 | 浙江交工集团股份有限公司 | 福建省漳州云平高速公路A3合同段 | 570 | 1 | 1 | / | / | 合格 |  | 型号规格：JBG-80B |
|  | 山西树力路桥工程有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 福建省漳州云平高速公路A4合同段 | 700 | 1 | 0 | 1 | 抗渗漏性能（集中荷载后） | 不合格 | 已整改，经确认合格 | 型号规格：JBG-55B |
|  | 柳州市丰起机械设备有限公司 | 中铁二十四局集团有限公司 | 福建省漳州云平高速公路A5合同段 | 410 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格：JBG-80B |
|  | 厦门兴四方工贸有限公司 | 福建第一公路工程集团有限公司 | 福建省漳州云平高速公路A6合同段 | 330 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格：JBG-80B |
|  | 南昌聚博工程材料有限公司 | 中铁十六局集团第一工程有限公司 | 福建省漳州云平高速公路A7合同段 | 900 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格：JBG-90B |
|  | 河北鑫丽塑料制品有限公司 | 中铁十七局集团第六工程有限公司 | 福建省漳州云平高速公路A8合同段 | 216 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格：JBG-80B |
|  | 天津兴隆源制钢有限公司 | 中国葛洲坝集团总承包项目部第一分部 | 四川省巴中至万源高速公路一分部K118梁场 | 800 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格：JBG-75 |
|  | 天津兴隆源制钢有限公司 | 中国葛洲坝集团总承包项目部第一分部 | 四川省巴中至万源高速公路一分部K118梁场 | 650 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格：JBG-70 |
|  | 山东汉钴金属材料有限公司 | 中国葛洲坝集团总承包项目部第三分部 | 四川省巴中至万源高速公路三分部K150+200梁场 | 408 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格：JBG-70 |
|  | 景县赛亚桥梁工程材料有限公司 () | 中国葛洲坝集团总承包项目部第五分部 | 四川省巴中至万源高速公路五分部1#梁场（芝芭服务区A广场） | 1200 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格：JBG-70 |
|  | 景县赛亚桥梁工程材料有限公司 | 中国葛洲坝集团总承包项目部第五分部 | 四川省巴中至万源高速公路五分部1#梁场（芝芭服务区A广场） | 864 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格：JBG-75 |
| 注： 1、JG 225-2007《预应力混凝土用金属波纹管》； 2、JT/T 495-2014《公路交通安全设施质量检验抽样方法》。 |