附件1

交通运输产品（公路波形梁钢护栏拼接螺栓）质量行业监督抽查复查结果汇总表

| **序号** | **生产企业名称** | **施工单位** | **抽样地点** | **监督总体数**  **（套）** | **抽样样本数**  **（套）** | **按标准GB/T 31439.1-2015、 GB/T 31439.2-2015判定** | | | **按JT/T495-2014判定监督总体（批）是否通过（复查合格）** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **复查合格样本数** | **复查不合格样本数** | **复查不合格项** |
|  | 河北亿德交通安全设施制造有限公司 | / | 河北亿德交通安全设施制造有限公司工厂仓库 | 4500 | 50 | 50 | 0 | / | **复查合格** | / |
|  | 邯郸市大洲紧固件制造有限公司 | 中交第一公路工程局有限公司 | 广西壮族自治区崇左至水口高速公路NOCS-XH合同段西环标钢筋加工场 | 4000 | 32 | 30 | 2 | 防腐层附着性能、防腐层厚度 | **复查合格** | / |
|  | 邯郸市方远交通设施有限公司 | 保利长大工程有限公司 | 广西壮族自治区乐业至百色高速公路NoD合同段浩坤湖仓库 | 10000 | 32 | 30 | 2 | 防腐层厚度 | **复查合格** | / |
| 注：  1、GB/T 31439.1-2015《波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏》；  2、GB/T 31439.2-2015《波形梁钢护栏 第2部分：三波形梁钢护栏》；  3、JT/T 495-2014《公路交通安全设施质量检验抽样方法》。 | | | | | | | | | | |