附件2

交通运输部2021年度公路水路行业产品（公路波形梁钢护栏立柱）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督 总体数（根） | 抽样 样本数（根） | 按标准GB/T 31439.1-2015、 GB/T 31439.2-2015判定 | 按JT/T 495-2014判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格 样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 中交一公局集团有限公司大查段公路工程施工总承包DCSG-2标段项目部 | 内蒙古自治区二广高速公路集阿联络线大板至查白音他拉段K663+700料场 | 260 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 中交一公局集团有限公司大查段公路工程施工总承包DCSG-2标段项目部 | 内蒙古自治区二广高速公路集阿联络线大板至查白音他拉段K663+700料场 | 494 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 中吉智能交通设施有限公司 | 中交路桥建设有限公司大查段公路工程施工总承包DCSG-4标段项目部 | 内蒙古自治区二广高速公路集阿联络线大板至查白音他拉段四标钢筋加工厂 | 580 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 广西路桥工程集团有限公司大查段公路工程施工总承包DCSG-5标段项目部 | 内蒙古自治区二广高速公路集阿联络线大板至查白音他拉段K750+200右幅 | 570 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 广西路桥工程集团有限公司大查段公路工程施工总承包DCSG-5标段项目部 | 内蒙古自治区二广高速公路集阿联络线大板至查白音他拉段K742+300右幅 | 544 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 中铁三局集团有限公司草乌高速公路施工总承包第一合同段项目部 | 内蒙古自治区二广高速公路集阿联络线草高吐至乌兰浩特段K887+300料场 | 560 | 20 | 18 | 2 | 定尺长度 | 合格 | / |
|  | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 中铁三局集团有限公司草乌高速公路施工总承包第一合同段项目部 | 内蒙古自治区二广高速公路集阿联络线草高吐至乌兰浩特段K892+160右幅 | 478 | 20 | 19 | 1 | 防腐层外观 | 合格 | / |
|  | 黄骅市振兴东海交通设施有限公司 | 北京路路达交通设施有限责任公司草乌高速公路第二合同段项目部 | 内蒙古自治区二广高速公路集阿联络线草高吐至乌兰浩特段K909+700右幅 | 576 | 20 | 18 | 2 | 防腐层外观 | 合格 | / |
|  | 黄骅市振兴东海交通设施有限公司 | 中交第二公路工程局有限公司草乌高速公路施工总承包第三合同段项目部 | 内蒙古自治区二广高速公路集阿联络线草高吐至乌兰浩特段三标养护工区料场 | 678 | 20 | 19 | 1 | 定尺长度 | 合格 | / |
|  | 中吉智能交通设施有限公司 | 山东省路桥集团有限公司草乌高速公路施工总承包第四合同段项目部 | 内蒙古自治区二广高速公路集阿联络线草高吐至乌兰浩特段K968+700右幅 | 560 | 20 | 18 | 2 | 定尺长度、防腐层外观 | 合格 | / |
|  | 湖南金宝涟交通设施工程有限公司 | 湖南省金达工程建设有限公司 | 湖南省南绥公路城步南山至绥宁古龙岩公路改建工程K31+480～K31+940右幅 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 湖南金宝涟交通设施工程有限公司 | 湖南省金达工程建设有限公司 | 湖南省南绥公路城步南山至绥宁古龙岩公路改建工程K31+480～K31+940右幅 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 中交第二公路工程局有限公司 | 广东省沈海高速公路阳江至茂名段改扩建工程TJ2标仓库 | 264 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 保利长大工程有限公司 | 广东省沈海高速公路阳江至茂名段改扩建工程TJ3标马踏水稳站 | 304 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 保利长大工程有限公司 | 广东省沈海高速公路茂名至湛江段改扩建工程TJ1标2号场 | 276 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 中交二公局第三工程有限公司 | 广东省沈海高速公路茂名至湛江段改扩建工程TJ4标小构厂 | 263 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 重庆通力高速公路养护工程有限公司 | 重庆市城口（陕渝界）至开州高速公路K117处 | 9999 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 中铁十七局集团电气化工程有限公司与江苏中路交通发展有限公司联合体 | 四川省德都高速公路绵竹支线MK7+500堆料场 | 1088 | 20 | 19 | 1 | 定尺长度 | 合格 | / |
|  | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 中铁十七局集团电气化工程有限公司与江苏中路交通发展有限公司联合体 | 四川省德都高速公路绵竹支线MK7+500堆料场 | 2641 | 20 | 19 | 1 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 河南中联交通产业发展有限公司 | 中国铁建电气化局集团有限公司与四川高路交通信息工程有限公司联合体 | 四川省德都高速公路北京新发地都江堰直供基地 | 1000 | 20 | 19 | 1 | 定尺长度 | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 中铁十七局集团电气化工程有限公司与江苏中路交通发展有限公司联合体 | 四川省德都高速公路主线K8+200右幅 | 544 | 20 | 18 | 2 | 定尺长度 | 合格 | / |
|  | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 云南省交通科学研究院有限公司 | 云南省楚大高速公路扩容工程中屯收费站右侧料场 | 1000 | 20 | 19 | 1 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 甘肃路桥新锐交通科技有限责任公司 | 甘肃恒和交通工程科技开发有限公司 | 甘肃省银昆高速公路彭阳（甘宁界）至平凉至大桥村（甘陕界）段四十里铺互通AK0+500～AK0+580右侧 | 6160 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 甘肃路桥新锐交通科技有限责任公司 | 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 | 甘肃省银昆高速公路彭阳（甘宁界）至平凉至大桥村（甘陕界）段ZK42+000～ZK42+080左侧 | 280 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 黄骅市振兴东海交通设施有限公司 | 五矿二十三冶中铁五局青海省公路设计院西察公路二标联合体 | 青海省西海（海晏）至察汗诺公路工程K169+900处、K205+550处 | 29241 | 40 | 40 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 青海省交控建设工程集团有限公司 | 青海省西海（海晏）至察汗诺公路工程K32+000料场 | 1523 | 40 | 40 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 中交一公局集团有限公司 | 青海省西宁至互助一级公路扩能改造工程K28+300钢筋加工厂 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 山东轩腾交通工程有限公司 | 中交一公局集团有限公司 | 青海省民和县浪塘至红花公路K10+945～K11+102右侧施工现场 | 2039 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 山东轩腾交通工程有限公司 | 中交一公局集团有限公司 | 青海省民和县浪塘至红花公路K10+945～K11+102右侧施工现场 | 2039 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 冠县祥昇交通设施有限公司 | 中铁五局集团有限公司 | 青海省尖扎至共和高速公路马克唐镇至康杨镇支线LK8+221～LK8+333左侧施工现场 | 3850 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 冠县祥昇交通设施有限公司 | 中铁五局集团有限公司 | 青海省尖扎至共和高速公路马克唐镇至康杨镇支线LK8+221～LK8+333左侧施工现场 | 3850 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 冠县祥昇交通设施有限公司 | 中铁五局集团有限公司 | 青海省尖扎至共和高速公路马克唐镇至康杨镇支线LK7+589～LK7+822左侧施工现场 | 1684 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 冠县祥昇交通设施有限公司 | 中铁五局集团有限公司 | 青海省尖扎至共和高速公路马克唐镇至康杨镇支线LK7+589～LK7+822左侧施工现场 | 1684 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
| 注： 1、GB/T 31439.1-2015《波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏》； 2、GB/T 31439.2-2015《波形梁钢护栏 第2部分：三波形梁钢护栏》； 3、JT/T 495-2014《公路交通安全设施质量检验抽样方法》。 |