附件3

交通运输部2021年度公路水路行业产品（公路波形梁钢护栏防阻块）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督 总体数（个） | 抽样 样本数（个） | 按标准GB/T 31439.1-2015、 GB/T 31439.2-2015判定 | 按JT/T 495-2014判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格 样本数 | 不合格 样本数 | 不合格项 |  |  |  |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 中交第二公路工程局有限公司 | 广东省沈海高速公路阳江至茂名段改扩建工程TJ2标仓库 | 250 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 保利长大工程有限公司 | 广东省沈海高速公路阳江至茂名段改扩建工程TJ3标马踏水稳站 | 300 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 保利长大工程有限公司 | 广东省沈海高速公路茂名至湛江段改扩建工程TJ1标2号场 | 260 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 中交二公局第三工程有限公司 | 广东省沈海高速公路茂名至湛江段改扩建工程TJ4标小构厂 | 269 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 聊城市天顺公路工程有限公司 | 中铁十七局集团电气化工程有限公司与江苏中路交通发展有限公司联合体 | 四川省德都高速公路绵竹支线MK7+500堆料场 | 3500 | 20 | 19 | 1 | 防腐层厚度 | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 中国铁建电气化局集团有限公司与四川高路交通信息工程有限公司联合体 | 四川省德都高速公路北京新发地都江堰直供基地 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 聊城市天顺公路工程有限公司 | 中铁十七局集团电气化工程有限公司与江苏中路交通发展有限公司联合体 | 四川省德都高速公路主线K22+000右幅 | 4500 | 20 | 19 | 1 | 基底金属 板厚 | 合格 | / | / |
|  | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 云南省交通科学研究院有限公司 | 云南省楚大高速公路扩容工程中屯收费站右侧料场 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 山东冠县飞越交通设施有限公司 | 甘肃恒和交通工程科技开发有限公司 | 甘肃省银昆高速公路彭阳（甘宁界）至平凉至大桥村（甘陕界）段四十里铺互通AK0+500～AK0+580右侧 | 7790 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 山东冠县飞越交通设施有限公司 | 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 | 甘肃省银昆高速公路彭阳（甘宁界）至平凉至大桥村（甘陕界）段ZK42+000～ZK42+080左侧 | 360 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 黄骅市振兴东海交通设施有限公司 | 五矿二十三冶中铁五局青海省公路设计院西察公路二标联合体 | 青海省西海（海晏）至察汗诺公路工程K169+900处、K205+550处 | 10000 | 40 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 青海省交控建设工程集团有限公司 | 青海省西海（海晏）至察汗诺公路工程K32+000料场 | 1100 | 40 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 山东冠县恒良管业有限公司 | 中交一公局集团有限公司 | 青海省西宁至互助一级公路扩能改造工程K28+300钢筋加工厂 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 山东轩腾交通工程有限公司 | 中交一公局集团有限公司 | 青海省民和县浪塘至红花公路K10+945～K11+102右侧施工现场 | 1633 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 山东轩腾交通工程有限公司 | 中交一公局集团有限公司 | 青海省民和县浪塘至红花公路K10+945～K11+102右侧施工现场 | 1633 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北运昌紧固件制造有限公司 | 湖南省金达工程建设有限公司 | 湖南省南绥公路城步南山至绥宁古龙岩公路改建工程K31+480～K31+940右幅 | 1000 | 20 | 2 | 18 | 防腐层厚度 | 不合格 | / | 符合设计文件 |
| 注： 1、GB/T 31439.1-2015《波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏》； 2、GB/T 31439.2-2015《波形梁钢护栏 第2部分：三波形梁钢护栏》； 3、JT/T 495-2014《公路交通安全设施质量检验抽样方法》。 |