附件8

交通运输部2021年度公路水路行业产品（止水带）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督 总体数 （米） | 抽样 样本数（节） | 按标准 GB/T 18173.2-2014判定 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 批是否合格 | 不合格项 |  |
|  | 河北宝源工程橡塑有限公司 | 河南省路桥建设集团有限公司 | 云南省楚大高速公路扩容工程后山隧道仓库 | 240 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 衡水众鑫工程橡塑有限公司 | 中铁二十局集团有限公司云南楚大高速公路扩容工程第六总承包五分部项目经理部 | 云南省楚大高速公路扩容工程下关隧道1号拌合站 | 2800 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 山东联拓新材料有限公司 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 湖南省邵阳县白仓至新宁县清江桥公路第 2标段线子岭隧道出口 | 1029 | 1 | 不合格 | 臭氧老化 | / |
|  | 贵州力强科技发展有限公司 | 云南交投集团云岭建设有限公司 | 云南省楚大高速公路扩容工程祥云隧道出口 | 150 | 1 | 不合格 | 臭氧老化 | / |
| 注： 1、GB/T 18173.2-2014《高分子防水材料 第2部分：止水带》 |