附件9

交通运输部2021年度公路水路行业产品（预应力混凝土桥梁用塑料波纹管）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 （米） | 抽样样本数（组） | 按标准JT/T 529-2016判定 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 批是否合格 | 不合格项 |  |
|  | 合肥鼎立预应力有限公司 | 安徽省高路建设有限公司合枞高速预制标桥面板分厂 | 安徽省德上高速公路合肥至枞阳段合枞南预制标桥面板分厂 | 8500 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 贵溪市富泰防水科技有限公司 | 中交一公局第三工程有限公司 | 安徽省德上高速公路合肥至枞阳段三标3号预制厂 | 10000 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 开封市齐力预应力设备有限公司 | 中国建筑股份有限公司蚌埠至五河高速公路工程项目经理部第一分部 | 安徽省蚌五高速公路项目一分部2号拌和站 | 10000 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 云南万雄工程材料有限公司 | 中国葛洲坝集团股份有限公司田西高速二分部 | 广西壮族自治区田西高速公路二分部4号梁场 | 2000 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 衡水四通工程橡塑有限公司 | 中国葛洲坝集团股份有限公司田西高速施工四分部 | 广西壮族自治区田西高速公路四分部2号梁场 | 7050 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 衡水市衡光工程橡塑有限公司 | 中铁十七局集团有限公司 | 云南省楚大高速公路扩容工程六总包四分部1号梁场 | 6000 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 成都铭泰路桥机械有限公司 | 中铁二十三局集团有限公司云南楚大高速公路扩容工程土建项目经理部第六总承包部三分部 | 云南省楚大高速公路扩容工程六总包三分部1号梁场 | 2120 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 成都可远建材有限公司 | 中铁十九局集团有限公司楚大高速第六总包二分部 | 云南省楚大高速公路扩容工程六总包二分部1号钢筋厂 | 10000 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 天津市特瑞利德金属制品有限公司 | 中铁十五局集团有限公司云南楚大高速公路扩容工程土建项目经理部（ZCB6-TJ1） | 云南省楚大高速公路扩容工程渔泡江大桥 | 350 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 兰州金鑫路桥预应力工程有限责任公司 | 甘肃路桥建设集团有限公司 | 甘肃省银昆高速公路彭阳（甘宁界）至平凉至大桥村（甘陕界）段PDSG1标2号梁场 | 17300 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 兰州金鑫路桥预应力工程有限责任公司 | 甘肃路桥建设集团有限公司 | 甘肃省银昆高速公路彭阳（甘宁界）至平凉至大桥村（甘陕界）段 PDSG1标2号梁场 | 17300 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 成都铭泰路桥机械有限公司 | 青海威远路桥有限责任公司 | 青海省胶南至海晏公路加定（甘青界）至海晏（西海）段JX-1标上甘禅台大桥存料区 | 6996 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 成都铭泰路桥机械有限公司 | 青海威远路桥有限责任公司 | 青海省胶南至海晏公路加定（甘青界）至海晏（西海）段JX-1标预制梁场存料区 | 3804 | 1 | 合格 | / | / |
| 注： 1、JT/T 529-2016《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》 |