附件2：

交通部2005年交通产品（路面标线涂料）质量监督抽查结果汇总表（1）

| 序号 | 生产企业名称 | 抽样地点(路段) | 抽样样本数（袋） | 按JT/T280-2004判定 | 按JT/T495-2004 判定监督总体（批） 是否通过（合格） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合格样本数（袋） | 不合格样本数（袋） | 不合格项 |  |
| 1 | 湖北路路通涂料环保工程有限公司 | 湖北汉宜高速公路路面改建工程 （K26+500～K81+500） | 3 | 3 | 0 | / | 通 过 |
| 2 | 武汉平安交通设施有限公司 | 武汉至荆州高速公路路面改建工程 （K122+490～K163+900） | 3 | 3 | 0 | / | 通 过 |
| 3 | 南通亚伦化工有限公司 | 武汉至荆州高速公路路面改建工程 （K163+900～K205+500） | 3 | 3 | 0 | / | 通 过 |
| 4 | 杭州融通涂料有限公司 | 乐温高速BX3标段 | 3 | 3 | 0 | / | 通 过 |
| 5 | 廊坊市万达交通安全设施有限公司 | 乐温高速BX4标段 | 4 | 4 | 0 | / | 通 过 |
| 6 | 贵州紫翔弘道路涂料有限公司 | 贵州崇遵高速公路十八合同段 （K000+580～K065+097） | 7 | 7 | 0 | / | 通 过 |
| 7 | 泉州市丰泽畅亮交通安全设施有限公司 | 福建省邵三高速公路MB2合同段 （K056+190～K093+750） | 6 | 6 | 0 | / | 通 过 |
| 8 | 泉州市丰泽畅亮交通安全设施有限公司 | 邵三高速公路南平PB合同段 （K000+000～K024+095） | 3 | 3 | 0 | / | 通 过 |
| 9 | 沙河市金盾交通设施有限公司 | 陕西禹阎高速公路 （K000+000～K058+850） | 3 | 3 | 0 | / | 通 过 |
| 10 | 南京辉远交通安全科技发展有限公司 | 陕西禹阎高速公路 （K051+850～K108+000） | 3 | 3 | 0 | / | 通 过 |
| 11 | 广州南方交通实业公司 | 陕西禹阎高速公路 （K133+700～K168+000） | 3 | 3 | 0 | / | 通 过 |

交通部2005年交通产品（路面标线涂料）质量监督抽查结果汇总表（2）

| 序号 | 生产企业名称 | 抽样地点(路段) | 抽样样本数（袋） | 按JT/T280-2004判定 | 按JT/T495-2004 判定监督总体（批） 是否通过（合格） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合格样本数（袋） | 不合格样本数（袋） | 不合格项 |  |
| 12 | 浙江兄弟路标涂料有限公司 | 盐通高速公路YT-YC31-1合同段 （YK18+000～YK38+700） | 3 | 3 | 0 | / | 通 过 |
| 13 | 浙江兄弟路标涂料有限公司 | 盐通高速公路YT-YC33-1合同段 （K20+100～K36+500） | 3 | 3 | 0 | / | 通 过 |
| 14 | 无锡新干线交通科技有限公司 | 盐通高速公路YT-YC32-1合同段 （YK38+700～K20+100） | 3 | 3 | 0 | / | 通 过 |
| 15 | 无锡新干线交通科技有限公司 | 盐通高速公路YT-YC34-1合同段 （K36+100～K53+000） | 3 | 3 | 0 | / | 通 过 |
| 16 | 南京辉远交通安全科技发展 有限公司 | 湖南省常张高速公路 （K099+000～K167+000） | 4 | 4 | 0 | / | 通 过 |
| 17 | 湖南醴陵志远交通工程设施 有限公司 | 湖南省常张高速公路 （K000+000～K048+000） | 10 | 0 | 10 | 耐磨性 玻璃珠含量 | 不 通 过 |
| 18 | 汨罗市大路交通设施有限公司 | 湖南省常张高速公路55合同段 （K048+000～K099+000） | 10 | 10 | 0 | / | 通 过 |
| 19 | 保定新星道路涂料有限公司 | G314线库米什——和硕公路改建程二标段（K242+781.5～K364+878.35） | 8 | 8 | 0 | / | 通 过 |
| 20 | 武安市交通安全设备有限公司 | 王兰高速标线工程 （K000+000～K045+000） | 3 | 2 | 1 | 抗压强度 | 通 过 |
| 21 | 惠州市森标路桥设施有限公司 | 广东京珠高速公路广珠北段 （K011+500～K038+047） | 6 | 6 | 0 | / | 通 过 |
| 22 | 广州南方交通实业公司 | 广东粤赣高速公路D1合同段 （K000+000～K045+200） | 12 | 0 | 12 | 玻璃珠含量 | 不 通 过 |

交通部2005年交通产品（路面标线涂料）质量监督抽查结果汇总表（3）

| 序号 | 生产企业名称 | 抽样地点(路段) | 抽样样本数（袋） | 按JT/T280-2004判定 | 按JT/T495-2004 判定监督总体（批） 是否通过（合格） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合格样本数（袋） | 不合格样本数（袋） | 不合格项 |  |
| 23 | 广州市恒威交通设施工程有限公司 | 广东粤赣高速公路D2合同段 （K045+200～K089+000） | 6 | 6 | 0 | / | 通 过 |
| 24 | 河源市源虹道路安全设施工程 有限公司 | 阿深公路（粤境段）上陵至埔前高速公路（K089+000～K135+632） | 4 | 4 | 0 | / | 通 过 |
| 25 | 惠州市森标路桥设施有限公司 | 广东西部沿海珠海段（K021+500～K055+640） | 6 | 6 | 0 | / | 通 过 |
| 26 | 广州市恒威交通设施工程有限公司 | 广东西部沿海高速公路珠海金鼎至新会古井段 23标（K000+000～K021+500） | 3 | 3 | 0 | / | 通 过 |
| 27 | 金华大昌涂料厂 | 甬金公路工程金华段401合同 （K115+743～K138+860） | 3 | 3 | 0 | / | 通 过 |
| 28 | 浙江兄弟路标涂料有限公司 | 甬金高速公路金华段402合同 （K138+860～K163+500） | 3 | 3 | 0 | / | 通 过 |
| 29 | 河北科力交通设施有限公司 | 甬金高速公路金华段403合同 K163+500～K185+560 | 6 | 0 | 6 | 玻璃珠含量 | 不 通 过 |
| 30 | 杭州融通涂料有限公司 | 杭新景高速公路建德安仁至洋溪段 （K74+230～K93+300） | 4 | 2 | 2 | 玻璃珠含量 | 不 通 过 |
| 31 | 东阳市富祥交通设施有限公司 | 杭千高速（杭州至桐庐段）JT3合同 （K46+500～K74+230） | 3 | 3 | 0 | / | 通 过 |
| 32 | 保定新兴化工涂料有限公司 | 杭千高速（杭州至桐庐段）JT2合同 （K13+850～K46+500） | 4 | 4 | 0 | / | 通 过 |
| 33 | 杭州融通涂料有限公司 | 杭千高速（杭州至桐庐段）JT1合同 （K-1-405～K13+850） | 3 | 3 | 0 | / | 通 过 |