附件10.交通运输部2010年度交通运输产品（机动车辆制动液）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 样本 型号 | 抽样地点 | 抽样基数 | 抽样 样本 数 | 抽样样品批号或生产日期 | 按标准GB 12981-2003判定 | 按标准GB 12981-2003判定样本是否合格 | 不合格产品整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 合格 样本数 | 不合格 样本数 | 不合格项 |  |  |  |
| 1 | 北京中航天马科技有限公司 | HZY3 | 企业成品库 | 0.9吨 | 1 | 2010.07.06 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 2 | 北京市华夏长城高级润滑油有限责任公司 | HZY3 | 企业成品库 | 0.32吨 | 1 | 2010.09.01 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 3 | 亚太车务（北京）润滑油有限公司 | HZY3 | 企业成品库 | 0.17吨 | 1 | ---- | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 4 | 北京利迪欣科技发展有限公司 | HZY3 HZY4 | 企业成品库 | 3吨 0.5吨 | 2 | 20100526006672 20100906 | 2 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 5 | 壳牌统一（北京）石油化工有限公司 | HZY3 | 企业成品库 | 1吨 | 1 | 2010.09.04 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 6 | 天津市祥通润滑油脂厂 | HZY3 | 企业成品库 | 1吨 | 1 | 2010/05/08 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 7 | 天津市美达石化有限公司 | HZY3 | 企业成品库 | 1吨 | 1 | 2010.5.18 | 1 | 0 | 蒸发性 | 不合格 | 已整改，抽查批次产品经确认合格 | / |
| 8 | 青岛康普顿石油化学有限公司 | HZY3 | 企业成品库 | 2吨 | 1 | 2010/09/26 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 9 | 山东圣马力润滑油有限公司 | HZY3 | 企业成品库 | 1.6吨 | 1 | 2010/05/09 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 10 | 济南冰山化工有限责任公司 | HZY3 | 企业成品库 | 0.5吨 | 1 | 2010.5.25 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 11 | 哈尔滨农垦香坊添润汽车液品厂 | HZY3 | 企业成品库 | 0.5吨 | 1 | 2010.6.18 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |

附件10.交通运输部2010年度交通运输产品（机动车辆制动液）质量监督抽查结果汇总表（续表一）

| 序号 | 生产企业名称 | 样本 型号 | 抽样地点 | 抽样基数 | 抽样 样本 数 | 抽样样品批号或生产日期 | 按标准GB 12981-2003判定 | 按标准GB 12981-2003判定样本是否合格 | 不合格产品整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 合格 样本数 | 不合格 样本数 | 不合格项 |  |  |  |
| 12 | 哈尔滨市伟华化工有限责任公司 | HZY3 | 企业成品库 | 2吨 | 1 | 2010.10.11 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 13 | 长春德联化工有限公司 | HZY4 | 企业成品库 | 10吨 | 1 | 2010-09-21 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 14 | 吉化集团吉林市星云工贸有限公司 | HZY3 | 企业成品库 | 2吨 | 1 | 2010年05月17日 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 15 | 辽宁润迪精细化工有限公司 | HZY3 HZY4 | 企业成品库 | 3吨 3吨 | 2 | 2010/10/10 101002 2010/10/10 101002 | 2 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 16 | 沈阳奥吉娜化工有限公司 | HZY3 HZY4 | 企业成品库 | 30吨 30吨 | 2 | 100936 100563 | 2 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 17 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺润滑油厂 | HZY3 | 企业成品库 | 15吨 | 1 | 1006020948FS | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 18 | 辽宁三特石油化工有限公司 | HZY3 | 企业成品库 | 2吨 | 1 | 2010/09/04 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 19 | 江苏龙蟠石化有限公司 | HZY3 HZY4 | 企业成品库 | 1吨 0.6吨 | 2 | 2010/11/18ALP014922242601 2010/11/05DLP006755082204 | 2 | 0 | / | 合格 | / | / |

附件10.交通运输部2010年度交通运输产品（机动车辆制动液）质量监督抽查结果汇总表（续表二）

| 序号 | 生产企业名称 | 样本 型号 | 抽样地点 | 抽样基数 | 抽样 样本 数 | 抽样样品批号或生产日期 | 按标准GB 12981-2003判定 | 按标准GB 12981-2003判定样本是否合格 | 不合格产品整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 合格 样本数 | 不合格 样本数 | 不合格项 |  |  |  |
| 20 | 江苏汇众石油化工有限公司 | HZY3 | 企业成品库 | 0.5吨 | 1 | 2009/10/28/0317 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 21 | 张家港市盈科科技有限公司 | HZY3 HZY4 | 企业成品库 | 0.5吨 0.6吨 | 2 | 2010.11.23HZY-61-35 2010.07.15-9-3T | 2 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 22 | 上海力众润滑油有限公司 | HZY4 | 企业成品库 | 1.2吨 | 1 | SL06E10F5 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 23 | 上海港申化工有限公司 | HZY4 | 企业成品库 | 6吨 | 1 | 20101126 20101121 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 24 | 立邦油业化工（常州）有限公司 | HZY3 | 企业成品库 | 0.4吨 | 1 | LB100905 | 1 | 0 | 腐蚀性和橡胶相容性 | 不合格 | 已整改，抽查批次产品经确认合格 | / |