附件7.交通运输部2010年度交通运输产品（公路波形梁钢护栏高强度拼接螺栓）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数 | 按标准JT/T281－2007判定 | 按JT/T495-2004判定监督总体（批）是否通过（合格） | 对不合格产品的整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |  |
|  | 沈阳万达顺电力器械厂 | 沈阳万昌交通工程有限公司 | 辽宁朝黑高速二标存料场 | 10000 | 33 | 30 | 3 | 整体抗拉荷载 | 通过 | / | / |
|  | 河北泰兴交通设施有限公司 | 山西长达交通设施有限公司 | 山西汾阳至邢台高速公路汾阳至平遥段 K16+040 | 10000 | 33 | 33 | 0 | / | 通过 | / | / |
|  | 邯郸市强大紧固件有限公司 | 河北路友交通设施安装工程有限公司 | 河北大广高速AQ1-1存料场处 | 10000 | 33 | 0 | 33 | 整体抗拉荷载 | 不通过 | 已整改，经确认合格 | / |
|  | 河北天云山高强度紧固件有限公司 | 潍坊东方交通设施工程有限公司 | 河南京珠国道主干线郑州至漯河段改扩建工程K12+000～K14+000 | 10000 | 33 | 30 | 3 | 防腐层厚度 | 通过 | / | / |
|  | 永年泰评紧固件制造有限公司 | 中交一公局交通工程有限公司 | 河南京珠国道主干线郑州至漯河段改扩建工程K83+000～K85+000 | 10000 | 33 | 0 | 33 | 整体抗拉荷载 | 不通过 | 已整改，经确认合格 | / |
|  | 永年县铁西交通设施材料厂 | 重庆交通建设集团有限责任公司 | 重庆渝宜高速奉云段K67+000 | 10000 | 33 | 0 | 33 | 整体抗拉荷载 | 不通过 | 已整改，经确认合格 | / |
|  | 河北泰宏公路安全设施有限公司 | 中交第一公路工程局有限公司 | 渝湘高速重庆洪安（渝湘界）至上官桥段LM1合同段K24+000 | 10000 | 33 | 0 | 33 | 整体抗拉荷载防腐层厚度 | 不通过 | 已整改，经确认合格 | / |
|  | 山东银河交通安全设施有限公司 | 河南高速发展路桥工程有限公司 | 重庆渝湘高速公路酉黔段K2+000 | 10000 | 33 | 0 | 33 | 整体抗拉荷载 | 不通过 | 已整改，经确认合格 | / |

附件7.交通运输部2010年度交通运输产品（公路波形梁钢护栏高强度拼接螺栓）质量监督抽查结果汇总表（续表一）

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数 | 按标准JT/T281－2007判定 | 按JT/T495-2004判定监督总体（批）是否通过（合格） | 对不合格产品的整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |  |
|  | 河北天云山高强度紧固件有限公司 | 内蒙古通安特交通工程科技有限责任公司 | 青海丹拉高速西宁过境公路西段K7+200 | 10000 | 33 | 0 | 33 | 整体抗拉荷载 | 不通过 | 已整改，经确认合格 | / |
|  | 河北亿德交通安全设施制造有限公司 | 衡水路航交通防护工程有限公司 | 青海丹拉高速西宁过境公路西段K12+000 | 10000 | 33 | 0 | 33 | 整体抗拉荷载 | 不通过 | 已整改，经确认合格 | / |
|  | 扬州市派莱斯塑胶电器有限公司 | 吉林省东吉公路建设有限公司 | 吉林珲春至乌兰浩特高速公路长春至松原段K162+000（施工桩号） | 10000 | 33 | 7 | 26 | 整体抗拉荷载 | 不通过 | 已整改，经确认合格 | / |
|  | 陕西振川工程材料有限公司 | 陕西高速诚信交通工程有限公司 | 国家高速公路十堰至天水联络线陕西境安康至汉中高速公路K165+000 | 10000 | 33 | 0 | 33 | 整体抗拉荷载 | 不通过 | 已整改，经确认合格 | / |
|  | 河北天云山高强度紧固件有限公司 | 潍坊东方交通设施有限公司 | 国家高速公路十堰至天水联络线陕西境安康至汉中高速公路K184+000 | 10000 | 33 | 0 | 33 | 整体抗拉荷载 | 不通过 | 已整改，经确认合格 | / |
|  | 河北天云山高强度紧固件有限公司 | 潍坊东方交通设施工程有限公司 | 甘肃天水至定西高速公路TDAQ6合同段 K312+000 | 10000 | 33 | 15 | 18 | 整体抗拉荷载 | 不通过 | 已整改，待确认 | / |

附件7.交通运输部2010年度交通运输产品（公路波形梁钢护栏高强度拼接螺栓）质量监督抽查结果汇总表（续表二）

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数 | 按标准JT/T281－2007判定 | 按JT/T495-2004判定监督总体（批）是否通过（合格） | 对不合格产品的整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |  |
|  | 河北亿德交通安全设施制造有限公司 | 山西长达交通设施有限公司 | 甘肃天水至定西高速公路TDAQ4合同段LK10+200 | 10000 | 33 | 0 | 33 | 整体抗拉荷载 | 不通过 | 已整改，待确认 | / |
|  | 龙泉标准件交通设施有限公司 | 路桥集团国际建设有限公司 | 贵州贵都高速 k241+460～k242+460 | 10000 | 33 | 0 | 33 | 整体抗拉荷载 | 不通过 | 已整改，经确认合格 | / |
|  | 永年县运昌紧固件制造有限公司 | 陕西高速工贸有限责任公司 | 贵州夏蓉高速公路项目部堆料场 | 10000 | 33 | 30 | 3 | 整体抗拉荷载 | 通过 | / | / |
|  | 鄂州市强发标准件制造有限公司 | 中交一航局九瑞项目部 | 江西九瑞高速公路K28+000 | 10000 | 33 | 13 | 20 | 整体抗拉荷载 | 不通过 | 已整改，待确认 | / |
|  | 山东淄博强力螺栓有限公司 | 山东高密市顺达交通工程有限公司 | 国道主干线广州绕城公路南环段 K9+090～K10+090 | 10000 | 33 | 26 | 7 | 整体抗拉荷载 | 不通过 | 已整改，经确认合格 | / |
|  | 山东淄博强力螺栓有限公司 | 山东高密市顺达交通工程有限公司 | 国道主干线广州绕城公路南环段 施工方料场 | 10000 | 33 | 30 | 3 | 整体抗拉荷载防腐层厚度 | 通过 | / | / |
|  | 永年县运昌紧固件制造有限公司 | 广东新粤交通投资有限公司 | 国道主干线广州绕城公路南环段 K34+200～K35+200 | 10000 | 33 | 30 | 3 | 整体抗拉荷载防腐层厚度 | 通过 | / | / |
|  | 永年县运昌紧固件制造有限公司 | 广东新粤交通投资有限公司 | 国道主干线广州绕城公路南环段 杏坛互通K38+900 | 10000 | 33 | 30 | 3 | 整体抗拉荷载防腐层厚度 | 通过 | / | / |

附件7.交通运输部2010年度交通运输产品（公路波形梁钢护栏高强度拼接螺栓）质量监督抽查结果汇总表（续表三）

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数 | 按标准JT/T281－2007判定 | 按JT/T495-2004判定监督总体（批）是否通过（合格） | 对不合格产品的整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |  |
|  | 山东瑞达高速公路材料有限公司 | 云南云桥建设股份有限公司 | 广东二广高速公路（二连浩特至广州）怀集至三水段 K22 | 10000 | 33 | 21 | 12 | 整体抗拉荷载 | 不通过 | 已整改，经确认合格 | / |
|  | 永年县方远交通设施有限公司 | 广东新粤交通投资有限公司 | 广东二广高速公路（二连浩特至广州）怀集至三水段K75+120 | 10000 | 33 | 30 | 3 | 整体抗拉荷载 | 通过 | / | / |
|  | 永年县运昌紧固件制造有限公司 | 天津第一市政公路工程有限公司 | 广东二广高速公路（二连浩特至广州）怀集至三水段 K117+000 | 10000 | 33 | 9 | 24 | 整体抗拉荷载防腐层厚度 | 不通过 | 已整改，经确认合格 | / |
|  | 河北亿德交通安全设施制造有限公司 | 黑龙江省北龙交通工程有限公司 | 黑龙江嫩泰高速齐齐哈尔至泰来段工程一标K8+100～K11+600 | 10000 | 33 | 30 | 3 | 整体抗拉荷载防腐层厚度 | 通过 | / | / |
|  | 河北天云山高强度紧固件有限公司 | 天津华安公路交通工程有限公司 | 黑龙江嫩泰高速齐齐哈尔至泰来段工程二标K70+020～K72+100 | 10000 | 33 | 30 | 3 | 整体抗拉荷载 | 通过 | / | / |
|  | 山东冠县福路德路桥设施有限公司 | 黑龙江交通实业总公司 | 黑龙江嫩泰高速齐齐哈尔至泰来段工程三标K82+020～K84+000 | 10000 | 33 | 30 | 3 | 整体抗拉荷载防腐层厚度 | 通过 | / | / |

附件7.交通运输部2010年度交通运输产品（公路波形梁钢护栏高强度拼接螺栓）质量监督抽查结果汇总表（续表四）

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数 | 按标准JT/T281－2007判定 | 按JT/T495-2004判定监督总体（批）是否通过（合格） | 对不合格产品的整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |  |
|  | 河北亿德交通安全设施制造有限公司 | 黑龙江省北龙交通工程有限公司 | 黑龙江嫩泰高速齐嫩段扩建项目K70+000处 | 10000 | 33 | 30 | 3 | 整体抗拉荷载防腐层厚度 | 通过 | / | / |
|  | 山东冠县福路德路桥设施有限公司 | 黑龙江交通实业总公司 | 黑龙江嫩泰高速齐嫩段扩建项目K28+000处 | 10000 | 33 | 30 | 3 | 整体抗拉荷载 | 通过 | / | / |
|  | 临安锦鑫紧固件有限公司 | 杭州公路交通设施工程有限公司 | 黄衢南高速公路（浙江段）BJT2标 K33+000 | 10000 | 33 | 8 | 25 | 整体抗拉荷载 | 不通过 | 已整改，经确认合格* | / |
|  | 龙游县奇秀交通设施厂 | 浙江交通设施有限公司 | 黄衢南高速公路（浙江段）BJT3标 K56+730～K57+730 | 10000 | 33 | 5 | 28 | 整体抗拉荷载 | 不通过 | 已整改，经确认合格 | / |
|  | 临安锦江坚固件有限公司 | 浙江安吉银龙交通设施厂 | 黄衢南高速公路（浙江段）BJT4标 K67+350～K68+350 | 10000 | 33 | 5 | 28 | 整体抗拉荷载 | 不通过 | 已整改，经确认合格 | / |
|  | 河北泰宏公路安全设施有限公司 | 北京市高速公路交通工程有限公司 | 四川乐宜高速公路 K17+000 | 10000 | 33 | 0 | 33 | 整体抗拉荷载防腐层厚度 | 不通过 | 已整改，经确认合格 | / |
|  | 永年县运昌标准件厂 | 北京汉威达交通运输设备有限公司 | 四川乐宜高速公路 K31+000 | 10000 | 33 | 0 | 33 | 整体抗拉荷载 | 不通过 | 已整改，待确认 | / |
|  | 河北运昌紧固件制造有限公司 | 广东省交通工程发展公司 | 四川乐宜高速公路 K49+000 | 10000 | 33 | 30 | 3 | 整体抗拉荷载 | 通过 | / | / |

附件7.交通运输部2010年度交通运输产品（公路波形梁钢护栏高强度拼接螺栓）质量监督抽查结果汇总表（续表五）

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数 | 按标准JT/T281－2007判定 | 按JT/T495-2004判定监督总体（批）是否通过（合格） | 对不合格产品的整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |  |
|  | 四川兆强环保设施有限公司 | 四川西都交通配套设施有限责任公司 | 四川绵遂高速公路 K99+000 | 10000 | 33 | 0 | 33 | 整体抗拉荷载 | 不通过 | 已整改，待确认 | / |
|  | 四川兆强环保设施有限公司 | 成都双羽实业股份有限公司 | 四川绵遂高速公路 K110+000 | 10000 | 33 | 0 | 33 | 整体抗拉荷载防腐层厚度 | 不通过 | 已整改，待确认 | / |
| 注*：浙江省质监局已责成建设单位和施工单位将该不合格高强度拼接螺栓生产企业的产品清除出场，并更换为合格企业的合格产品。 |