附件1.交通运输部2011年度交通运输产品（道路用沥青）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 型号规格 | 抽样地点(路段) | 监督总 体数 | 按标准JTG F40-2004判定 | 不合格产品整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 批是否合格 | 不合格项 |  |  |
|  | 秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司 | “昆仑-金鹿”道路石油沥青70号A级 | 京新（五环-六环）高速公路路面工程 | 30吨 | 合格 | / | / | / |
|  | 秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司 | SBS改性沥青I-C | 京新（五环-六环）高速公路路面工程 | 30吨 | 合格 | / | / | / |
|  | 壳牌（天津）石油化工有限公司 | SBS改性沥青I-C | 京新（五环-六环）高速公路路面工程 | 30吨 | 合格 | / | / | / |
|  | 中国石油化工集团股份有限公司（代理：山西宇通高速路面材料有限公司） | “东海”牌道路石油沥青70号A级 | 大同至浑源高速公路路面工程二分部 | 50吨 | 不合格 | 25℃针入度 | 整改后合格 | / |
|  | 山西宇通高速路面材料有限公司 | SBS改性沥青 | 灵丘至山阴高速公路路面工程 | 40吨 | 合格 | / | / | / |
|  | 山西宇通高速路面材料有限公司 | SBS改性沥青 | 灵丘至山阴高速公路路面工程 | 90吨 | 不合格 | TFOT后5℃延度 | 整改后合格 | / |
|  | 山西省公路物资供应总公司 | SBS改性沥青I-D | 天镇至大同高速公路路面工程七标 | 30吨 | 合格 | / | / | / |
|  | 山西宇通高速路面材料有限公司 | SBS改性沥青I-D | 天镇至大同高速公路路面工程四标 | 10吨 | 不合格 | TFOT后5℃延度 | 整改后合格 | / |
|  | 山西宇通高速路面材料有限公司 | 道路石油沥青70号A级 | 天镇至大同高速公路路面工程四标 | 30吨 | 不合格 | 25℃针入度、15℃延度 | 整改后合格 | / |
|  | 安达沥青储运有限公司 | SBS改性沥青I-C | 黑龙江省前嫩公路工程北安至五大连池段 | 200吨 | 合格 | / | / |  |

附件1.交通运输部2011年度交通运输产品（道路用沥青）质量监督抽查结果汇总表（续表一）

| 序号 | 生产企业名称 | 型号规格 | 抽样地点(路段) | 监督总 体数 | 按标准JTG F40-2004判定 | 不合格产品整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 批是否合格 | 不合格项 |  |  |
|  | 黑龙江利珈沥青科技有限公司 | SBS改性沥青I-C | 黑龙江省伊春至绥化高速公路A9标 | 50吨 | 合格 | / | / |  |
|  | 中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司 | 道路石油沥青90号A级 | 黑龙江省黑大公路平房至拉林段扩建工程 | 50吨 | 合格 | / | / | / |
|  | 大庆中海改性沥青科技有限公司 | SBS改性沥青I-C | 黑龙江省黑大公路平房至拉林段扩建工程A1标 | 50吨 | 合格 | / | / | / |
|  | 辽宁荣邦沥青加工有限公司 | SBS改性沥青I-C | 通丹高速公路上面层 | 50吨 | 合格 | / | / | / |
|  | 辽宁荣邦沥青加工有限公司 | SBS改性沥青I-C | 通丹高速公路下面层 | 50吨 | 合格 | / | / | / |
|  | 吉林省嘉瑞沥青科技有限公司 | SBS改性沥青I-C | 营松高速公路抚民至靖宇段上面层五标 | 50吨 | 合格 | / | / | / |
|  | 吉林兰亭交通高科沥青有限公司 | SBS改性沥青I-C | 营松高速公路抚民至靖宇段上面层四标 | 50吨 | 合格 | / | / | / |
|  | 辽宁富疆公路养护有限公司 | SBS改性沥青I-C | 丹本高速预防性养护工程 | 40吨 | 合格 | / | / | / |
|  | 中海沥青（营口）有限责任公司（代理：辽宁路翔交通科技有限公司） | 道路石油沥青70号A级 | 鹤大高速公路桓仁新开岭至丹东古城子段六标 | 20吨 | 合格 | / | / | / |
|  | 中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司（代理：辽宁路翔交通科技有限公司） | 道路石油沥青90号A级 | 鹤大高速公路桓仁新开岭至丹东古城子段五标 | 40吨 | 不合格 | 25℃针入度 | 整改后合格 | / |
|  | 中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司（代理：辽宁路翔交通科技有限公司） | 道路石油沥青90号A级 | 丹海高速公路路面一标 | 50吨 | 不合格 | 60℃动力粘度 | 整改后合格 | / |

附件1.交通运输部2011年度交通运输产品（道路用沥青）质量监督抽查结果汇总表（续表二）

| 序号 | 生产企业名称 | 型号规格 | 抽样地点(路段) | 监督总 体数 | 按标准JTG F40-2004判定 | 不合格产品整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 批是否合格 | 不合格项 |  |  |
|  | 中交一公局海威工程建设有限公司 | SBS改性沥青I-C | 丹海高速公路路面一标 | 50吨 | 合格 | / | / | / |
|  | 中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司 | 道路石油沥青90号A级 | 京哈线（七里河至四合）路面大修工程凌海市段 | 100吨 | 不合格 | 残留25℃针入度比 | 整改后合格 | / |
|  | 中海沥青股份有限公司 | “36-1”道路石油沥青50号A级 | 塘承高速公路一期 | 60吨 | 合格 | / | / | / |
|  | 山东鲁班工程材料有限公司 | SBS改性沥青I-D | 滨德高速十二合同段 | 36吨 | 不合格 | TFOT后5℃延度 | 整改后合格 | / |
|  | 山东华瑞道路材料技术有限公司 | SBS改性沥青I-D | 滨德高速八合同段 | 30吨 | 合格 | / | / | / |
|  | 中海沥青股份有限公司（代理：阳信凯瑞贸易有限公司） | SBS改性沥青I-D | 滨德高速三合同段 | 53吨 | 合格 | / | / | / |
|  | 淄博天为能源科技开发有限公司 | SBS改性沥青I-D | 滨德高速二合同段 | 30吨 | 不合格 | TFOT后5℃延度 | 整改后合格 | / |
|  | 山东高速物资储运有限公司 | 道路石油沥青70号A级 | 青临高速第五标段 | 90吨 | 不合格 | TFOT后10℃延度 | 整改后合格 | / |
|  | 山东华瑞道路材料技术有限公司 | MAC改性沥青II型 | 青临高速第五标段 | 35吨 | 合格 | / | / | / |
|  | 山东路通道路材料有限公司 | SBS改性沥青I-D | 青临高速第十二标段 | 30吨 | 合格 | / | / | / |
|  | 日照市公路管理局材料处 | SBS改性沥青I-D | 青临高速第十八标段 | 120吨 | 合格 | / | / | / |
|  | 湖北国创高新材料股份有限公司 | SBS改性沥青I-C | 西安至商州高速公路35合同段 | 120吨 | 合格 | / | / | / |
|  | 西安国琳实业股份有限公司 | SBS改性沥青I-C | 西安至商州高速公路37合同段 | 33吨 | 不合格 | 135℃运动粘度 | 整改后合格 | / |

附件1.交通运输部2011年度交通运输产品（道路用沥青）质量监督抽查结果汇总表（续表三）

| 序号 | 生产企业名称 | 型号规格 | 抽样地点(路段) | 监督总 体数 | 按标准JTG F40-2004判定 | 不合格产品整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 批是否合格 | 不合格项 |  |  |
|  | 中国石油克拉玛依石化公司（代理：陕西省公路物资供销公司） | “昆仑”牌道路石油沥青70号A级 | 西安至商州高速公路36合同段 | 20吨 | 不合格 | 15℃延度 | 整改后合格 | / |
|  | 湖南交通国际经济工程合作公司 | SBS改性沥青I-D | 吉茶高速公路18标段 | 35吨 | 合格 | / | / | / |
|  | 湖南百通沥青高新技术有限公司 | SBS改性沥青I-D | 吉茶高速公路20标段 | 48吨 | 合格 | / | / | / |
|  | 中海油气（泰州）石化有限公司（代理：湖南路桥路翔工程有限公司） | 道路石油沥青50号A级 | 宁道高速公路33标段 | 30吨 | 合格 | / | / | / |
|  | 湖南路桥路翔工程有限公司 | SBS改性沥青I-D | 宁道高速公路31标段 | 40吨 | 合格 | / | / | / |
|  | 中海油气（泰州）石化有限公司（代理：湖南交通国际经济工程合作公司） | 道路石油沥青50号A级 | 宁道高速公路30标段 | 45吨 | 合格 | / | / | / |
|  | 厦门华特集团有限公司 | SBS改性沥青I-D | 厦漳改扩建 | 30吨 | 合格 | / | / | / |
|  | 韩国SK株式会社（代理：厦门华特集团有限公司） | 道路石油沥青70号A级 | 厦漳改扩建 | 60吨 | 合格 | / | / | / |
|  | 新加坡炼油厂（代理：茂名沥青储运中心） | “加士德”道路石油沥青 70号A级 | 三亚绕城高速11标段 | 30吨 | 不合格 | 10℃延度、TFOT后10℃延度、针入度比 | / | / |
|  | 新加坡炼油厂（代理：茂名沥青储运中心） | “加士德”道路石油沥青 70号A级 | 三亚绕城高速12标段 | 30吨 | 不合格 | 10℃延度、TFOT后10℃延度、针入度比 | / | / |