附件6.交通运输部2011年度交通运输产品（公路波形梁钢护栏高强度拼接螺栓）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数 | 按标准JT/T281－2007判定 | 按JT/T495-2004判定监督总体（批）是否合格 | 对不合格产品的整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |  |
|  | 河北天云山高强度紧固件有限公司 | 河北特利特交通设施有限公司 | 西商高速公路K34+500～K35+500 | 10000 | 33 | 0 | 33 | 整体抗拉荷载 防腐层厚度 | 不合格 | / | / |
|  | 永年县路达交通设施有限公司 | 江西顺通交通设施工程有限公司 | 西商高速公路K19+040～K20+040 | 10000 | 33 | 0 | 33 | 整体抗拉荷载 防腐层厚度 | 不合格 | / | / |
|  | 包头北方专用机械有限责任公司 | 辽宁路桥建设集团有限公司 | 内蒙古双辽至通辽高速公路STHF第三合同段 K311+000～K312+000 | 10000 | 33 | 0 | 33 | 整体抗拉荷载 | 不合格 | / | / |
|  | 河北亿德交通安全设施制造有限公司 | 临汾市中安交通工程有限责任公司 | 内蒙古双辽至通辽高速公路STHF02项目部 K276+000～277+000 | 10000 | 33 | 18 | 15 | 整体抗拉荷载 | 不合格 | / | / |
|  | 鄂州强发标准件有限公司 | 湖北建通工程开发有限公司 | 内蒙古双辽至通辽高速公路STHF第一合同段 | 10000 | 33 | 26 | 7 | 整体抗拉荷载 | 不合格 | / | / |
|  | 河北永年运昌标准件厂 | 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 | 西峰至长庆桥至凤翔路口高速公路K29+000～K30+000 | 10000 | 33 | 0 | 33 | 整体抗拉荷载 防腐层厚度 | 不合格 | / | / |
|  | 永年县运昌紧固件制造有限公司 | 兰州金路交通设施有限责任公司 | 西峰至长庆桥至凤翔路口高速公路K57+000～K58+000 | 10000 | 33 | 0 | 33 | 整体抗拉荷载 防腐层厚度 | 不合格 | / | / |
|  | 永年县方远交通设施有限公司 | 杭州萧山金鹰交通设施有限公司、贵州省交通工程有限公司 | 青海省共和至茶卡高速公路K69+000～K70+000 | 10000 | 33 | 30 | 3 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / | / |

附件6.交通运输部2011年度交通运输产品（公路波形梁钢护栏高强度拼接螺栓）质量监督抽查结果汇总表（续表一）

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数 | 按标准JT/T281－2007判定 | 按JT/T495-2004判定监督总体（批）是否合格 | 对不合格产品的整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |  |
|  | 邯郸市九盛标准件有限公司 | 常州市交通设施有限公司 | 常州西绕城高速公路K14+000～K15+000 | 10000 | 33 | 31 | 2 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / | / |
|  | 扬州派莱斯塑胶电器有限公司 | 吉林省荣发公路工程有限公司 | 吉草高速公路K131+000～132+000 | 10000 | 33 | 30 | 3 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / | / |
|  | 河北天云山高强度紧固件有限公司 | 天津市公路工程总公司 | 山西省灵丘至山阴高速公路 K38+430～K39+430 | 10000 | 33 | 30 | 3 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / | / |
|  | 河北泰宏公路安全设施有限公司 | 北京驿顺达路桥养护工程有限公司 | 山西省灵丘至山阴高速公路 K46+100～K47+100 | 10000 | 33 | 14 | 19 | 整体抗拉荷载 防腐层厚度 | 不合格 | / | / |
|  | 河北亿德交通安全设施制造有限公司 | 四川金城栅栏工程有限公司 | 山西省天大高速交安5标 K95+500～K96+500 | 10000 | 33 | 0 | 33 | 整体抗拉荷载 防腐层厚度 | 不合格 | / | / |
|  | 永年县运昌紧固件有限公司 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 山西省天大高速交安4标 K74+000～K75+000 | 10000 | 33 | 0 | 33 | 整体抗拉荷载 防腐层厚度 | 不合格 | / | / |
|  | 河北泰宏公路安全设施有限公司 | 太原市易欣交通工程有限公司 | 山西省天大高速交安3标 K55+220～K56+220 | 10000 | 33 | 0 | 33 | 整体抗拉荷载 防腐层厚度 | 不合格 | / | / |

附件6.交通运输部2011年度交通运输产品（公路波形梁钢护栏高强度拼接螺栓）质量监督抽查结果汇总表（续表二）

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数 | 按标准JT/T281－2007判定 | 按JT/T495-2004判定监督总体（批）是否合格 | 对不合格产品的整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |  |
|  | 永年县方远交通设施有限公司 | 广州市公路实业发展公司 | 广州至河源高速公路广州段 K33+000～K34+000 | 10000 | 33 | 32 | 1 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / | / |
|  | 临安市卓潮紧固件有限公司 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 福建省双永高速公路K191+160～192+160 | 10000 | 33 | 30 | 3 | 整体抗拉荷载 防腐层厚度 | 合格 | / | / |
|  | 南京泰星高速公路材料有限公司 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 福建省双永高速公路K191+160～192+160 | 10000 | 33 | 7 | 26 | 整体抗拉荷载 防腐层厚度 | 不合格 | / | / |
|  | 永年县方远交通设施有限公司 | 安徽省现代交通设施工程有限公司 | 安徽周六高速公路K162+360～163+360 | 10000 | 33 | 31 | 2 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / | / |
|  | 河北天云山高强度紧固件有限公司 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 安徽周六高速公路K86+540～K93+540 | 10000 | 33 | 30 | 3 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / | / |
|  | 临安锦鑫紧固件有限公司 | 杭州华兴交通设施工程有限公司 | 浙江绍诸高速公路 K8+000～K9+000 | 10000 | 33 | 32 | 1 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / | / |
|  | 临安市卓潮紧固件有限公司 | 嘉兴市通明交通工程有限公司 | 浙江绍诸高速公路 K9+000～K10+000 | 10000 | 33 | 31 | 2 | 整体抗拉荷载 防腐层厚度 | 合格 | / | / |
|  | 临安市天目电力配件有限公司 | 金华市大路交通安全设施有限公司 | 浙江绍诸高速公路K32+000～K33+000 | 10000 | 33 | 31 | 2 | 整体抗拉荷载 防腐层厚度 | 合格 | / | / |
|  | 河北泰宏公路安全设施有限公司 | 江苏中路交通工程有限公司 | 三亚市绕城公路主线工程K6+230 | 10000 | 33 | 16 | 17 | 整体抗拉荷载 防腐层厚度 | 不合格 | / | / |

附件6.交通运输部2011年度交通运输产品（公路波形梁钢护栏高强度拼接螺栓）质量监督抽查结果汇总表（续表三）

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数 | 按标准JT/T281－2007判定 | 按JT/T495-2004判定监督总体（批）是否合格 | 对不合格产品的整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |  |
|  | 河北亿德交通安全设施制造有限公司 | 温州交通建设集团有限公司 | 四川广南高速公路K38+530～K39+530 | 10000 | 33 | 31 | 2 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / | / |
|  | 临安市卓潮紧固件有限公司 | 广东新粤交通投资有限公司 | 四川广南高速公路K129+000～130+000 | 10000 | 33 | 31 | 2 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / | / |
|  | 河北亿德交通安全设施制造有限公司 | 贵州省交通工程有限公司 | 四川广南高速公路K148+000～149+000 | 10000 | 33 | 21 | 12 | 整体抗拉荷载 防腐层厚度 | 不合格 | / | / |