道路用沥青产品质量监督抽查实施规范

（试行）

1 范围

本规范适用于交通运输部道路用沥青产品质量监督抽查，地方交通运输主管部门组织的监督抽查可参照执行。本规范内容包括产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理复检、复查、附则及附录。

2  产品种类

本规范涉及两个产品种类，具体如下：

- 道路石油沥青（A级、B级）；

- 聚合物改性沥青。

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

3.1道路石油沥青

道路石油沥青是原油加工过程中的一种产品，在常温下呈黑色或黑褐色粘稠的液体、半固体或固体，其性质和组成随原油来源和生产方法的不同而变化。

3.2 聚合物改性沥青

掺加高分子聚合物或者其它材料等外掺剂（改性剂）制成的沥青结合料，从而使沥青或沥青混合料的性能得以改善。

3.3 复检

对检验结果有异议时，为了验证检验结果的有效性，重新进行试验。

3.4 复查

发现的问题处理后，重新进行的检验行为。

3.5 备用样品

复检时使用的样品。

4  检验依据

下列引用的文件，其最新版本或修改单均适用于本规范。

JTG F40   公路沥青路面施工技术规范

JTG E20   公路工程沥青及沥青混合料试验规程

交科技发[2012]32号  交通运输产品质量行业监督抽查管理办法（试行）

5  抽样

5.1抽样型号或规格

抽样产品应是《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40）中规定的沥青种类或型号规格。

5.2抽样方法、基数及数量

5.2.1抽样方法

在新建、改建及大修公路工程施工现场、部分生产单位沥青储存罐随机抽取正在使用或准备供应工程使用的产品，抽查的产品应具有生产企业的质量检验合格证明。抽样人员不应少于2人。

具体的抽样方法按照《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20）规程中的“沥青取样法（T0601）”进行。

5.2.2 抽样基数和数量

（1）工程施工现场、沥青运输车（运输船）以及生产单位可加热的沥青储存罐一般最少罐容量为30吨左右，抽样时要求罐内沥青基数不得小于罐容量的1/3。

（2）沥青为桶装时，从沥青桶中抽样。其抽样数量按照表1的要求随机选取沥青桶数作为抽样基数。

表1  选取沥青样品桶数量

| 沥青桶总数 | 选取桶数 | 沥青桶总数 | 选取桶数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-8 | 2 | 217-343 | 7 |
| 9-27 | 3 | 344-512 | 8 |
| 28-64 | 4 | 513-729 | 9 |
| 65-125 | 5 | 730-1000 | 10 |
| 126-216 | 6 | 1001-1331 | 11 |

抽样数量为一种样品两份，每份不得少于4kg，其中一份作为检验样品，另一份作为备用样品。盛样时采用合适大小的广口、密封带盖的金属容器（如锅、桶等）。对于抽出的样品按批进行唯一性编号。

5.3样品处置

5.3.1抽取的样品在抽样现场立即封样，封样时应有防拆封措施，以保证样品的真实性。样品应由检验机构的抽样人员负责携带或寄送。

5.3.2在抽样和样品接收时，应对关键过程进行拍照，以保证对该过程的追溯性。

5.4抽样单

5.4.1抽样后，抽样人员应按《交通运输产品质量行业监督抽查管理办法（试行）》的规定填写抽样单。抽样单中的企业名称、规格型号、生产日期或批号、抽样基数、抽样数量、抽样日期、抽样地点、生产许可证（制造特许证）和认证证书等内容应逐项填写清楚。企业需要特别陈述的情况，在抽样单中予以说明。

5.4.2在生产企业或经销企业内抽样时，抽样单应由抽样人员和被抽查企业人员共同签字确认，并加盖被抽查企业公章。抽样单一式三份，检验机构和被抽查企业各执一份，其余一份附于被抽查的样品包装中。

5.4.3工程现场抽样应有检验机构、省级交通运输主管部门、工程建设单位、监理单位、施工单位、被抽查生产企业或经销企业的有关人员参加，抽样并确认后，在抽样单上签字。抽样单一式六份，检验机构、省级交通运输主管部门、建设单位、施工单位和被抽查生产企业各执一份，其余一份附于被抽查的样品包装中。生产企业人员不在工程现场时，由经销企业或施工单位人员将抽样单转交生产企业。

6  检验要求

6.1检验项目

检验项目见表2。

表2  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A级、B级道路石油沥青 | 针入度100g，5s，25℃ | JTG F40 | JTG E20 |
|  |  | 针入度指数PI |  |  |
|  |  | 软化点TR&B |  |  |
|  |  | 延度5cm/min，10℃、15℃ |  |  |
|  |  | 动力粘度（60℃） |  |  |
|  |  | 蜡含量（蒸馏法） |  |  |
|  |  | 闪点 |  |  |
|  |  | 溶解度 |  |  |
|  |  | 密度（15℃） |  |  |
|  |  | TFOT后：质量变化、残留针入度比、残留延度（10℃） |  |  |
| 2 | 聚合物改性沥青 | 针入度100g，5s，25℃ | JTG F40 | JTG E20 |
|  |  | 针入度指数PI |  |  |
|  |  | 软化点TR&B |  |  |
|  |  | 延度5cm/min，5℃ |  |  |
|  |  | 运动粘度（135℃） |  |  |
|  |  | 弹性恢复（25℃） |  |  |
|  |  | 闪点 |  |  |
|  |  | 溶解度 |  |  |
|  |  | 粘韧性、韧性 |  |  |
|  |  | 贮存稳定性离析（48h软化点差） |  |  |
|  |  | TFOT（或RTFOT）后：质量变化、残留针入度比、残留延度（5℃） |  |  |

6.2检验应注意的问题

6.2.1检验原始记录应如实填写，保证真实、准确、清楚，不得随意涂改。确需更改的，更改处应经检验人员和报告签发人共同确认。

6.2.2检验过程中遇有样品失效或检验仪器设备故障等情况致使检验无法进行时，应如实记录，并保留充分的证据。

6.2.3检验机构检验后的试样应按规定进行保存，不合格的试样应拍照留存。

# 7  判定原则

任一检验项目不合格，判定被抽查产品不合格。

# 8  异议处理复检

8.1对抽样过程有异议，认为抽取的样品不是本企业生产的，企业应提供由原所有参加抽样单位确认的抽样无效证明，由交通运输部核实确认并作相应处理。

8.2对检验机构的检测数据有异议，企业可向交通运输部提出复检申请，对需要复检并具备检验条件的，交通运输部指定检验机构进行复检。申请企业可见证复检过程，复检仍不合格时，所有费用由企业承担。

8.3复检采用备用样品检验。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

9  复查

企业完成整改后，可向交通运输部提出复查申请，交通运输部指定检验机构按原方案进行复查。当复查结果合格，以复查结果为准，但需注明为“复查合格”；当复查结果仍不合格，需注明“复查不合格”。

10  附则

本规范编写单位：交通运输部公路科学研究院（李福普、李健）。

本规范由交通运输部科技司管理。

附录：原始记录表

道路用沥青产品检测原始数据记录表

记录编号：                                               共   页 第   页

| 产品名称 |  |
| --- | --- |
| 型号规格 |  |
| 建设项目名称 （工程路线名称） |  |
| 工程部位（桩号） |  |
| 施工单位 |  |
| 经销企业 |  |
| 生产企业 |  |
| 建设单位（业主） |  |
| 监理单位 |  |
| 委托单位 |  |
| 施工时间 |  |
| 检测时间 |  | 检测类型 |  | 抽样地点 |  |
| 检测依据 | 1、交通行业标准JTG F40《公路沥青路面施工技术规范》； 2、交通行业标准JTG E20《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》。 |
| 检测环境条件 | 温度： ℃ | 湿度： %R.H |
| 检 测 用 主 要 仪 器 | 序号 | 名 称 | 型号规格 | 设备编号 | 检测前情况 | 检测后情况 |
|  | 1 | 针入度仪 |  |  |  |  |
|  | 2 | 延度仪 |  |  |  |  |
|  | 3 | 软化点仪 |  |  |  |  |
|  | 4 | 毛细管粘度计 |  |  |  |  |
|  | 5 | 蜡含量测定仪 |  |  |  |  |
|  | 6 | 布氏旋转粘度计 |  |  |  |  |
|  | 7 | 闪点仪 |  |  |  |  |
|  | 8 | 薄膜烘箱/旋转薄膜烘箱 |  |  |  |  |
|  | 9 | 万能材料试验机 |  |  |  |  |

## 沥青针入度、延度、软化点、闪点、运动粘度

## 试验原始数据记录表

记录编号：                                                      共    页  第   页

| 样品名称： |
| --- |
| 针入度试验 试验温度： ℃ |
| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 测定值 | 0.1mm |  |  |  |  |
| 平均 | 0.1mm |  |
| 针入度试验 试验温度： ℃ |
| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 测定值 | 0.1mm |  |  |  |  |
| 平均 | 0.1mm |  |
| 针入度试验 试验温度： ℃ |
| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 测定值 | 0.1mm |  |  |  |  |
| 平均 | 0.1mm |  |
| 针入度指数PI |  |
| 延度试验 试验温度： ℃ |
| 试验次数 | 1 | 2 | 3 |
| 测定值 | cm |  |  |  |
| 平均 | cm |  |
| 延度试验 试验温度： ℃ |
| 试验次数 | 1 | 2 | 3 |
| 测定值 | cm |  |  |  |
| 平均 | cm |  |
| 软化点试验 | 1 | 2 |
| 测定值 | ℃ |  |  |
| 平均 | ℃ |  |
| 闪点试验 |
| 序号 | 1 | 2 |
| 测定值 | ℃ |  |  |
| 平均 | ℃ |  |
| 粘度 | 试验温度： ℃ | 转子型号： | 转速： rpm |
| 试验次数 | 1 | 2 | 3 |
| 测定值 | Pa.s |  |  |  |
| 平均 | Pa.s |  |

## 检测:                   复核：        日期：

## 沥青薄膜加热试验原始数据记录表

记录编号：                                                      共    页  第   页

| 样品名称： |
| --- |
| 沥青薄膜加热试验 |
| 质量变化 |
| 盘号 |  |  |  |  |
| 空盘质量 | g |  |  |  |  |
| 盘+沥青质量 | g |  |  |  |  |
| 沥青质量 | g |  |  |  |  |
| 老化后+盘+沥青质量 | g |  |  |  |  |
| 老化后沥青质量变化 | g |  |  |  |  |
| 质量变化 | % |  |  |  |  |
| 平均 | % |  |
| 老化后 ℃针入度 | 0.1mm |  |  |  |  |
| 平均 | 0.1mm |  |
| 残留针入度比 | % |  |
| 老化后 ℃残留延度 | cm |  |  |  |
| 平均残留延度 | cm |  |
| 老化后 ℃残留延度 | cm |  |  |  |
| 平均残留延度 | cm |  |

## 检测:                   复核：        日期：

## 沥青蜡含量试验原始数据记录表

记录编号：                                                      共    页  第   页

| 样品名称： |
| --- |
| 蜡含量试验 |
| 曲颈甑+烧杯质量 | g |  |
| 曲颈甑+烧杯质量+沥青质量 | g |  |
| 沥青质量 | g |  |
| 瓶号 |  |  |
| 空瓶质量 | g |  |
| 瓶+蒸馏分质量 | g |  |
| 蒸馏分质量 | g |  |
| 曲颈甑+烧杯+残渣质量 | g |  |
| 残渣质量 | g |  |

| 瓶号 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 空瓶质量 |  |  |
| 瓶+蒸馏分质量 |  |  |
| 蒸馏分质量 |  |  |
| 瓶+蜡质量 |  |  |
| 蜡的质量 |  |  |
| 蜡含量 |  |  |
| 平均 |  |

## 检测:                   复核：        日期：

## 沥青溶解度、密度试验原始数据记录表

记录编号：                                                      共    页  第   页

| 样品名称： |
| --- |
| 溶解度试验 |
| 序号 | 1 | 2 |
| 瓶号 |  |  |
| 空瓶质量 | g |  |  |
| 瓶+沥青质量 | g |  |  |
| 沥青试样质量 | g |  |  |
| 称量瓶号 |  |  |
| 称量瓶+滤纸 | g |  |  |
| 瓶+滤纸+杂质 | g |  |  |
| 杂质质量 | g |  |  |
| 杂质含量 | % |  |  |
| 溶解度 | % |  |  |
| 平均 | % |  |
| 密度试验 试验温度 ℃ |
| 瓶号 |  |  |
| 空瓶质量 | g |  |  |
| 瓶+水质量 | g |  |  |
| 水质量 | g |  |  |
| 瓶+沥青试样质量 | g |  |  |
| 沥青试样质量 | g |  |  |
| 瓶+水+沥青试样质量 | g |  |  |
| 密度 | g/cm3 |  |  |
| 平均 | g/cm3 |  |

## 检测:                   复核：        日期：

沥青离析、弹性恢复、粘韧性、韧性试验原始数据记录表

记录编号：                                                      共    页  第   页

| 样品名称： |
| --- |
| 离析试验 |
| 序号 | 1 | 2 |
|  | 上 | 下 | 上 | 下 |
| 测定值 | ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均 | ℃ |  |  |  |  |
| 离析 | ℃ |  |  |
| 平均 | ℃ |  |
| 弹性恢复试验 试验温度： ℃ |
| 序号 | 1 | 2 | 3 |
| 回弹量值 | cm |  |  |  |
| 平均弹性恢复 | % |  |
| 粘韧性试验 |
| 试验温度： ℃ | 拉伸速度： mm/min |
| 序号 | 1 | 2 | 3 |
| 测定值 | N•m |  |  |  |
| 平 均 | N•m |  |
| 韧性试验 |
| 试验温度： ℃ | 拉伸速度： mm/min |
| 序号 | 1 | 2 | 3 |
| 测定值 | N•m |  |  |  |
| 平 均 | N•m |  |

## 检测:                   复核：        日期：

沥青旋转薄膜加热试验原始数据记录表

记录编号：                                                    共    页  第   页

| 沥青名称： |
| --- |
| 沥青旋转薄膜加热试验 |
| 质 量 损 失 |
| 盛 样 瓶 编 号 |  |  |  |  |
| 空盛样瓶质量 | g |  |  |  |  |
| 盛样瓶+沥青质量 | g |  |  |  |  |
| 沥 青 质 量 | g |  |  |  |  |
| 老化后盛样瓶+沥青质量 | g |  |  |  |  |
| 老化后沥青质量变化 | g |  |  |  |  |
| 质量变化 | ％ |  |  |  |  |
| 平 均 | ％ |  |
| 老化后 ℃针入度 | 0.1mm |  |  |  |  |
| 平 均 | 0.1mm |  |
| 残留针入度比 | ％ |  |
| 老化后 ℃残留延度 | cm |  |  |  |
| 残留延度平均 | cm |  |

## 检测:                   复核：        日期：

## 沥青动力粘度试验原始数据记录表

记录编号：                                                      共    页  第   页

| 样品名称： |
| --- |
| 沥青动力粘度试验 试验温度： ℃ |
| 编号 |  |  |  |
| 测试段 |  |  |  |
| 时间 | s |  |  |  |
| 测试段系数 | Pa.s/s |  |  |  |
| 动力粘度 | Pa.s |  |  |  |
| 动力粘度均值 | Pa.s |  |

## 检测:                   复核：        日期：