附着式轮廓标产品质量监督抽查实施规范

（试行）

- 1 范围

本规范适用于交通运输部附着式轮廓标产品质量监督抽查，地方交通运输主管部门组织的监督抽查可参照执行。本规范内容包括术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理复检、复查、附则及附录。

2  术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

- 2.1 附着式轮廓标

沿道路两侧边缘设置的、用于指示道路前进方向和边界的、具有逆反射性能的、附着于构造物上的交通安全设施。

2.2 监督（核查）总体

被实施监督的单位产品的全体。

2.3 复验

由于操作、样品、设备等异常导致单次试验结果出现偏离时，依据原要求进行再次试验。

2.4 复检

对检验结果有异议时，为了验证检验结果的有效性，重新进行试验。

2.5 复查

发现的问题处理后，重新进行的检验行为。

2.6 备验样品

复验时使用的样品。

- 3  检验依据

下列引用的文件，其最新版本或修改单均适用于本规范。

GB/T 3978	标准照明体和几何条件

GB/T 3979	物体色的测量方法

GB/T 24970   轮廓标

JT/T 495   公路交通安全设施质量检验抽样及判定

交科技发[2012]32号   交通运输产品质量行业监督抽查管理办法（试行）

- 4  抽样

4.1抽样型号或规格

抽样产品应是GB/T 24970标准中规定的规格型号。

4.2抽样方法、基数及数量

4.2.1抽样方法

在工程现场、生产企业或经销企业随机抽取同一生产企业半年内生产的产品，抽查的产品应具有生产企业的质量检验合格证明。抽样人员不应少于2人。

- 4.2.2 抽样基数和数量

- 监督总体不大于250时，同一批原材料和同一工艺生产的白色或黄色轮廓标作为一批，按表1抽取检验样品，有条件时，至少抽取1只作为备验样品；

- 监督总体大于250，同一批原材料和同一工艺生产的白色或黄色轮廓标按不大于10000划分为一个批次，当超过时，将监督总体均分为多个批，随机抽取1~3批。工程现场或经销企业抽样时，每批抽取轮廓标35只，其中32只作为检验样品，3只作为备验样品；生产企业抽样时，每批抽取53只，其中50只作为检验样品，3只作为备验样品；

- 对于抽出的样品按批进行唯一性编号。

表1  批量不大于250时的抽样方案

| 批量 |  | 3~10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样 本 数 | 生产企业 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 18 |
|  | 工程现场或经销企业 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 批量 |  | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 |
| 样 本 数 | 生产企业 | 19 | 21 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
|  | 工程现场或经销企业 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 25 | 25 |

4.3样品处置

4.3.1抽取的样品在抽样现场立即封样，封样时应有防拆封措施，以保证样品的真实性。样品应由检验机构的抽样人员负责携带或寄送。

4.3.2在抽样和样品接收时，应对关键过程进行拍照，以保证对该过程的追溯性。

4.4抽样单

4.4.1抽样后，抽样人员应按《交通运输产品质量行业监督抽查管理办法（试行）》的规定填写抽样单。抽样单中的企业名称、规格型号、生产日期或批号、抽样基数、抽样数量、抽样日期、抽样地点、生产许可证（制造特许证）和认证证书等内容应逐项填写清楚。企业需要特别陈述的情况，在抽样单中予以说明。

4.4.2在生产企业或经销企业内抽样时，抽样单应由抽样人员和被抽查企业人员共同签字确认，并加盖被抽查企业公章。抽样单一式三份，检验机构和被抽查企业各执一份，其余一份附于被抽查的样品包装中。

4.4.3工程现场抽样应有检验机构、省级交通运输主管部门、工程建设单位、监理单位、施工单位、被抽查生产企业或经销企业的有关人员参加，抽样并确认后，在抽样单上签字。抽样单一式六份，检验机构、省级交通运输主管部门、建设单位、施工单位和被抽查生产企业各执一份，其余一份附于被抽查的样品包装中。生产企业人员不在工程现场时，由经销企业或施工单位人员将抽样单转交生产企业。

- 5  检验要求

5.1检验项目

检验项目见表2。

表2  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 色度性能（表面色和逆反射色） | GB/T 24970 |
| 2 | 发光强度系数a | GB/T 24970 |
| 3 | 逆反射系数b | GB/T 24970 |
| 4 | 密封性能c | GB/T 24970 |
| 5 | 耐盐雾腐蚀性能c | GB/T 24970 |
| a 逆反射材料为微棱镜型或玻璃珠型反射器时适用 b 逆反射材料为反光膜时适用 c原则上，抽查时，从这两项中任选一项指标进行检验，需增加检验项目时，按4.2.2增加抽样数量 |  |  |

5.2 检测方法

5.2.1色度性能

表面色采用GB/T 3978规定的D65标准照明体及45／0的照明观测条件，按GB/T 3979规定的方法，测出试样光谱的反射比，然后计算出该颜色的色品坐标，在同样条件下，分别测出试样和标准漫反射白板的光亮度，两者之比值即为亮度因数。或用直读式色差计直接测得各种颜色的色品坐标和亮度因数。

逆反射色采用GB/T 3978规定的标准A光源、照明观测条件为：视场角为0.1°～1°，入射角为0°，观测角为0.2°。按GB/T 3978规定的方法，测出反射器试样光谱的反射比，然后计算出该颜色的色品坐标。或用非接触式亮度计直接测得各种颜色的色品坐标。

5.2.2发光强度系数

用GB/T 24970规定的绝对逆反射系统进行测试。

5.2.3逆反射系数

标准样板对逆反射测量仪进行校准后，用逆反射测量仪对试样进行测试。其中，逆反射测量仪应具有观测角0.2º、0.5º、1º，入射角-4º、15º、30º的测试条件。

5.2.4密封性能

将产品试样或反射器试样放入温度为50℃±3℃、深度为200mm±30mm的水中，使逆反射表面向上，浸泡15min之后，在10s内，迅速将试件取出并立即放入温度为5℃±3℃、同样深度的水中，再浸泡15min。重复上述试验三次，使试样总计经受四个热冷循环的浸泡。然后取出试样，揩干其表面的水份。目测进行检查。

5.2.5耐盐雾腐蚀性能

把化学纯的氯化钠溶于蒸馏水，配制成5％士0.1％(质量比)的盐溶液(PH值在6.5～7.2之间)，使该盐溶液在盐雾箱内连续雾化，箱内温度保持35℃±2℃。试样受试面与垂直方向成30°角，相邻两样品保持一定的间隙，行间距不小于75mm，产品试样或反光膜试样在盐雾空间连续暴露120h。试验结束后，用流动水轻轻洗掉试样表面的盐沉积物，再用蒸馏水漂洗，然后置于标准测试条件下恢复2 h，最后对样品用四倍放大镜进行全面检查。目测进行检查。

5.3检验应注意的问题

5.3.1检验原始记录应如实填写，保证真实、准确、清楚，不得随意涂改。确需更改的，更改处应经检验人员和报告签发人共同确认。

5.3.2检验过程中遇有样品失效或检验仪器设备故障等情况致使检验无法进行时，应如实记录，并保留充分的证据。

5.3.3检验机构检验后的试样应按规定进行保存，不合格的试样应拍照留存。

5.3.4在完成表2中1-3检验项目后，再进行反射器的密封性能、耐盐雾腐蚀性能检验。

- 6  判定原则

任一检验项目不合格，则样品判定为不合格。监督总体不大于250时，当样本数小于10时，不合格数大于0，则批判定为不合格；当样本数不小于10时，不合格数大于1，批判定为不合格。监督总体大于250时，不合格样品数大于3时，批判定为不合格。

7  异议处理复检

7.1对抽样过程有异议，认为抽取的样品不是本企业生产的，企业应提供由原所有参加抽样单位确认的抽样无效证明，由交通运输部核实确认并作相应处理。

7.2对检验机构的检测数据有异议，企业可向交通运输部提出复检申请，对需要复检并具备检验条件的，交通运输部指定检验机构进行复检。申请企业可见证复检过程，复检仍不合格时，所有费用由企业承担。

7.3复检应在原批按4.2的规定双倍抽取样品数。将抽取的样品均分为2组，按5.2规定的方法进行测试，并按6规定的方法进行判定，两组均满足批合格要求时，批判定为合格。

8  复查

企业完成整改后，可向交通运输部提出复查申请，交通运输部指定检验机构按原方案进行复查。当复查结果合格，以复查结果为准，但需注明为“复查合格”；当复查结果仍不合格，需注明“复查不合格”。

- 9  附则

本规范编写单位：交通运输部公路科学研究院（韩文元、郭东华）。

本规范由交通运输部科技司管理。

附录：原始记录表

- 附着式轮廓标产品检测原始数据记录表

记录编号：                                               共   页 第   页

| 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目名称 （工程路线名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位（桩号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经销企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位（业主） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测时间 |  |  |  | 检测类型 |  |  |  |  | 抽样地点 |  |  |
| 检测依据 |  |  | - 国家标准 GB/T 24970《轮廓标》； - 交通行业标准JT/T 495《公路交通安全设施质量检验抽样及判定》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测环境条件 |  |  | 温度： ℃ |  |  | 湿度： %R.H |  |  |  |  |  |
| 检 测 用 主 要 仪 器 | 序号 | 名 称 |  |  | 型号规格 | 设备编号 |  | 检测前情况 |  | 检测后情况 |  |
|  | 1 | 非接触式亮度计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 色彩色差计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 标准A光源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 逆反射测试系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 轮廓标密封性能测定仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 气流式盐雾腐蚀试验箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附着式轮廓标产品检测原始数据记录表

- 记录编号：                                                                 共  页第  页

| 序号 | 检测项目 |  |  | 检测值或观测情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# |
| 1 | 色度性能 | 白色壳体 | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | y |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 亮度因数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 黄色壳体 | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | y |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 亮度因数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 白色反射体 | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | y |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 亮度因数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 黄色反射体 | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | y |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 亮度因数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 白色反射器发光强度系数cd/lx | α=0.2o | β2=0o |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | β2=+10o |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | β2=-10o |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | β2=+20o |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | β2=-20o |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | α=0.5o | β2=0o |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | β2=+10o |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | β2=-10o |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | β2=+20o |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | β2=-20o |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 黄色反射器发光强度系数cd/lx | α=0.2o | β2=0o |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | β2=+10o |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | β2=-10o |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | β2=+20o |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | β2=-20o |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | α=0.5o | β2=0o |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | β2=+10o |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | β2=-10o |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | β2=+20o |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | β2=-20o |  |  |  |  |  |  |  |

- 附着式轮廓标产品检测原始数据记录表

- 记录编号：                                                                 共  页第  页

| 序号 | 检测项目 |  |  | 检测值或观测情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# |
| 3 | 白色反射膜逆反射系数cd/（lx·m2） | α=0.2o | β2=-4o |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | β2=15o |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | β2=30o |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | α=0.33o | β2=-4o |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | β2=15o |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | β2=30o |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | α=1o | β2=-4o |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | β2=15o |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | β2=30o |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 黄色反射膜逆反射系数cd/（lx·m2） | α=0.2o | β2=-4o |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | β2=15o |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | β2=30o |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | α=0.33o | β2=-4o |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | β2=15o |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | β2=30o |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | α=1o | β2=-4o |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | β2=15o |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | β2=30o |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 密封性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 耐盐雾腐蚀性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测:                   复核：        日期：