附件8

交通运输部2014年度交通运输产品

（桥梁支座）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 产品规格型号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数（组） | 按JT/T 4-2004标准判定 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 批是否合格 | 不合格项 |  |
| 1 | GYZ 350×63 | 新津腾中筑路机械有限公司 | 中国路桥集团西安实业发展有限公司 | 陕西延延高速LJ-2标项目部 | 34块 | 1 | 合格 |  |  |
| 2 | GYZ 350×63 | 衡水市橡胶总厂有限公司 | 中铁二十局集团第二工程有限公司 | 陕西延延高速LJ-4标项目部 | 18块 | 1 | 合格 |  |  |
| 3 | GYZ 350×63 | 衡水橡胶股份有限公司 | 中铁十局集团西北工程有限公司 | 陕西延延高速LJ-8标项目部 | 22块 | 1 | 合格 | / | / |
| 4 | GYZF4 300×54 | 衡水恒力通工程橡胶有限公司 | 东盟营造工程有限公司 | 陕西黄延高速LJ-23标项目部 | 410块 | 1 | 不合格 | 抗压弹性模量 | 已整改，经确认合格 |
| 5 | GYZF4 300×54 | 衡水祥利工程橡胶有限公司 | 中铁港航局集团第三工程有限公司 | 陕西黄延高速LJ-5标项目部 | 91块 | 1 | 合格 | / | / |
| 6 | GYZF4 300×54 | 河北创隆工程橡胶有限公司 | 中铁十四局集团第五工程有限公司 | 陕西黄延高速LJ-8标仓库 | 240块 | 1 | 不合格 | 抗压弹性模量 | 已整改，经确认合格 |
| 7 | GYZ 350×74 | 衡水百威工程橡胶有限公司 | 中交三公局第二工程有限公司 | 陕西黄延高速LJ-7标仓库 | 48块 | 1 | 不合格 | 抗压弹性模量、抗剪弹性模量 | 已整改，经确认合格 |
| 8 | GYZ 250×41 | 陕西鸿博百川工程材料有限公司 | 中交二公局四公司黄延扩能路基二标 | 陕西黄延高速LJ-2标仓库 | 22块 | 1 | 不合格 | 抗压弹性模量、抗剪弹性模量 | 已整改，经确认合格 |
| 9 | GJZ 300×450×85 | 丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司 | 中交二公局第三工程有限公司贵瓮高速公路第三总承包第8合同段 | 贵州贵瓮高速8标仓库 | 193块 | 1 | 合格 | / | / |
| 10 | GYZF4 400×86 | 衡水百金复合材料科技有限公司 | 中交第四航务工程局有限公司 | 贵州道安高速23标仓库 | 47块 | 1 | 合格 | / | / |
| 11 | GJZF4 300×300×76 | 衡水昊通工程橡胶有限公司 | 重庆市涪陵路桥工程有限公司道安高速公路TJ17标项目部 | 贵州道安高速17标仓库 | 40块 | 1 | 不合格 | 抗压弹性模量 | 被业主清退， 换为合格供货商 |
| 12 | GYZF4 350×76 | 江苏万宝桥梁构件有限公司 | 江苏省交通工程监理咨询有限公司 | 江苏常嘉高速CJ-A8标 | 96块 | 1 | 合格 | / | / |
| 13 | GYZF4 300×65 | 苏州海德工程材料科技有限公司 | 中交二公局第三工程有限公司 常熟至嘉兴高速公路昆山至吴江段CJ-A7标 | 江苏常嘉高速CJ-A7标 | 20块 | 1 | 合格 | / | / |
| 14 | GYZF4 300×65 | 常熟市双惠路桥工程构件有限公司 | 江苏常鑫路桥工程有限公司常嘉A2标CJ-A2 | 江苏常嘉高速CJ-A2标 | 100块 | 1 | 合格 | / | / |
| 15 | GYZF4 300×65 | 江苏华东路桥构件科技有限公司 | 盐城市路桥建设工程有限公司 | 江苏常嘉高速CJ-A1标 | 200块 | 1 | 合格 | / | / |
| 16 | GYZ 200×42 | 衡水亚亨工程橡胶有限公司 | 内蒙古天骄公路工程有限责任公司 | 内蒙古自治区霍阿一级公路第11合同段项目部 | 460块 | 1 | 不合格 | 抗压弹性模量、抗剪弹性模量、极限抗压强度 | 已整改,经确认合格 |
| 17 | GYZF4 300×65 | 衡水鑫力工程橡胶有限公司 | 内蒙古路桥有限责任公司 | 内蒙古自治区霍阿一级公路第9合同段项目部 | 65块 | 1 | 不合格 | 抗压弹性模量、极限抗压强度 | 已整改，经确认合格 |
| 18 | GYZ 350×63 | 衡水宝力工程橡胶有限公司 | 中铁四局第五工程有限公司 | 江西昌宁高速C3标中铁四局五公司 | 20块 | 1 | 合格 | / | / |
| 19 | GJZF4 350×400×56 | 衡水通程工程橡胶有限公司 | 中铁十三局集团第三工程有限公司 | 江西昌宁高速B8标梁场仓库 | 30块 | 1 | 不合格 | 橡胶扯断伸长率 | 已整改，经确认合格 |
| 20 | GJZF4 350×400×56 | 衡水中铁建工程橡胶有限责任公司 | 核工业华南建设工程集团公司 | 江西昌宁高速B7标梁场仓库 | 96块 | 1 | 合格 | / | / |
| 21 | GYZF4 250×54 | 柳州东方工程橡胶制品有限公司 | 中国路桥集团西安实业发展有限公司 | 江西昌宁高速A4标仓库 | 60块 | 1 | 合格 | / | / |
| 22 | GYZ 350×63 | 衡水宇通工程橡胶有限公司 | 中铁十三局集团有限公司 | 江西昌宁高速A3标仓库 | 26块 | 1 | 不合格 | 抗剪弹性模量 | 已整改，经确认合格 |
| 23 | GYZF4 350×65 | 衡水路德工程橡胶有限公司 | 山东黄河工程集团有限公司 | 河南南林高速TJ-2标项目部 | 33块 | 1 | 合格 | / | / |