附件9

交通运输部2014年度交通运输产品

（预应力混凝土桥梁用塑料波纹管）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 产品规格型号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督 总体数 | 抽样样本数（组） | 按JT/T529-2004标准判定 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 监督总体（批）是否通过（合格） | 不合格项 |  |
| 1 | SBG-72B | 成都市奥力路桥构件有限公司 | 中铁十一局集团第一工程有限公司甘肃十天高速公路ST15标项目部 | 甘肃十天高速ST-15标仓库 | 270米 | 1 | 不合格 | 外观质量、尺寸偏差（壁厚）、局部横向荷载 | 被业主清退， 换为合格供货商 |
| 2 | OKM-50Y | 四川零公里工程构件有限公司 | 中交一公局桥隧工程有限公司 | 甘肃十天高速ST-08标仓库 | 100米 | 1 | 合格 | / | / |
| 3 | SBG-50Y | 柳州桥厦工程管材有限公司 | 贵州省公路工程集团有限公司 | 甘肃十天高速ST-06标仓库 | 500米 | 1 | 合格 | / | / |
| 4 | SBG 90 | 重庆桥通管业有限公司 | 中交第三公路工程局有限公司 | 贵州道安高速25标仓库 | 392米 | 1 | 不合格 | 尺寸偏差（壁厚）、局部横向荷载 | 被业主清退， 换为合格供货商 |
| 5 | SBG-90Y | 河北艺通橡胶有限公司 | 广西壮族自治区公路桥梁工程总公司 | 河北张承高速TJ-9标段仓库 | 1300米 | 1 | 合格 | / | / |
| 6 | SBG-90Y | 衡水顺通工程材料有限公司 | 中交一公局第一工程有限公司 | 河北张承高速承德公路JT12标段 | 500米 | 1 | 合格 | / | / |
| 7 | SBG-90-22 | 衡水众鑫工程橡塑有限公司 | 中铁十六局集团第四工程有限公司张承高速TJ25标 | 河北张承高速TJ-25标段仓库 | 1000米 | 1 | 不合格 | 尺寸偏差（壁厚） | 已整改，经确认合格 |
| 8 | SBG-90B | 海盐县交通设施材料厂 | 常熟至嘉兴高速公路CJ-A7标（中交二公局第三工程有限公司） | 江苏常嘉高速CJ-A7标 | 496米 | 1 | 合格 | / | / |
| 9 | SBG-90B | 江苏宜兴市源茂波纹管有限公司 | 南京交通工程有限公司 | 江苏常嘉高速CJ-A6标 | 300米 | 1 | 合格 | / | / |
| 10 | SBG-90B | 江阴市鹏泰金属实有限公司 | 无锡路桥集团股份有限公司常熟至嘉兴高速大路昆山至关江段CJ-A5标 | 江苏常嘉高速CJ-A5标 | 200米 | 1 | 不合格 | 尺寸偏差（壁厚）、局部横向荷载 | 被业主清退， 换为合格供货商 |