附件10

交通运输部2014年度交通运输产品

（高密度聚乙烯硅芯管）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数 | 按标准JT/T496-2004判定 | 按JT/T495-2004判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |
|  | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 中国铁建电气化局集团第一工程有限公司 | 陕西咸旬高速 | 28盘 | 3盘 | 0 | 3 | 落锤冲击性能 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 四川瑞通工程有限公司 | 四川遂资眉高速眉山段 | 350盘 | 6盘 | 0 | 6 | 外观质量、结构尺寸、环刚度、拉伸强度、断裂伸长率、落锤冲击性能 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 南阳天赛管业有限公司 | 湖北长江路桥股份有限公司 | 湖北十房高速一工区拌合站 | 24盘 | 3盘 | 3 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 华通路桥集团有限公司 | 湖北谷竹高速路面三标料场 | 6盘 | 3盘 | 3 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 江苏奥林塑料有限公司 | 中石化胜利建设工程有限公司 | 江苏高芜高速（K48+300项目部料场） | 2盘 | 2盘 | 0 | 2 | 结构尺寸、拉伸强度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 浙江舟通新材料科技有限公司 | 江西省交通工程集团公司 | 江西萍洪高速K10樟木高架桥料场 | 6盘 | 2盘 | 2 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 任丘市华脉通信器材有限公司 | 河南省公路工程局集团有限公司 | 河南商登高速开封段（K138+200料场） | 6盘 | 3盘 | 3 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 河北来旺塑胶制品有限公司 | 江西省交通工程集团公司龙青高速第三合同段 | 山东青龙高速莱西段（K83+925～K94+865） | 6盘 | 3盘 | 3 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 天津日腾飞管业有限公司 | 上海电科智能系统股份有限公司 | 天津唐津高速公路（塘承高速-津塘公路）扩建工程第七合同段K1048+200处 | 2盘 | 2盘 | 2 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 成都曙光光纤网络有限责任公司 | 贵州凯羊高速公路丹寨收费站处 | 41盘 | 5盘 | 1 | 4 | 结构尺寸、耐落锤冲击性能 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 贵州大通路桥工程有限公司 | 贵州瓮马高速公路 K35+700处 | 12盘 | 3盘 | 0 | 3 | 结构尺寸、断裂伸长率、环刚度、耐落锤冲击性能 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 东盟营造工程有限公司 | 辽宁长深高速康平海洲窝堡（辽蒙界）至北四家子段 | 22盘 | 3盘 | 2 | 1 | 结构尺寸、环刚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 雄县磊泰塑料管材制造有限公司 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 辽宁中朝鸭绿江界河公路大桥（主线收费站） | 8盘 | 3盘 | 2 | 1 | 结构尺寸、环刚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 华龙光通信技术有限公司 | 广州海特天高信息系统工程有限公司 | 山西临离高速公路AK0+950右幅 | 10盘 | 3盘 | 3 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 安徽皖通科技股份有限公司 | 四川绵阳绕城K12+000处 | 17盘 | 3盘 | 0 | 3 | 结构尺寸、拉伸强度、落锤冲击性能 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 四川京川公路工程集团有限公司 | 四川成安渝K48+360处 | 22盘 | 4盘 | 0 | 4 | 环刚度、落锤冲击性能 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 河北凯巍塑业有限公司 | 四川路桥集团有限公司 | 四川成都第二绕城高速公路西K123+400处 | 15盘 | 3盘 | 0 | 3 | 接头 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |