附件11

交通运输部2014年度交通运输产品

（突起路标）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数 | 按标准GB/T24725-2009判定 | 按JT/T495-2004判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |
|  | 北京恒达兴盛交通设施有限公司 | —— | 贵州凯羊高速临时仓库 | 1000 | 32 | 0 | 32 | 抗压荷载 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 北京恒达兴盛交通设施有限公司 | 中交一公局交通工程有限公司 | 贵州凯羊高速丹寨互通堆料场 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 道路交通科技（北京）有限公司 | 广西路建工程集团有限公司 | 广西南宁绕城公路施工单位料场 | 10000 | 32 | 0 | 32 | 外形尺寸 | 不合格 | 符合设计文件要求 |
|  | 北京路达万通科技有限公司 | 绵阳交通发展集团有限责任公司 | 四川丰谷料场 | 16500 | 32 | 31 | 1 | 逆反射性能 | 合格 | / |
|  | 深圳远达明反光器材有限公司 | 山西长达交通设施有限公司 | 安徽扬绩高速宁国至绩溪段 | 3600 | 32 | 30 | 2 | 逆反射性能 | 合格 | / |