关于开展2015年交通运输产品质量行业监督抽查工作的通知

各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通运输厅（局、委）,部属有关单位，有关检测机构：

为加强交通运输产品质量监督管理，提升交通运输行业工程建设、运营管理和运输服务的质量和安全水平，依据《交通运输产品质量行业监督抽查管理办法（试行）》和《交通运输行业重点监督管理产品目录（2013年版）》，经质检总局办公厅《关于同意实施2015年交通运输产品质量行业监督抽查的函》（质检办监函﹝2015﹞371号）批复同意，交通运输部定于2015年5月至12月对交通运输产品质量开展行业监督抽查，并在北京、天津、河北、山西、辽宁、江苏、浙江、福建、山东、四川等10个省（市）对部分产品开展部省联动监督抽查试点工作。现将有关事项通知如下：

一、抽查产品

2015年交通运输产品质量行业监督抽查的产品为：道路用沥青、公路波形梁钢护栏、桥梁支座、高密度聚乙烯硅芯塑料管、突起路标、电子不停车收费设备、道路运输车辆北斗卫星定位车载终端等7种。

监督抽查产品、检测项目及依据标准（见附件1）。

二、抽查程序

（一）工程现场抽查。

听取建设单位、施工单位、监理单位及生产企业对产品使用及质量控制情况的介绍，检查产品出厂检验合格证、产品检测报告及有关产品质量控制记录，按抽样标准在现场随机抽取样品进行后续检验。

（二）生产企业抽查。

听取生产企业对产品生产和质量控制情况的介绍，检查产品出厂检验合格证、出厂检测报告及有关产品质量记录，按抽样标准随机抽取样品进行后续检验。

（三）经销单位抽查。

检查经销单位进货凭证，确认产品源头及批次，按抽样标准随机抽取样品进行后续检验。

三、抽查组织与实施

（一）2015年交通运输产品质量行业监督抽查工作由交通运输部科技司组织实施。

（二）各地交通运输主管部门要高度重视监督抽查工作，认真组织，周密部署，落实责任部门，指定专人协助做好监督抽查的组织工作，并组织填写《在建公路交通运输产品基本情况表》（见附件2），于2015年6月30日前反馈至交通运输部科技司。

（三）委托北京、天津、河北、山西、辽宁、江苏、浙江、福建、山东、四川等省（市）交通运输厅（委）按照有关要求，负责组织本地区指定承检机构开展授权范围内产品监督抽查工作，做好检验结果的异议处理和监督抽查结果不合格企业整改等工作。同时，积极配合承担全国范围内抽检任务的承检机构做好本地区其他产品的监督抽查工作。

（四）委托交通运输部公路科学研究院为产品质量监督抽查的牵头技术机构，对承检机构进行技术培训与指导，及时汇总有关情况，编写2015年交通运输产品质量行业监督抽查工作报告报交通运输部科技司。

（五）承检机构应按照有关标准规范和《交通运输产品质量行业监督抽查管理办法（试行）》开展监督抽查工作，严格遵守工作纪律，于2015年11月30日前完成抽检工作，并编写抽查产品质量分析报告报交通运输部科技司。承检机构信息及委托抽查产品情况附后（见附件3）。

（六）被抽查单位应积极配合承检机构做好监督抽查工作，按照国家和交通运输部有关规定无偿提供抽查样品，对承检机构的工作进行监督，抽查结束后认真填写《交通运输产品质量行业监督抽查情况调查表》（见附件4），于2015年12月31日前反馈至部科技司。

四、其他事宜

（一）本次抽查工作费用按国家及部有关规定执行。

（二）有关单位联系方式如下：

1.部科技司联系方式：

联系人：李奇、赵晓辉

电话：010-65292100  65292199  传真：010-65292100

2.部省联动监督抽查试点省份联系方式：

北京市交通委员会：秦海涛

电话：010-63032255-6707  传真：010-63011762

天津市交通运输委员会：李  桐

电话：022-24539337  传真：022-24539337

河北省交通运输厅：贾浩然

电话：0311-83035318  传真：0311-83035318

山西省交通运输厅：高新文

电话：0351-4663089、4663031  传真：0351-4663030

辽宁省交通运输厅：杨  阳

电话：024-23867960  传真：024-23867960

江苏省交通运输厅：徐淮淮

电话：025-52853206  传真：025-52853072

浙江省交通运输厅：周建强

电话：0571-83789621  传真：0571-83789610

福建省交通运输厅：邱  淮

电话：0591-87077233  传真：0591-87077280

山东省交通运输厅：鲁  杰

电话：0531-85693126  传真：0531-85693135

四川省交通运输厅：黄  浩

电话：028-85525316  传真：028-85525316

附件：1. 2015年交通运输产品质量行业监督抽查产品、检

测项目及依据标准一览表

2. 在建公路交通运输产品基本情况表

3. 2015年交通运输产品质量行业监督抽查承检机构

信息及抽查产品一览表

4. 交通运输产品质量行业监督抽查情况调查表

交通运输部办公厅

2015年5月29日

附件1：

2015年交通运输产品质量行业监督抽查产品、检测项目及依据标准一览表

| 序号 | 抽查产品名称 | 抽查种类及检测项目 | 抽查地点 | 依据标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 道路用沥青 | A级、B级道路石油沥青 | 针入度100g，5s，25℃ 针入度指数PI 软化点TR&B 60℃动力粘度 延度5cm/min，10℃、15℃ TFOT后：质量变化、针入度比、延度10℃ | 新建、改扩建及大修公路工程施工现场；生产企业沥青储存罐。 | JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》； JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》。 |
|  |  | 聚合物改性沥青 | 针入度100g，5s，25℃ 针入度指数PI 延度5cm/min，5℃ 软化点TR&B 135℃运动粘度 TFOT（或RTFOT）后：质量变化、针入度比、延度5℃ |  |  |
|  | 公路波形梁钢护栏 | 波形梁板 | 基体金属板厚 定尺长度 防腐层外观 防腐层附着性能 防腐层厚度 | 新建和改扩建公路工程施工现场；生产企业。 | JT/T 281-2007《公路波形梁钢护栏》； JT/T 457-2007《公路三波形梁钢护栏》； GB/T 18226-2000《高速公路交通工程钢构件防腐技术条件》； JT/T 495-2004《公路交通安全设施质量检验抽样及判定》。 |
|  |  | 立柱 | 基体金属壁厚 定尺长度 防腐层外观 防腐层附着性能 防腐层厚度 |  |  |
|  |  | 防阻块 | 基体金属板厚 防腐层外观 防腐层附着性能 防腐层厚度 |  |  |
|  |  | 拼接螺栓 | 整体抗拉荷载 防腐层外观 防腐层附着性能 防腐层厚度 |  |  |
|  | 桥梁支座 | 板式橡胶支座 | 外形尺寸 外观质量 内在质量 力学性能（极限抗压强度、抗压弹性模量、抗剪弹性模量） | 新建、改扩建及大修桥梁工程施工现场；生产企业。 | JT/T 4-2004《公路桥梁板式橡胶支座》； JT/T 663-2006《公路桥梁板式橡胶支座规格》。 |
|  | 高密度聚乙烯硅芯塑料管 | Φ32 ~ Φ75 | 外观质量 结构尺寸 环刚度 拉伸强度 断裂伸长率 落锤冲击性能 硅芯管与管接头连接力 耐水压密封性能 | 新建、改扩建及大修公路工程施工现场；生产企业。 | JT/T496-2004《公路地下通信管道 高密度聚乙烯硅芯塑料管》； JT/T 495-2014《公路交通安全设施质量检验抽样办法》。 |
|  | 突起路标 | A类 | 外观质量 结构尺寸 色度性能 逆反射性能 抗压荷载 整体抗冲击性能 标识和包装 | 新建、改扩建及大修公路工程施工现场；生产企业。 | GB/T 24725-2009《突起路标》； JT/T 495-2014《公路交通安全设施质量检验抽样办法》。 |
|  | 电子不停车收费设备 | 车载设备（OBU） | 载波频率 频率容限 调制系数 占用带宽 位速率 协议符合性 互操作性 工作温度 | 经销单位（发行网点）； 新建和改扩建公路工程施工现场；生产企业。 | GB/T 20851-2007《电子收费 专用短程通信》； GB/T2828.4-2008 《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》； GB/T2828.11-2008 《计数抽样检验程序 第11部分：小总体声称质量水平的评定程序》； 《收费公路联网收费技术要求》（交通部2007年第35号公告）； 《收费公路联网电子不停车收费技术要求》（交通运输部2011年第13号公告）。 |
|  |  | 路侧设备（RSU） | 载波频率 频率容限 等效全向辐射功率 调制系数 占用带宽 前导码 互操作性 |  |  |
|  | 道路运输车辆北斗卫星定位车载终端 | 车载终端 | 1.功能要求：铭牌、文字图形及标志，自检功能，终端定位功能及性能，通信方式，盲区补报功能，驾驶员身份识别、车辆CAN总数据上传、车辆载货状态、图像、音频等信息采集功能，行驶记录功能、监听功能、休眠功能，人工报警、区域提醒、路线偏离提醒、超速提醒、疲劳行驶提醒、电瓶电压提醒、断电提醒、终端故障提醒、碰撞提醒、侧翻提醒等警示功能，注册、鉴权等终端管理功能，人机交互功能，多中心接入功能； 2.性能要求：可扩展性能、卫星模块定位性能、备用电池工作时间、耐电源电压极性反接性能、低压保护性能、耐机械振动（水平和垂直方向）、耐机械冲击、电磁兼容性能。 | 终端生产企业、车辆生产企业、服务企业。 | JT/T 794-2011《道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求》； JT/T 808-2011《道路运输车辆卫星定位系统终端通讯协议及数据格式》； 《道路运输车辆卫星定位系统北斗兼容车载终端通讯协议技术规范》（2013年第21号公告）； 《道路运输车辆卫星定位系统北斗兼容车载终端技术规范》（2013年第21号公告）。 |

附件2：

在建公路交通运输产品基本情况表

填表单位：

| 序号 | 在建项目名称及建设单位 | 工程概况 | 应用的 交通产品 | 数量 | 各标段桩号 | 产品预计生产完成时间 | 产品预计到场时间 | 生产单位名称 | 施工单位名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起止桩号 | 预计通车时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：              联系电话：                   填表时间：

科技司联系方式：010-65292100；电子邮件：liqi@mot.gov.cn  zhaoxiaohui526@sina.com

附件3：

2015年交通运输产品质量行业监督抽查检验机构信息及抽查产品一览表

| 序号 | 承检机构名称 | 抽查范围及产品 | 联系人信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家道路及桥梁质量监督检验中心 | 全国范围内：道路用沥青、桥梁支座 | 严二虎、卢达义 电 话：010-62079584、62079561 传 真：010-62075650 |
| 2 | 国家交通安全设施质量监督检验中心 | 全国范围内：公路波形梁钢护栏、高密度聚乙烯硅芯塑料管、突起路标、电子不停车收费设备 | 陆宇红、何京一 电话：010-62057973、62079718 传真：010-62017616 |
| 3 | 交通运输部科学研究院交通工程检测中心 | 全国范围内：公路波形梁钢护栏、桥梁支座、高密度聚乙烯硅芯塑料管、道路运输车辆北斗卫星定位车载终端 | 茅 内、刘晓新 电话：010-58278130 传 真：010-58278927 |
| 4 | 交通运输通信信息工程质量检测中心 | 全国范围内：高密度聚乙烯硅芯塑料管、道路运输车辆北斗卫星定位车载终端 | 秦 律、王 醒 电 话：010-65293506、65293681 传 真：010-65293591 |
| 5 | 交通部汽车挂车质量监督检验测试中心 | 全国范围内：道路运输车辆北斗卫星定位车载终端 | 牛会明、仝晓平 电 话：010-61583324、 010-61583481 传 真：010-61585490 |
| 6 | 北京市公路工程质量检测中心 | 北京市内：道路用沥青 | 张 涛 电 话：010-87502225-8732 传 真：010-87501879 |
| 7 | 天津市市政工程质量检测中心 | 天津市内：道路用沥青、公路波形梁钢护栏、桥梁支座 | 李美丹 电 话：022-59092040-6026 传 真：022-58092031 |
| 8 | 河北省交通规划设计院试验检测室 | 河北省内：道路用沥青、公路波形梁钢护栏、桥梁支座 | 史文娟 电 话：0311-83805472 传 真：0311-83058757 |
| 9 | 山西省交通建设工程质量检测中心（有限公司） | 山西省内：道路用沥青、公路波形梁钢护栏、桥梁支座、高密度聚乙烯硅芯塑料管、突起路标 | 杜蓉华 电 话：0351-7635196-608 传 真：0351-7072606 |
| 10 | 辽宁省交通规划设计院试验检测中心 | 辽宁省内：道路用沥青 | 楚亚慧 电 话：024-29806230 传 真：024-29806300 |
| 11 | 辽宁公路试验检测中心 | 辽宁省内：公路波形梁钢护栏、桥梁支座 | 刘 洋 电 话：024-2450538 传 真：024-24506090 |
| 12 | 苏交科集团股份有限公司工程检测中心 | 江苏省内：公路波形梁钢护栏、高密度聚乙烯硅芯塑料管、突起路标 | 吴晶晶 电 话：025-86576467 传 真：025-86576666 |
| 13 | 江苏森淼工程质量检测有限公司 | 江苏省内：道路用沥青 | 王芮文 电 话：15605280908 传 真：0511-83362991 |
| 14 | 江苏省交通规划设计院股份有限公司工程质量检测中心 | 江苏省内：桥梁支座 | 王 成 电 话：025-84202066-6415 传 真：025-84405744 |
| 15 | 浙江交科工程检测有限公司 | 浙江省内：道路用沥青、公路波形梁钢护栏 | 姚新波 电 话：0571-83789740 传 真：0571-83789650 |
| 16 | 福建省高速公路达通检测有限公司 | 福建省内：公路波形梁钢护栏、桥梁支座 | 张丽宏 电 话：0591-38209803 传 真：0591-38209809 |
| 17 | 福建省公路工程试验检测中心站 | 福建省内：道路用沥青、高密度聚乙烯硅芯塑料管 | 钟福增 电 话：0591-87078621 传 真：0591-83351604 |
| 18 | 山东省交通科学研究院 | 山东省内：道路用沥青、公路波形梁钢护栏 | 林荔萍 电 话：0531-85903813 传 真：0531-85901980 |
| 19 | 四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院 | 四川省内：道路用沥青、公路波形梁钢护栏、桥梁支座、高密度聚乙烯硅芯塑料管 | 李 蒙 电 话：13908182314 传 真：028-82766391 |

附件4：

交通运输产品质量行业监督抽查情况调查表

| 被抽查产品名称及型号 |  |
| --- | --- |
| 生产企业名称 |  |
| 填表人 |  | 联系电话 |  |
| 抽查地点或项目名称 |  |
| 抽查数量或批次 |  | 抽查日期 |  |
| 检测机构名称 |  |
| 抽查人员 |  |
| 对 抽 查 工 作 的 评 价 |  | 总体评价 | 科学性 | 公正性 | 责任感 | 廉洁自律 | 在相应栏目中打“√” |
|  | 好 |  |  |  |  |  |  |
|  | 较好 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一般 |  |  |  |  |  |  |
|  | 差 |  |  |  |  |  |  |
|  | 说明： |
| 需要说明的其他问题： |

说明：1.被抽查企业及相关单位均可填写此表格，如需要可作文字说明，可另附纸填写。

2.表格直接邮寄或传真至部科技司标准化管理处，地址：北京市建国门内大街11号，邮编：100736，电话：010-65292199、65292100，传真：010-65292100。电子邮件：liqi@mot.gov.cn

（单位公章）

填表日期：      年   月   日