附件7

交通运输部2016年度交通运输产品（路面标线涂料）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数(袋) | 抽样样本数(组) | 按标准JT/T280－2004判定 | 按JT/T495-2014判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |
|  | 北京正道天宇交通设施有限公司 | 湖南环达公路桥梁建设总公司 | 吉林鹤大高速公路雁大段K583+200路段料场（白色热熔反光型） | 40 | 4 | 4 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 山东路美交通设施有限公司 | 北京市高速公路交通工程有限公司 | 京台高速公路（北京段）K0+133～K27+160路段生产企业存料库房（白色热熔反光型） | 800 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 南宁市高科交通设施有限公司 | 贵州桥梁建设集团有限责任公司 | 贵州息烽至黔西高速公路K1+056～K90+203.952路段K25+000料场（白色热熔反光型） | 300 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 宁夏路达交通设施服务有限公司 | 中国铁建大桥工程局集团青银高速改扩建项目第6合同段 | 宁夏青银高速公路宁东至银川段改扩建项目K1496+700～K1499+200路段交安6标库房（白色热熔反光型） | 400 | 20 | 14 | 6 | 软化点 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 河北顺达交通工程有限公司 | 中铁十四局集团青银高速改扩建项目第一合同段 | 宁夏青银高速改扩建宁东至银川段项目第一合同段K1442+000～K1453+100路段一标料场（白色热熔反光型） | 70 | 7 | 7 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 河北路辉交通设施有限公司 | 中铁十八局集团有限公司 | 宁夏青银高速改扩建宁东至银川段第二合同段K1453+100～K1465+000路段库房（白色热熔反光型） | 40 | 4 | 4 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 山西长达交通设施有限公司 | 中铁京新高速临白段（阿盟境内）LBAMSG-2项目总承包管理部 | 内蒙古京新高速公路临白段（阿盟境内LBAMSG-2）K581+000～K610+000路段K248+300料场处（白色热熔反光型） | 80 | 8 | 8 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 山西长达交通设施有限公司 | 中铁京新高速临白段（阿盟境内）LBAMSG-2项目总承包管理部 | 内蒙古京新高速公路临白段（阿盟境内LBAMSG-2）K180+000～K532+150路段K248+300料场处（白色热熔突起型） | 80 | 8 | 8 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 厦门市科发交通工程有限公司 | 陕西路桥集团有限公司 | 江西铜鼓至万载高速公路新建工程JT1标K0+000～K21+840路段铜鼓县江头村一标料场（白色热熔反光型） | 400 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 衡水市鸿途交通设施有限公司 | 江苏中路交通发展有限公司铜鼓至万载高速公路JT2标项目经理部 | 江西铜鼓至万载高速公路K21+840～K41+960路段2标料场（香源乡）（白色热熔反光型） | 1000 | 20 | 12 | 8 | 玻璃珠含量 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 衡水市鸿途交通设施有限公司 | 江苏中路交通发展有限公司铜鼓至万载高速公路JT2标项目经理部 | 江西铜鼓至万载高速公路K21+840～K41+960路段2标料场（香源乡）（白色热熔突起型） | 800 | 20 | 0 | 20 | 抗压强度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 江西宏伟交通工程有限公司 | 周口市公路交通设施有限公司 | 江西省铜万高速公路项目JT3标K41+960～K68+796路段3标料场（白色热熔反光型） | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 江西宏伟交通工程有限公司 | 周口市公路交通设施有限公司 | 江西省铜万高速公路项目JT3标K41+960～K68+796路段3标料场（白色热熔突起型） | 800 | 20 | 0 | 20 | 亮度因数、 玻璃珠含量 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 江苏高新交通设施有限公司 | 河北龙威交通工程有限公司 | 江西资溪花山界（赣闽界）至里木高速公路K0+000～K38+565路段K5+230料场（白色热熔反光型） | 800 | 20 | 0 | 20 | 亮度因数 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 江西省公路管理局反光路标厂 | 江苏兴路交通工程有限公司东昌高速公里JT1标项目经理部 | 江西东乡至昌傅高速公路新建工程K0+000～K34+618路段K9+700料场（白色热熔反光型） | 800 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 南昌市华鑫道路设施工程有限公司 | 江西交通工程开发有限公司 | 江西省东乡至昌傅高速公路建设项目K37+100～K80+000路段2标料场处（白色热熔反光型） | 400 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 南京鑫亮交通设施有限公司 | 常州常新道路工程材料有限公司 | 江西东乡至昌傅高速建设项目K80+000～K111+100路段K90JT3标料场（白色热熔反光型） | 800 | 20 | 6 | 14 | 玻璃珠含量 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 江西公路交通工程有限公司 | 哈尔滨弘亿公路设施工程安装有限公司 | 江西东乡至昌傅高速公路K111+100～K135+800路段渡桥村料场（白色热熔反光型） | 400 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 江西公路交通工程有限公司 | 江西井冈路桥（集团）有限公司 | 江西东乡至昌傅高速公路K135+800～K154+581路段双金林场料场（白色热熔反光型） | 400 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 广州市盛达交通设施有限公司 | 广东新粤交通投资有限公司 | 广东江门至罗定高速公路交通安全设施第三合同段K102+660～K147+227路段云浮镇安料场（白色热熔反光型） | 40 | 4 | 4 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 浙江金安交通科技有限公司 | 湖北省路桥集团有限公司 | 广东江门至罗定高速公路K10+204～K50+650路段宅梧互通AK1+600（白色热熔反光型） | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 广州中路达交通设施有限公司 | 山东省路桥集团有限公司 | 广东江门至罗定高速公路K50+560～K59+560、K84+500～K102+660路段二标仓库（白色热熔反光型） | 80 | 8 | 6 | 2 | 玻璃珠含量 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 广西兄弟路标涂料有限公司 | 广东省长大公路工程有限公司 | 广东广佛肇高速公路K2+900～K39+600、K80+373～K179+412路段德庆官圩LM2-2仓库（白色热熔反光型） | 80 | 8 | 8 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 广东添虹交通工程有限公司 | 辽宁省路桥建设第一有限公司 | 广东省潮州至惠州高速公路项目JA4交通安全设施工程K171+000～K247+900路段增光镇仓库（白色热熔反光型） | 40 | 4 | 4 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 营口路腾交通设施有限公司 | 江苏金阳交通工程有限公司 | 甘肃省临渭高速K116+000料厂 | 500 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 山东路美交通设施有限公司 | 北京市高速公路交通工程有限公司 | 北京市京台高速公路（北京段）工程交通安全设施标段 | 100 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 山东路美交通设施有限公司 | 北京市高速公路交通工程有限公司 | 北京市京台高速公路（北京段）工程交通安全设施标段 | 100 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / |
| 1 | 河北路辉交通设施有限公司 | 天津市政公路设备工程有限公司 | 天津市津汉高速公路（西外环高速-汉蔡路）工程 | 400 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
| 2 | 蠡县征途涂料科技有限公司 | 天津第七市政公路工程有限公司 | 天津市天津国家会展中心海河通道照明、交通工程标段 | 20 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / |
| 1 | 沙河市飞耀交通设施有限公司 | 沙河市飞耀交通设施有限公司 | 山西省高平河西村交安一标项目部料场 | 35 | 4 | 4 | 0 | / | 合格 | / |
| 1 | 南京鑫亮交通设施有限公司 | 南京金长江交通设施有限公司 | 江苏盐丰高速K30+000 | 2000 | 40 | 40 | 0 | / | 合格 | / |
| 2 | 南通亚伦化工有限公司 | 江苏平山交通设施有限公司 | 江苏盐丰高速K36+000 | 2000 | 40 | 40 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 江苏鑫瑞公路交通工程有限公司 | 河北远征交通设施有限公司 | 江苏泰高高速TG-31-1标项目部 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 江苏无锡交通设施有限公司 | 江苏无锡交通设施有限公司 | 江苏泰高高速TG-32-1标项目部 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
| 1 | 泉州市畅亮交通设施有限公司 | 中交第一公路工程局有限公司 | 福建省沈海复线宁德漳湾至连江浦口高速公路（宁德境）B1合同段沥青拌和站 | 100 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / |
| 2 | 福建省培联交通工程有限公司 | 浙江省交通工程建设集团有限公司 | 福建省泉南高速公路大田上京互通及接线工程B合同段上京互通收费站 | 15 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / |
| 1 | 成都达安科技有限公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司JA2标 | 四川省巴南广高速马鞍互通连接线 | 13600 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |