附件6

交通运输部2017年度交通运输产品（高密度聚乙烯硅芯塑料管）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数（盘） | 抽样样本数（组） | 按JT/T496-2004判定 | 按JT/T495-2014判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |
|  | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 广东飞达交通工程有限公司 | 青海省花石峡至久治公路花大段阿尼玛卿收费站（1#、2#）、K137+560右幅（3#）处 | 5 | 3 | 0 | 3 | 结构尺寸、环刚度、断裂伸长率、耐落锤冲击性能 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 浙江舟通新材料科技有限公司 | 江苏铁电交通科技集团有限公司 | 陕西省汉中至陕川界高速公路喜神坝至小坝路段（K353+400）处 | 3 | 1 | 0 | 1 | 结构尺寸 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 河南中天高新智能科技开发有限责任公司 | 陕西省宝鸡至汉中高速公路坪坎至汉中段K199+300处 | 3 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 陕西一通通信设备有限公司 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 云南省红河州新安所至鸡街高速公路杨家寨机电库房 | 32 | 3 | 0 | 3 | 环刚度、拉伸强度、耐落锤冲击性能 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 云南康迪科技有限公司 | 云南省小勐养至磨憨公路改扩建工程藤蔑山隧道左幅入口（新线）处 | 3 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 山东阳谷恒泰实业有限公司 | 中交第四公路工程局有限公司 | 广西壮族自治区梧柳高速路面E标（K190+200料场） | 4 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 广西路建集团有限公司 | 广西壮族自治区梧柳高速路面D标（K156+900料场） | 3 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 湖南明塑塑业科技有限公司 | 中交第二航务工程局有限公司 | 广西壮族自治区梧柳高速路面B标（K64+980秦川河大桥桥头） | 3 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 荆州亮诚科技股份有限公司 | 重庆渝信路桥发展有限公司 | 重庆市南川至贵州道真高速（重庆段）K32处 | 3 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 贵州亚塑管业有限公司 | 中铁二十一局集团电务电化工程有限公司 | 贵州省安紫高速双堡镇料场 | 3 | 3 | 0 | 3 | 结构尺寸 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 山东帝龙管业有限公司 | 四川路桥建设股份有限公司公路隧道分公司 | 贵州省江习古高速K44+324兴龙台大桥桥头 | 8 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 任丘市华凯通信设备有限公司 | 中冶交通建设集团有限公司 | 内蒙古大经高速K64+000 | 3 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 天津日腾飞管业有限公司 | 中铁三局集团霍永高速公路永和段五分部 | 山西省霍永高速公路永和县打石腰料库 | 12 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 山东阳谷恒泰实业有限公司 | 沈阳市政集团有限公司 | 辽宁省鹤大高速公路前阳互通立交工程 | 8 | 3 | 0 | 3 | 落锤冲击性能 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 山东阳谷恒泰实业有限公司 | 沈阳市政集团有限公司 | 辽宁省沈海高速公路汤岗子互通立交工程 | 12 | 3 | 1 | 2 | 落锤冲击性能 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
| 1 | 扬州市鸿信线路器材有限公司 | 南京交通工程有限公司 | 江苏省阜兴泰高速公路XHT21标项目部 | 80 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
| 2 | 扬州市兴隆塑料有限公司 | 中交一公局桥隧工程有限公司 | 江苏省阜兴泰高速公路K34+800人孔处 | 60 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / |
| 1 | 福建亚通新材料科技股份有限公司 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 福建省厦沙高速公路三明段B1标段 | 3 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / |
| 2 | 福建澳工塑胶电器有限公司 | 福建路桥建设有限公司 | 福建省厦沙高速公路三明段B2标段 | 3 | 3 | 2 | 1 | 结构尺寸、耐落锤冲击性能 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
| 3 | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 福建路桥建设有限公司 | 福建省厦沙公路泉州德化段工程B2合同段 | 10 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / |
| 4 | 扬州市鸿信线路器材有限公司 | 中交第一公路工程局有限公司 | 福建省厦蓉高速公路龙岩段改扩建工程 | 12 | 3 | 0 | 3 | 结构尺寸 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |