附件7

交通运输部2018年度交通运输产品（玻璃钢管箱）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数(米) | 抽样样本数(组) | 按标准GB/T24721.2－2009、JT/T1034-2016 判定 |  |  | 按JT/T495-2014判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |  |
|  | 浙江舟通新材料科技有限公司 | 吉林省科维交通工程有限公司 | 陕西省吴定高速K116+290右幅、K89+010右幅 | 1000 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | 聚氨酯 复合桥架 |
|  | 杭州天允科技有限公司 | 吉林省科维交通工程有限公司 | 陕西省吴定高速K89+000右幅 | 1000 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | 聚氨酯 复合桥架 |
|  | 郑州铁源复合材料有限公司 | 吉林省科维交通工程有限公司 | 陕西省吴定高速K116+140右幅 | 1000 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | 聚氨酯 复合桥架 |
|  | 郑州铁源复合材料有限公司 | 北京路安交通科技发展有限公司 | 陕西省柞山高速K5+630~K5+830东坪大桥右幅 | 200 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | 聚氨酯 复合桥架 |
|  | 浙江舟通新材料科技有限公司 | 北京路安交通科技发展有限公司 | 陕西省柞山高速K48+540上行匝道、K47+630左幅 | 1000 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | 聚氨酯 复合桥架 |
|  | 河北厚德安信科技科技发展有限公司 | 天津城建道桥工程有限公司 | 吉林省集双高速三标项目部实验室仓库 | 200 | 1 | 0 | 1 | 拉伸强度、弯曲强度、巴柯尔硬度、氧指数 | 不合格 |  | 玻璃纤维增强 塑料管箱 |
|  | 山东帝龙管业有限公司 | 北京瑞华赢科技发展有限公司 | 贵州省德务高速K24+050~K24+350 | 1000 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | 聚氨酯 复合桥架 （PCT 250×150×2） |
|  | 山东帝龙管业有限公司 | 北京瑞华赢科技发展有限公司 | 贵州省德务高速K24+050~K24+350 | 1000 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | 聚氨酯 复合桥架 （PCT 306×160×2） |
|  | 浙江舟通新材料科技有限公司 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 河南省三淅高速豫晋界至灵宝段MYK4+220跨线桥处 | 200 | 1 | 0 | 1 | 拉伸强度、弯曲强度、氧指数 | 不合格 |  | 玻璃纤维增强 塑料管箱 |
|  | 云南扬鑫建筑设施制造有限责任公司 | 云南云岭高速交通科技集团 | 云南省景文高速K5+428处 | 1000 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | 聚氨酯 复合桥架 |
|  | 浙江舟通新材料科技有限公司 | 云南云岭高速交通科技集团 | 云南省昆明绕城南段K28+170处 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 氧指数 | 不合格 |  | 玻璃纤维增强 塑料管箱 |
|  | 云南扬鑫建筑设施制造有限责任公司 | 云南云岭高速交通科技集团 | 云南省滇中城市经济圈高速公路网功山至东川高速公路功山立交桥 | 1000 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | 聚氨酯 复合桥架 |
|  | 浙江舟通新材料科技有限公司 | 中国路桥集团西安实业发展有限公司 | 江西省广吉高速K78+480坑口桥右幅 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 氧指数 | 不合格 |  | 聚氨酯 复合桥架 |
|  | 金华鸿威通讯器材有限公司 | 成都市路桥工程股份有限公司 | 江西省广吉高速K113+200处 | 700 | 1 | 0 | 1 | 氧指数 | 不合格 |  | 聚氨酯 复合桥架 |
|  | 杭州天允科技有限公司 | 紫光捷通科技有限公司 | 广东省龙川至怀集连英段K249连江大桥处左幅 | 1000 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | 聚氨酯 复合桥架 |
|  | 杭州天允科技有限公司 | 紫光捷通科技有限公司 | 广东省龙川至怀集连英段K241井新隧道口 | 1000 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | 聚氨酯 复合桥架 |
|  | 杭州天允科技有限公司 | 北京公科飞达交通工程有限公司 | 广东省龙川至怀集连英段K169+550周村大桥 | 1000 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | 聚氨酯 复合桥架 （PCT 250×150×2） |
|  | 杭州天允科技有限公司 | 北京公科飞达交通工程有限公司 | 广东省龙川至怀集连英段K169+550周村大桥 | 1000 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | 聚氨酯 复合桥架 （PCT 200×100×2） |
|  | 杭州天允科技有限公司 | 新大陆数字技术有限公司 | 广东省仁化（湘粤界）至博罗公路仁新 K286+205荔竹隧道 | 1000 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | 聚氨酯 复合桥架 |
|  | 杭州天允科技有限公司 | 新大陆数字技术有限公司 | 广东省仁化（湘粤界）至博罗公路仁新 K286+200谢屋大桥上 | 1000 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | 聚氨酯 复合桥架 |
|  | 杭州天允科技有限公司 | 北京公科飞达交通工程有限公司 | 广东省仁化（湘粤界）至博罗公路仁新 K287+370江屋1号大桥右幅 | 1000 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | 聚氨酯 复合桥架 |
| 注： 1、GB/T 24721.2-2009《公路用玻璃纤维增强塑料产品 第2部分：管箱》； 2、JT/T 1034-2016《公路用聚氨酯复合电缆桥架》； 3、JT/T 495-2014《路交通安全设施质量检验抽样方法》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |