附件6

交通运输部2019年度交通运输产品（路面标线用玻璃珠）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数(袋) | 抽样样本数(组) | 按标准GB/T 24722-2009判定 | 按JT/T495-2014判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |  |
|  | 浙江兄弟路标涂料有限公司 | 中交路桥建设有限公司 | 北京市新机场高速公路（南五环~新机场）K30+800桥下 | 80 | 8 | 8 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 永清县城内奥光玻璃珠厂 | 天津市公路工程总公司 | 天津市九园公路（武清宝坻界-武清北辰界）改建工程 施工单位存料库房 | 80 | 8 | 0 | 8 | 粒径分布、 成圆率 | 不合格 | 已整改，经确认合格 | / |
|  | 锦州金光交通设施材料有限公司 | 中铁十九局集团有限公司 | 内蒙古自治区国道302线三岔至阿尔山段公路二期工程三项目部料场 | 40 | 4 | 3 | 1 | 粒径分布 | 不合格 | 已整改，经确认合格 | / |
|  | 前郭县德威玻璃制品有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 吉林省珲乌高速公路吉林至机场段改扩建工程K446+500处 | 60 | 5 | 0 | 5 | 粒径分布、 成圆率 | 不合格 | / | 工程项目已更换生产企业 |
|  | 安徽拓力工程材料科技有限公司 | 湖南高速公路配套设施有限公司 | 安徽省京台高速公路方兴大道至马堰段改扩建工程交安3标项目部 | 20 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 廊坊市路美玻璃制品有限公司 | 安徽天洋交通工程有限公司 | 安徽省芜合高速公路林头至陇西段改扩建工程项目部存料场 | 40 | 4 | 0 | 4 | 粒径分布、 成圆率 | 不合格 | 已整改，经确认合格 | / |
|  | 锦州金光交通设施材料有限公司 | 福建路桥建设有限公司 | 福建省福州绕城高速公路东南段B4合同段存放库房 | 40 | 4 | 4 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 浙江兄弟路标涂料有限公司 | 中铁十二局集团第一工程有限公司 | 福建省福州绕城高速公路东南段B3合同段YK42+930料场 | 30 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北驰野玻璃珠有限公司 | 福建路桥建设有限公司 | 湖北省香溪长江公路大桥秭归收费站广场 | 13 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北驰野玻璃珠有限公司 | 麦岛建设发展有限公司 | 河北省延崇高速公路河北段JA5赤诚县大海陀乡料场 | 20 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 锦州金光交通设施材料有限公司 | 中交路桥建设有限公司 | 河北省延崇高速公路河北段JA6 K78+078料场 | 25 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 注： 1、GB/T 24722-2009《路面标线用玻璃珠》； 2、JT/T 495-2014《公路交通安全设施质量检验抽样方法》。 |