附件11

交通运输部2019年度交通运输产品（预应力混凝土用钢绞线）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数 | 按标准GB/T 5224-2014判定 | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 批是否合格 | 不合格项 |  |  |
|  | 辽宁通达建材实业有限公司 | 中国公路工程咨询集团有限公司/中交一公局厦门工程有限公司 | 海南省白沙快速出口路阜龙钢筋加工场 | 0.103吨 | 3根 | 合格 | / | / | / |
|  | 四平金越钢绞线有限公司 | 中铁十六局集团有限公司 | 海南省中铁十六局RCTJ2标梁厂 | 8.828吨 | 3根 | 合格 | / | / | / |
|  | 天津市宇恒预应力钢绞线制造有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 河南省中建八局台辉项目黄河特大桥2#钢筋加工厂 | 33.568吨 | 3根 | 合格 | / | / | / |
|  | 湖北福星新材料科技有限公司 | 湖南路桥建设集团有限责任公司济阳高速JYTJ-2标 | 河南省湖南路桥建设集团有限责任公司济阳二标梁板场钢筋加工场；河南省湖南路桥建设集团有限责任公司济阳二标拌合站钢筋棚 | 10.142吨 | 3根 | 合格 | / | / | / |
|  | 兰州斯凯特路桥预应力技术开发有限公司 | 新疆北新路桥集团股份有限公司 | 青海省国道213线祁连县城叉路至大通河段公路K3+300 1号预制厂 | 7.521吨 | 3根 | 合格 | / | / | / |
|  | 天津市运成钢绞线制造有限公司 | 天津鑫路桥建设工程有限公司 | 邦喜公路（津冀界-五龙山大道）改建工程1标段 | 35吨 | 6根 | 合格 | / | / | / |
|  | 天津市运成钢绞线制造有限公司 | 天津鑫路桥建设工程有限公司 | 仓桑公路(平宝公路～津冀界)改建工程1标段 | 22吨 | 6根 | 合格 | / | / | / |
|  | 康业钢丝（天津）有限公司 | 天津市雍阳公路工程有限公司 | 九园公路（武清宝坻界-武清北辰界）改建工程 | 41.002吨 | 6根 | 合格 | / | / | / |
|  | 天津市宇恒预应力钢绞线制造有限公司 | 中电建路桥集团有限公司津石高速公路JSLQ-7合同 | 河北省天津至石家庄国家高速公路津冀界至保石界段JSLQ-7合同梁场 | 32.124吨 | 3根 | 合格 | / | / | / |
|  | 威海银兴预应力线材有限公司 | 中电建路桥集团有限公司津石高速公路JSLQ-4合同 | 河北省天津至石家庄国家高速公路津冀界至保石界段JSLQ-4合同梁场 | 59.206吨 | 3根 | 合格 | / | / | / |
|  | 天津冶金集团中兴盛达钢业有限公司 | 成都华川公路工程建设集团有限公司津石高速公路JSLQ-5合同 | 河北省天津至石家庄国家高速公路津冀界至保石界段JSLQ-5合同梁场 | 56.858吨 | 3根 | 合格 | / | / | / |
|  | 天津市春鹏预应力钢绞线有限公司 | 邢台路桥建设总公司 | 河北省迁曹高速公路二合同梁场 | 20.114吨 | 3根 | 合格 | / | / | / |
|  | 山西锦华钢绞线机械制造有限公司 | 山西路桥第一工程有限责任公司 | 山西省太原市东二环高速公路一分部2#梁场 | 5吨 | 3根 | 合格 | / | / | / |
|  | 山西锦华钢绞线机械制造有限公司 | 山西路桥第一工程有限责任公司路基ZB二分部 | 山西省太原市东二环高速公路二分部预制梁场 | 21吨 | 3根 | 合格 | / | / | / |
|  | 河北通力金属制品有限公司 | 中铁二局山西静兴高速土建7标 | 山西省静兴高速公路土建7标预制梁场 | 13吨 | 3根 | 合格 | / | / | / |
|  | 河北通力金属制品有限公司 | 中铁二局山西静兴高速土建7标 | 山西省静兴高速公路土建7标预制梁场 | 12吨 | 3根 | 合格 | / | / | / |
|  | 河南恒星钢缆股份有限公司 | 中铁六局集团太原铁路建设有限公司 | 山西省静兴高速公路土建2标1#梁场 | 27吨 | 3根 | 合格 | / | / | / |
| 1 | 辽宁通达建材实业有限公司 | 中铁十九局集团有限公司 | 内蒙古自治区国道302线三岔至阿尔山段公路二期工程三分部梁场（K229+000） | 9盘 | 3根 | 合格 | / | / | / |
| 2 | 天津市海达伟业钢绞线股份有限公司 | 中铁十九局集团有限公司 | 内蒙古自治区绥芬河至满洲里国家高速公路海拉尔至满洲里段公路工程一分部梁场（K1387+500） | 10盘 | 3根 | 合格 | / | / | / |
| 3 | 天津隆恒预应力钢绞线有限公司 | 呼和浩特市公路工程局有限责任公司 | 内蒙古自治区国道110线呼和浩特至毕克齐段一级公路项目白石头沟大桥（K530+695） | 10盘 | 3根 | 合格 | / | / | / |
| 1 | 辽宁通达建材实业有限公司 | 中国中铁股份有限公司ST01合同段GQ-02工区 | 吉林省双辽至洮南高速公路2工区预制场 | 58吨 | 3根 | 合格 | / | / | / |
| 2 | 天津市春鹏预应力钢绞线有限公司 | 中国中铁股份有限公司ST01合同段GQ-01工区 | 吉林省双辽至洮南高速公路1工区钢筋加工场 | 59吨 | 3根 | 合格 | / | / | / |
| 1 | 江阴法尔胜钢制品有限公司 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 江苏省省道333高邮东段改扩建工程现场仓库 | 8盘 | 3根 | 合格 | / | / | / |
| 2 | 张家港新华预应力钢绞线有限公司 | 中铁二十五局集团有限公司 | 江苏省溧阳至高淳高速公路（常州段）LYG-LY1标仓库 | 16盘 | 3根 | 合格 | / | / | / |
| 3 | 张家港新华预应力钢绞线有限公司 | 中铁十五局集团有限公司 | 江苏省无锡至南通过江通道公路接线工程XT-ZJG3标钢筋场 | 3盘 | 3根 | 合格 | / | / | / |
| 1 | 浙锚科技股份有限公司 | 中交第三公路工程局有限公司 | 浙江省文成至泰顺(浙闽界)工程第WTJJ-2标1#梁场 | 20.56吨 | 3根 | 合格 | / | / | / |
| 2 | 浙锚科技股份有限公司 | 中铁隧道局集团有限公司 | 浙江省杭绍台高速公路绍兴金华段工程HST-TJ08合同段预制场 | 8.138吨 | 3根 | 合格 | / | / | / |
| 3 | 江西新华金属制品有限责任公司 | 浙江交工集团股份有限公司 | 浙江省钱江通道及接线项目北接线段PPP工程预制场 | 22.112吨 | 3根 | 合格 | / | / | / |
|  | 江苏普菲卡特科技有限公司 | 安徽省路港工程有限责任公司（02标） | 安徽省合安高速改扩建项目（02标）1号拌和站钢筋加工厂 | 20盘 | 3根 | 合格 | / | / | / |
|  | 江阴法尔胜钢铁制品有限公司 | 安徽中桥建设集团有限公司 | 安徽省S361店前至水吼（潜山段）公路改建工程A01标梁场 | 9盘 | 3根 | 合格 | / | / | / |
|  | 山东经纬钢帘线科技有限公司 | 中铁二十四局安徽工程有限公司 | 安徽省S310霍邱至众兴一级公路改建工程02标预制梁场 | 10盘 | 3根 | 合格 | / | / | / |
|  | 天津市海达伟业钢绞线股份有限公司 | 安徽省新路建设工程集团有限责任公司 | 安徽省合肥市绕城高速公路南淝河路（重庆路）互通立交工程AⅡ号现浇箱梁上部结构施工现场 | 9盘 | 3根 | 合格 | / | / | / |
|  | 天津市银丰钢绞线股份有限公司 | 安徽路达公路工程有限责任公司 | 安徽省S205/S410铜城至冶山段一级公路改建工程新白塔河大桥梁场 | 17盘 | 3根 | 合格 | / | / | / |
|  | 江西新华金属制品有限责任公司 | 新疆北新路桥集团股份有限公司 | 福建省国高网莆炎高速公路永泰梧桐至尤溪中仙段公路（福州段）A1合同段 | 4盘 | 3根 | 合格 | / | / | / |
|  | 江西新华金属制品有限责任公司 | 中交一公局集团有限公司 | 福建省国高网莆炎高速公路永泰梧桐至尤溪中仙段公路（福州段）A4合同段 | 3盘 | 3根 | 合格 | / | / | / |
|  | 天津同鑫晟工贸有限公司 | 中铁十八局集团有限公司 | 福建省国高网莆炎高速公路永泰梧桐至尤溪中仙段公路（福州段）A6合同段 | 12盘 | 3根 | 合格 | / | / | / |
|  | 福建明光同鑫晟金属制品有限公司 | 中铁十七局集团第六工程有限公司 | 福建省莆炎高速公路三明境尤溪中仙至建宁里心段工程YA1标段 | 3盘 | 3根 | 合格 | / | / | / |
|  | 福建明光同鑫晟金属制品有限公司 | 中铁十局集团第三工程有限公司 | 福建省莆炎高速公路三明境尤溪中仙至建宁里心段工程YA2标段 | 4盘 | 3根 | 合格 | / | / | / |
|  | 天津市宇恒预应力钢绞线制造有限公司 | 中铁十六局集团有限公司 | 福建省莆炎高速公路三明境尤溪中仙至建宁里心段工程YA3标段 | 11盘 | 3根 | 合格 | / | / | / |
|  | 天津大强钢铁有限公司 | 中交二公局第四工程有限公司 | 福建省莆炎高速公路三明境尤溪中仙至建宁里心段工程YA4标段 | 4盘 | 3根 | 合格 | / | / | / |
| 1 | 江西新华金属制品有限责任公司 | 浙江交工集团股份有限公司 | 江西省萍乡至莲花高速公路项目A2标梁厂加工厂 | 51.632吨 | 3根 | 合格 | / | / | / |
| 2 | 江西新华金属制品有限责任公司 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 江西省萍乡至莲花高速公路项目A3标梁场 | 47.922吨 | 3根 | 合格 | / | / | / |
| 3 | 江西新华金属制品有限责任公司 | 蓝海建设集团有限公司 | 江西省G238于都三门至水坞段公路改建工程建设项目A2标凹背桥 | 7.5吨 | 3根 | 合格 | / | / | / |
| 1 | 青岛瑞松钢缆有限公司 | 中铁二十五局京沪高速改扩建三标项目部 | 山东省京沪高速公路新泰至临沂（鲁苏界）段改扩建工程三标梁场 | 10盘 | 3根 | 合格 | / | / | / |
| 2 | 天津冶金集团中兴盛达钢业有限公司 | 青岛建工集团有限公司 | 山东省埕口（鲁冀界）至沾化公路工程项目三标梁场 | 10盘 | 3根 | 合格 | / | / | / |
| 3 | 天津德嘉预应力钢绞线有限公司 | 黑龙江农垦建工路桥有限公司东明黄河大桥TJ-4标 | 山东省东明黄河公路大桥工程TJ-4标项目部梁场 | 10盘 | 3根 | 合格 | / | / | / |
| 1 | 武汉钢铁江北集团金属制品有限公司 | 湖北长江路桥股份有限公司 | 湖北省沙市至公安高速公路工程杨家厂至孟家溪段虎渡河特大桥26#墩 | 50.180吨 | 3根 | 合格 | / | / | / |
| 2 | 武汉钢铁江北集团金属制品有限公司 | 湖北长江路桥股份有限公司 | 湖北省沙市至公安高速公路工程杨家厂至孟家溪段3#梁场 | 50.444吨 | 3根 | 合格 | / | / | / |
| 3 | 天津银龙预应力材料股份有限公司 | 中铁大桥局赤壁长江公路大桥项目经理部 | 湖北省赤壁长江公路大桥南岸2分部钢筋加工场 | 33.414吨 | 3根 | 合格 | / | / | / |
| 4 | 湖北福星新材料科技有限公司 | 中铁大桥局赤壁长江公路大桥项目经理部 | 湖北省赤壁长江公路大桥北岸1分部钢筋加工场 | 39.882吨 | 3根 | 合格 | / | / | / |
| 1 | 湖南湘辉金属制品有限公司 | 中交一公局厦门工程有限公司万州环线高速公路项目二分部 | 重庆市万州环线二分部钢筋场 | 18.895吨 | 3根 | 合格 | / | / | / |
| 2 | 贵州钢绳股份有限公司 | 贵州桥梁建设集团有限责任公司 | 重庆市南两NL6标钢筋加工房 | 32.945吨 | 3根 | 合格 | / | / | / |
| 1 | 天津市华永欣预应力钢丝有限公司 | 中交第一公路工程局有限公司 | 广西壮族自治区崇左至水口高速公路№CS-XH RK6+100西环梁场 | 8 盘 | 3根 | 合格 | / | / | / |
| 2 | 天津市钢铁集团有限公司 | 广西路桥工程集团有限公司 | 广西壮族自治区贺州至巴马高速公路（钟山至昭平段）四分部K51+800预制场 | 3盘 | 3根 | 合格 | / | / | / |
|  | 河南恒星钢缆股份有限公司 | 四川交投建设工程股份有限公司 | 四川省成乐高速公路扩容建设青龙场至眉山试验段青龙梁场 | 7盘 | 3根 | 合格 | / | / | / |
|  | 贵州钢绳股份有限公司 | 中国葛洲坝集团股份有限公司巴万高速公路第Ⅹ分部 | 四川省巴中至万源高速公路项目Ⅹ分部梁场 | 4盘 | 3根 | 合格 | / | / | / |
|  | 江西新华金属制品有限责任公司 | 中国葛洲坝集团股份有限公司巴万高速公路第Ⅸ分布 | 四川省巴中至万源高速公路项目Ⅸ分部梁场 | 3盘 | 3根 | 合格 | / | / | / |
|  | 天津冶金集团中兴盛达钢业有限公司 | 中国葛洲坝集团股份有限公司巴万高速公路第Ⅷ分部 | 四川省巴中至万源高速公路项目Ⅷ分部梁场 | 11盘 | 3根 | 合格 | / | / | / |
| 1 | 贵州钢绳股份有限公司 | 云南交投集团云岭建设有限公司 | 云南省思茅至澜沧高速公路二合同K62+247右副芒界下寨二号桥 | 18盘 | 3根 | 合格 | / | / | / |
| 2 | 河南恒丰钢缆有限公司 | 中建一局（集团）有限公司 | 云南省华丽高速公路（中件段）第14合同段灰坡特大桥梁场 | 9盘 | 3根 | 合格 | / | / | / |
| 1 | 江西新华金属制品有限责任公司 | 贵州省公路工程集团有限公司 | 宁夏回族自治区京藏高速公路石嘴山（蒙宁界）至中宁段改扩建平罗至四十里店段工程第JZ9标 | 3盘 | 3根 | 合格 | / | / | / |
| 2 | 江西新华金属制品有限责任公司 | 贵州省公路工程集团有限公司 | 宁夏回族自治区京藏高速公路石嘴山（蒙宁界）至中宁段改扩建平罗至四十里店段工程第JZ9标 | 3盘 | 3根 | 合格 | / | / | / |
| 注： 1、GB/T 5224-2014《预应力混凝土用钢绞线》 |