附件2

交通运输部2019年度交通运输产品（公路波形梁钢护栏立柱）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数（根） | 抽样样本数（根） | 按标准GB/T 31439.1-2015、 GB/T 31439.2-2015判定 | 按JT/T495-2014判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |  |
|  | 新疆八钢钢管有限责任公司 | 中交路桥建设有限公司 | 新疆维吾尔自治区京新高速公路G7新疆境内大黄山至乌鲁木齐段改扩建项目DWGJ-3合同段K732+500料场 | 1000 | 20 | 19 | 1 | 防腐层厚度 | 合格 | / | / |
|  | 成都新中联交通设施有限公司 | 核工业西南建设集团有限公司 | 新疆维吾尔自治区国道218线七十二团至则克台段公路工程QZ-1段K220+000料场 | 855 | 20 | 6 | 14 | 定尺长度、 防腐层厚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 | / |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 河南省公路工程局集团有限公司 | 河南省淮信高速公路息县至邢集段K98+800料场 | 418 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 青海省扎麻隆至倒淌河公路改扩建工程日月山收费站 | 480 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 陕西高速交通工贸有限公司 | 甘肃省渭源至武都高速公路建设项目（陇南段）临江铺互通仓库 | 893 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 山东宏利复合材料有限公司 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 上海市G228公路新建工程项目FXⅠ-2标K28+400 | 465 | 20 | 0 | 20 | 立柱壁厚 | 不合格 | 已整改，经确认合格 | / |
|  | 山东冠县力泰复合材料有限公司 | 上海公路桥梁（集团）有限公司 | 上海市G228公路（老龙泉港以东—鳗鲤泾）新建工程JSⅠ-3标胡庄公路与浦卫公路交叉口（西北） | 250 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 广东省交通发展有限公司 | 广东省汕（头）湛（江）高速公路清远清新至云浮新兴段黄田料场 | 400 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 淮安市伽德公路材料有限公司 | 西藏昊源交通工程有限公司 | 西藏自治区国道560线琼结至错那公路改建工程K47、K18 | 90 | 20 | 18 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 广东省交通发展有限公司 | 广东省汕（头）湛（江）高速公路清远清新至云浮新兴段黄田料场 | 1000 | 20 | 19 | 1 | 防腐层厚度 | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 潍坊东方交通设施工程有限公司 | 广东省龙川至紫金公路交通安全设施工程JA2合同段339省道跨线桥下料场 | 500 | 20 | 18 | 2 | 防腐层厚度、 定尺长度 | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 武汉中交交通工程有限责任公司 | 广东省河惠莞高速公路龙川至紫金段麻布岗服务区料场 | 1000 | 20 | 19 | 1 | 防腐层厚度 | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 湖南华鑫美好公路环境建设有限公司 | 湖南省南益高速公路交安第17合同段主线料场 | 1000 | 20 | 19 | 1 | 防腐层厚度 | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 贵州省公路工程集团有限公司三都至独山高速公路二期总承包第1合同段项目经理部 | 贵州省三都至独山高速公路K16+400 | 300 | 20 | 20 | / | / | 合格 | / | / |
|  | 河北新展交通设施有限公司 | 中交路桥建设有限公司 | 贵州省遵义至绥阳高速公路延伸线项目K38+700 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北新展交通设施有限公司 | 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 北京市新机场高速公路（南五环-北京新机场）工程 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北天创管业有限公司 | 陕西高速诚信交通工程有限公司 | 北京市延崇高速公路（北京段）工程 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北天创管业有限公司 | 陕西高速诚信交通工程有限公司 | 北京市延崇高速公路（北京段）工程 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北恒业交通设施有限公司 | 中电建路桥集团有限公司河北高速公路总承包部交安分部 | 河北省新乐至元氏高速公路郭村至拐角铺段改扩建工程K240+520处 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 中吉智能交通设施有限公司 | 鞍山公路工程有限公司 | 河北省延庆至崇礼高速公路河北段JA2合同料场 | 910 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河南中联交通产业发展有限公司 | 广东添虹交通工程有限公司 | 河北省延庆至崇礼高速公路河北段JA4合同料场 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 山西运城路桥有限责任公司 | 山西省省道小风线临晋镇至永济段改线工程项目部试验室 | 1694 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北路鑫交通设施有限公司 | 中铁十九局集团有限公司 | 内蒙古自治区绥芬河至满洲里国家高速公路海拉尔至满洲里段公路工程二分部料场（K1467+500） | 520 | 20 | 0 | 20 | 定尺长度、 防腐层外观 | 不合格 | 已整改，经确认合格 | / |
|  | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 中铁十九局集团有限公司 | 内蒙古自治区绥芬河至满洲里国家高速公路海拉尔至满洲里段公路工程一分部料场（K1373+300） | 470 | 20 | 19 | 1 | 防腐层外观 | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 中铁十九局集团有限公司 | 内蒙古自治区国道302线三岔至阿尔山段公路二期工程三分部梁场（K229+000） | 490 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 北京深华科交通工程有限公司 | 吉林省集双高速公路东平段建设项目G303国道料场 | 912 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 北京深华科交通工程有限公司 | 吉林省集双高速公路东平段建设项目G303国道料场 | 544 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 吉林省珲乌高速公路吉林至机场段改扩建工程K435+400存放场地 | 540 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 吉林省珲乌高速公路吉林至机场段改扩建工程K446+200存放场地 | 540 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 吉林省珲乌高速公路吉林至机场段改扩建工程K435+400存放场地 | 540 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 江苏省省道333线高邮东段改扩建工程现场仓库 | 400 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 江苏无锡交通设施有限公司 | 江苏省无锡至南通过江通道公路接线工程XT-31-1标现场 | 368 | 20 | 18 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 苏州交通工程集团有限公司 | 江苏省无锡至南通过江通道公路接线工程XT-32-1标现场 | 437 | 20 | 19 | 1 | 定尺长度 | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 江苏长城交通设施设备有限公司 | 江苏省无锡至南通过江通道公路接线工程XT-33-1标现场 | 855 | 20 | 19 | 1 | 定尺长度 | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 苏州交通工程集团有限公司 | 江苏省国道524线通常汽渡至常州三环段改扩建工程JA标 | 101 | 20 | 19 | 1 | 防腐层厚度 | 合格 | / | / |
|  | 冠县鸿孚交通设施有限公司 | 安徽水利开发有限公司 | 安徽省G206小关至桐城段公路改（扩）建工程K154+900施工现场（左幅） | 320 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 冠县天成交通设施有限公司 | 安徽昌达道路设施工程有限责任公司 | 安徽省省道206和县乌江至太阳河段改建工程K4+277现场 | 300 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 山东冠县北方管业有限公司 | 福建路桥建设有限公司 | 福建省福州绕城公路东南段B4合同段 | 1000 | 20 | 18 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / | / |
|  | 罗源鑫顺金属制品有限公司 | 中铁十二局集团第一工程有限公司 | 福建省福州绕城公路东南段B3合同段 | 1000 | 20 | 19 | 1 | 防腐层厚度 | 合格 | / | / |
|  | 河北天创管业有限公司 | 浙江交工集团股份有限公司 | 福建省福州绕城公路东南段B2合同段 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 滕州市金恒大交通设施有限责任公司 | 山东省路桥集团有限公司 | 山东省岚山至菏泽公路临枣至枣木高速工程k12+100中央左幅 | 350 | 20 | 19 | 1 | 防腐层厚度 | 合格 | / | / |
|  | 河北天创管业有限公司 | 山东省高速路桥养护有限公司 | 山东省长深高速高青至广饶段工程k22+300中央右幅 | 350 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北盛泰制管有限公司 | 湖北粤阳建设工程有限公司 | 山东省东明黄河公路大桥工程k48+200右幅路侧 | 950 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 山东东方路桥建设总公司 | 山东省京沪高速公路新泰至临沂（鲁苏界）段改扩建工程k596+500右幅路侧 | 280 | 20 | 19 | 1 | 防腐层外观 | 合格 | / | / |
|  | 山东立志高速公路材料有限公司 | 中铁四局集团有限公司 | 山东省京沪高速公路新泰至临沂（鲁苏界）段改扩建工程k569+600左幅路侧 | 300 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 1 | 河北泽成交通设施有限公司 | 福建路桥建设有限公司 | 湖北省秭归长江大桥秭归县屈原镇交安材料仓库 | 950 | 20 | 7 | 13 | 防腐层厚度、防腐层附着性能 | 不合格 | / | 工程项目已更换生产企业 |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 中交路桥建设有限公司 | 广西壮族自治区贵港至隆安高速公路K179+180右幅 | 760 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 广西路桥工程集团有限公司 | 广西壮族自治区钟昭高速公路K34+200左幅 | 850 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 中交第一公路工程局有限公司 | 广西壮族自治区崇左至水口高速公路RK6+400 | 528 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 保利长大工程有限公司 | 广西壮族自治区乐业至百色高速公路浩坤湖仓库 | 528 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 山东冠县宏发交通设施有限公司 | 成都市路桥工程股份有限公司 | 四川省泸沽至黄联关高速公路加宽改造工程TJ3标拌合站 | 1590 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 四川交投建设工程股份有限公司 | 四川省成乐高速公路扩容建设青龙场至眉山试验段青龙互通料场 | 1000 | 20 | 18 | 2 | 防腐层厚度、 定尺长度 | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 四川交投建设工程股份有限公司 | 四川省G851线广安至重庆至泸州高速公路荣昌至泸州段（四川境）工程项目奇峰互通料场 | 8000 | 20 | 18 | 2 | 防腐层附着性能 | 合格 | / | / |
| 1 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 中铁四局集团机电设备安装有限公司 | 云南省S25昆明至巧家高速公路东川至格勒段小江农场料场 | 600 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 宁夏路桥工程股份有限公司 | 宁夏回族自治区京藏高速公路改扩建工程麻黄沟至平罗段JZ06标 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 宁夏路桥工程股份有限公司 | 宁夏回族自治区京藏高速公路改扩建工程麻黄沟至平罗段JZ06标 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 固原市凯达公路工程有限公司 | 宁夏回族自治区国道327线彭阳至青石嘴段公路第二合同段 | 978 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 注： 1、GB/T 31439.1-2015《波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏》； 2、GB/T 31439.2-2015《波形梁钢护栏 第2部分：三波形梁钢护栏》； 3、JT/T 495-2014《公路交通安全设施质量检验抽样方法》。 |