附件10

交通运输部2019年度交通运输产品(桥梁支座）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数(块) | 抽样样本数（块） | 按标准JT/T 4-2004判定 | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 批是否合格 | 不合格项 |  |  |
|  | 河北宝力工程装备股份有限公司 | 路港集团有限公司双达公路建设项目SD3合同段项目经理部 | 青海省双达公路建设项目SD3合同段2号梁场 | 29 | 6 | 合格 | / | / | 型号规格： GYZF4 400×86 |
|  | 成都市宏途路桥机械有限公司 | 中国公路工程咨询集团有限公司/中交一公局厦门工程有限公司 | 海南省白沙快速出口路阜龙梁场库房 | 64 | 6 | 合格 | / | / | 型号规格： GYZ 400×69 |
|  | 成都市宏途路桥机械有限公司 | 中国公路工程咨询集团有限公司/中交一公局厦门工程有限公司 | 海南省白沙快速出口路阜龙梁场库房 | 26 | 6 | 合格 | / | / | 型号规格： GYZF4 300×65 |
|  | 衡水宇诺橡胶制品有限公司 | 蓝海建设集团有限公司 | 青海省S202线循化县城南过境段二期等公路工程B标工地试验室 | 22 | 6 | 合格 | / | / | 型号规格： GYZ 300×74 |
|  | 衡水宇诺橡胶制品有限公司 | 蓝海建设集团有限公司 | 青海省S202线循化县城南过境段二期等公路工程B标工地试验室 | 71 | 6 | 合格 | / | / | 型号规格： GYZF4 300×76 |
|  | 衡水亚享工程橡胶有限公司 | 天津鑫路桥建设工程有限公司 | 天津市邦喜公路（津冀界-五龙山大道）改建工程1标段 | 152 | 6块 | 合格 | / | / | 型号规格： GYZ 450×99（NR） |
|  | 衡水亚享工程橡胶有限公司 | 天津鑫路桥建设工程有限公司 | 天津市仓桑公路(平宝公路～津冀界)改建工程1标段 | 163 | 6块 | 合格 | / | / | 型号规格： GYZ 200×35（NR） |
|  | 衡水联海新材料科技有限公司 | 天津市雍阳公路工程有限公司 | 天津市九园公路（武清宝坻界-武清北辰界）改建工程 | 120 | 6块 | 合格 | / | / | 型号规格： GYZ 350×65（NR） |
|  | 衡水市橡胶总厂有限公司 | 成都华川公路建设集团有限公司津石高速公路JSLQ-5合同 | 河北省天津至石家庄国家高速公路津冀界至保石界段JSLQ-5合同梁场 | 200 | 6 | 合格 | / | / | 型号规格： GYZF4 300×65 |
|  | 衡水明光工程橡胶有限公司 | 中电建路桥集团有限公司津石高速公路JSLQ-4合同 | 河北省天津至石家庄国家高速公路津冀界至保石界段JSLQ-4合同梁场 | 160 | 6 | 合格 | / | / | 型号规格： GYZF4 300×65 |
|  | 河北宝力工程装备股份有限公司 | 邢台路桥建设总公司 | 河北省迁曹高速公路一合同梁场 | 188 | 6 | 合格 | / | / | 型号规格： GYZF4 300×65 |
| 1 | 衡水路德工程橡胶有限公司 | 山西运城路桥有限责任公司 | 山西省省道小风线项目部仓库 | 27 | 6 | 合格 | / | / | 型号规格： GJZ 250×350×63 |
| 2 | 衡水盛鼎橡胶工程有限责任公司 | 山西路桥第一工程有限责任公司 | 山西省太原市东二环高速公路一分部钢筋加工场 | 65 | 6 | 合格 | / | / | 型号规格： GBZJ 450×600×90 |
| 3 | 衡水盛鼎橡胶工程有限责任公司 | 山西路桥第一工程有限责任公司路基ZB四分部 | 山西省太原市东二环高速公路四分部2#梁场 | 119 | 6 | 合格 | / | / | 型号规格： GBZJ 400×400×84 |
|  | 衡水建硕工程橡胶有限公司 | 呼和浩特市公路工程局有限责任公司 | 内蒙古自治区国道110线呼和浩特至毕克齐段一级公路威利斯拌合站（ K537+676） | 534 | 6 | 不合格 | 尺寸偏差，抗压弹性模量，抗剪弹性模量，内在质量（剥离胶层后的拉伸强度） | / | 型号规格： GYZ 400×84 |
|  | 衡水建硕工程橡胶有限公司 | 呼和浩特市公路工程局有限责任公司 | 内蒙古自治区国道110线呼和浩特至毕克齐段一级公路威利斯拌合站（ K537+676） | 326 | 6 | 不合格 | 外观质量、抗压弹性模量、内在质量（剥离胶层后的拉伸强度、扯断伸长率） | 已整改，经确认合格 | 型号规格： GYZF4 300×65 |
|  | 衡水建硕工程橡胶有限公司 | 呼和浩特市公路工程局有限责任公司 | 内蒙古自治区国道110线呼和浩特至毕克齐段一级公路威利斯拌合站（ K537+676） | 438 | 6 | 不合格 | 抗压弹性模量，抗剪弹性模量，内在质量（剥离胶层后的拉伸强度、扯断伸长率） | / | 型号规格： GYZ 200×42 |
|  | 衡水冀通工程橡胶有限公司 | 中铁十九局集团有限公司 | 内蒙古自治区绥芬河至满洲里国家高速公路海拉尔至满洲里段公路工程项目二分部仓库（K1454+000） | 24 | 6 | 合格 | / | / | 型号规格： GYZ 400×69 |
|  | 衡水冀通工程橡胶有限公司 | 中铁十九局集团有限公司 | 内蒙古自治区绥芬河至满洲里国家高速公路海拉尔至满洲里段公路工程项目二分部仓库（K1454+000） | 120 | 6 | 合格 | / | / | 型号规格： GYZF4 350×76 |
|  | 衡水冀通工程橡胶有限公司 | 中铁十九局集团有限公司 | 内蒙古自治区绥芬河至满洲里国家高速公路海拉尔至满洲里段公路工程项目二分部仓库（K1454+000） | 18 | 6 | 合格 | / | / | 型号规格： GYZF4 300×65 |
| 1 | 衡水中盛工程橡胶有限公司 | 中国中铁股份有限公司ST01合同段GQ-05工区 | 吉林省双辽至洮南高速公路5工区预制场 | 21 | 6 | 合格 | / | / | 型号规格： GYZF4 300×65 |
| 2 | 衡水中盛工程橡胶有限公司 | 中国中铁股份有限公司ST01合同段GQ-02工区 | 吉林省双辽至洮南高速公路2工区预制场 | 22 | 6 | 合格 | / | / | 型号规格： GYZ 200×42 |
|  | 江苏扬州合力橡胶制品有限公司 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 江苏省省道333线高邮东段改扩建工程现场仓库 | 96 | 6 | 合格 | / | / | 型号规格： GYZF4 300×65 |
|  | 江苏润通工程设备有限公司 | 中铁二十五局集团有限公司 | 江苏省溧阳至高淳高速公路（常州段）LYG-LY1标仓库 | 416 | 6 | 合格 | / | / | 型号规格： GYZ 250×74 |
|  | 江苏润通工程设备有限公司 | 中铁二十五局集团有限公司 | 江苏省溧阳至高淳高速公路（常州段）LYG-LY1标仓库 | 208 | 6 | 合格 | / | / | 型号规格： GYZF4 250×74 |
|  | 浙江秦山橡胶工程股份有限公司 | 浙江交工集团股份有限公司 | 浙江省钱江通道及接线项目北接线段PPP工程现场仓库 | 34 | 6 | 合格 | / | / | 型号规格： GYZ φ375×66（CR） |
|  | 浙江秦山橡胶工程股份有限公司 | 浙江交工集团股份有限公司 | 浙江省钱江通道及接线项目北接线段PPP工程现场仓库 | 282 | 6 | 合格 | / | / | 型号规格： GYZF4φ350×76（CR） |
|  | 成都市新筑路桥机械股份有限公司 | 中交第三公路工程0局有限公司 | 浙江省文成至泰顺(浙闽界)工程第WTJJ-2标现场仓库 | 21 | 6 | 合格 | / | / | 型号规格： GJZ 200×250×42（NR） |
| 1 | 衡水铭胜橡胶制品有限公司 | 安徽中桥建设集团有限公司 | 安徽省S361店前至水吼（潜山段）公路改建工程A01标梁场 | 48 | 6 | 合格 | / | / | 型号规格： GYZF4 300×65 |
| 2 | 衡水市橡胶总厂有限公司 | 中铁二十四局安徽工程有限公司 | 安徽省S310霍邱至众兴一级公路改建工程02标预制梁场 | 72 | 6 | 合格 | / | / | 型号规格： GBZYH 400×101 |
| 3 | 河北旭光橡胶制品有限公司 | 浙江正方交通建设有限公司 | 安徽省S319军二路（泉水至黄姑段）改建工程梁场 | 1008 | 6 | 合格 | / | / | 型号规格： GBZJ 250×250×52 |
|  | 衡水盛鼎橡胶工程有限责任公司 | 新疆北新路桥集团股份有限公司 | 福建省莆炎高速公路永泰梧桐至尤溪中仙段公路（福州段）A1合同段 | 30 | 6 | 合格 | / | / | 型号规格： GYZF4 D400×86 |
|  | 衡水兴邦工程橡胶科技有限公司 | 中铁十八局集团有限公司 | 福建省莆炎高速公路永泰梧桐至尤溪中仙段公路（福州段）A6合同段 | 28 | 6 | 合格 | / | / | 型号规格： GJZ 400×450×84 |
|  | 衡水盛鼎橡胶工程有限公司 | 中铁十七局集团第六工程有限公司 | 福建省莆炎高速公路三明境尤溪中仙至建宁里心段工程YA1标段 | 31 | 6 | 合格 | / | / | 型号规格： GJZ 500×550×90 |
|  | 成都市大通路桥机械有限公司 | 中铁十局集团第三工程有限公司 | 福建省莆炎高速公路三明境尤溪中仙至建宁里心段工程YA2标段 | 200 | 6 | 合格 | / | / | 型号规格： GJZF4 350×400×86 |
|  | 衡水建硕工程橡胶有限公司 | 中铁十六局集团有限公司 | 福建省莆炎高速公路三明境尤溪中仙至建宁里心段工程YA3标段 | 36 | 6 | 合格 | / | / | 型号规格： GJZF4 350×400×86 |
|  | 成都市大通路桥机械有限公司 | 中交二公局第四工程有限公司 | 福建省莆炎高速公路三明境尤溪中仙至建宁里心段工程YA4标段 | 47 | 6 | 合格 | / | / | 型号规格： GJZF4 250×450×65 |
| 1 | 衡水骏晔路桥养护工程有限公司 | 蓝海建设集团有限公司 | 江西省G238于都三门至水坞段公路改建工程建设项目A2标K18+500处库房 | 72 | 6 | 不合格 | 尺寸偏差、抗压弹性模量、极限抗压强度、内在质量（剥离胶层后的拉伸强度、扯断伸长率） | / | 型号规格： GJZF4 350×400×86（NR）； 工程项目已更换生产企业 |
| 2 | 衡水瑞诚工程橡胶有限公司 | 江西井冈路桥（集团）有限公司 | 江西省G322安福县瓜畲至严田段公路改建工程建设项目B标项目部库房 | 75 | 6 | 不合格 | 尺寸偏差、抗压弹性模量、抗剪弹性摸量、内在质量（剥离胶层后的拉伸强度、扯断伸长率） | / | 型号规格： GYZ 350×74（NR） |
| 3 | 衡水成硕工程橡胶有限公司 | 中铁四局集团第四工程有限公司 | 江西省萍乡至莲花高速公路项目A6标拌和站 | 69 | 6 | 合格 | / | / | 型号规格： GJZF4 350×400×56（NR） |
|  | 江苏润通工程设备有限公司 | 中铁二十五局京沪高速改扩建三标项目部 | 山东省京沪高速公路新泰至临沂（鲁苏界）段改扩建工程三标梁场 | 276 | 6 | 合格 | / | / | 型号规格： GYZF4 φ250×54 |
|  | 衡水冀军桥闸工程橡胶有限公司 | 山东省滨州公路工程总公司 | 山东省埕口（鲁冀界）至沾化公路工程项目四标预制场 | 312 | 6 | 合格 | / | / | 型号规格： GYZ φ200×56 |
|  | 江苏万宝桥梁构件有限公司 | 山东东方路桥建设总公司 | 山东省京沪高速公路新泰至临沂（鲁苏界）段改扩建工程五标仓库 | 380 | 6 | 合格 | / | / | 型号规格： GYZ φ200*42 |
| 1 | 江苏万宝桥梁构件有限公司 | 湖北长江路桥股份有限公司 | 湖北省沙市至公安高速公路工程杨家厂至孟家溪段虎渡河特大桥 | 190 | 6 | 合格 | / | / | 型号规格： GYZ 400×84 |
| 2 | 江苏万宝桥梁构件有限公司 | 湖北长江路桥股份有限公司 | 湖北省沙市至公安高速公路工程杨家厂至孟家溪段2#梁场 | 187 | 6 | 合格 | / | / | 型号规格： GYZF4 300×65 |
| 3 | 衡橡科技股份有限公司 | 中铁大桥局赤壁长江公路大桥项目经理部 | 湖北省赤壁长江公路大桥北岸1分部钢筋加工场 | 100 | 6 | 合格 | / | / | 型号规格： GYZF4 350×76 |
| 4 | 衡橡科技股份有限公司 | 中铁大桥局赤壁长江公路大桥项目经理部 | 湖北省赤壁长江公路大桥北岸1分部钢筋加工场 | 100 | 6 | 合格 | / | / | 型号规格： GYZ 450×84 |
| 1 | 柳州东方工程橡胶制品有限公司 | 中交第一公路工程局有限公司 | 广西壮族自治区崇左至水口高速公路西环线段RK6+100梁场 | 36 | 6 | 合格 | / | / | 型号规格： GYZF4 275×65 |
| 2 | 柳州东方工程橡胶制品有限公司 | 广西路桥工程集团有限公司 | 广西壮族自治区贺州至巴马高速公路（钟山至昭平段）K52+500拌合站 | 84 | 6 | 合格 | / | / | 型号规格： GYZ 500×110 |
| 1 | 新津腾中筑路机械有限公司 | 四川交投建设工程股份有限公司 | 四川省成乐高速公路扩容建设青龙场至眉山试验段青龙梁场 | 158 | 6 | 合格 | / | / | 型号规格： GJZ 350×450×69 |
| 2 | 新津腾中筑路机械有限公司 | 四川交投建设工程股份有限公司 | 四川省成乐高速公路扩容建设青龙场至眉山试验段青龙梁场 | 238 | 6 | 合格 | / | / | 型号规格： GYZ 300×52 |
| 3 | 新津腾中筑路机械有限公司 | 四川交投建设工程股份有限公司 | 四川省成乐高速公路扩容建设青龙场至眉山试验段青龙梁场 | 172 | 6 | 合格 | / | / | 型号规格： GJZ 300×300×52 |
| 1 | 柳州东方工程橡胶制品有限公司 | 云南交投集团公路建设有限公司 | 云南省思茅至澜沧高速公路一合同一工区2#预制场 | 56 | 6 | 合格 | / | / | 型号规格： GJZ 350×500×99(NR) |
| 2 | 陕西鸿博百川工程材料有限公司 | 中交第三航务工程有限公司 | 云南省华丽高速公路（中交段）第一项目经理部2#梁场 | 54 | 6 | 不合格 | 外观质量、尺寸偏差、抗压弹性模量、抗剪弹性模量、内在质量 | / | 型号规格： GYZ 600×110（CR） |
| 3 | 苏州海德新材料科技股份有限公司 | 中建一局（集团）有限公司 | 云南省华丽高速公路（中建段） | 23 | 6 | 合格 | / | / | 型号规格： GYZ 450×99(NR) |
| 1 | 河北宝力工程装备股份有限公司 | 贵州省公路工程集团有限公司 | 宁夏回族自治区京藏高速公路石嘴山（蒙宁界）至中宁段改扩建平罗至四十里店段工程第JZ9标 | 263 | 6块 | 合格 | / | / | 型号规格： GYZ 250×63 |
| 2 | 河北宝力工程装备股份有限公司 | 贵州省公路工程集团有限公司 | 宁夏回族自治区京藏高速公路石嘴山（蒙宁界）宁夏回族自治区至中宁段改扩建平罗至四十里店段工程第JZ9标 | 381 | 6块 | 合格 | / | / | 型号规格： GYZ 250×52 |
| 注： 1、JT/T 4-2004《公路桥梁板式橡胶支座》 |