附件7

交通运输部2016年度交通运输产品（路面标线涂料）质量监督抽查结果汇总表
	序号
	生产企业名称
	施工单位
	抽样地点
	监督总体数(袋)
	抽样样本数(组)
	按标准JT/T280－2004判定
	按JT/T495-2014判定监督总体（批）是否通过（合格）
	整改情况

	
	
	
	
	
	
	合格样本数
	不合格样本数
	不合格项
	
	

	1 
	北京正道天宇交通设施有限公司
	湖南环达公路桥梁建设总公司
	吉林鹤大高速公路雁大段K583+200路段料场（白色热熔反光型）
	40
	4
	4
	0
	/
	合格
	/

	2 
	山东路美交通设施有限公司
	北京市高速公路交通工程有限公司
	京台高速公路（北京段）K0+133～K27+160路段生产企业存料库房（白色热熔反光型）
	800
	20
	20
	0
	/
	合格
	/

	3 
	南宁市高科交通设施有限公司
	贵州桥梁建设集团有限责任公司
	贵州息烽至黔西高速公路K1+056～K90+203.952路段K25+000料场（白色热熔反光型）
	300
	20
	20
	0
	/
	合格
	/

	4 
	宁夏路达交通设施服务有限公司
	中国铁建大桥工程局集团青银高速改扩建项目第6合同段
	宁夏青银高速公路宁东至银川段改扩建项目K1496+700～K1499+200路段交安6标库房（白色热熔反光型）
	400
	20
	14
	6
	软化点
	不合格
	已整改，经确认合格

	5 
	河北顺达交通工程有限公司
	中铁十四局集团青银高速改扩建项目第一合同段
	宁夏青银高速改扩建宁东至银川段项目第一合同段K1442+000～K1453+100路段一标料场（白色热熔反光型）
	70
	7
	7
	0
	/
	合格
	/

	6 
	河北路辉交通设施有限公司
	中铁十八局集团有限公司
	宁夏青银高速改扩建宁东至银川段第二合同段K1453+100～K1465+000路段库房（白色热熔反光型）
	40
	4
	4
	0
	/
	合格
	/

	7 
	山西长达交通设施有限公司
	中铁京新高速临白段（阿盟境内）LBAMSG-2项目总承包管理部
	内蒙古京新高速公路临白段（阿盟境内LBAMSG-2）K581+000～K610+000路段K248+300料场处（白色热熔反光型）
	80
	8
	8
	0
	/
	合格
	/

	8 
	山西长达交通设施有限公司
	中铁京新高速临白段（阿盟境内）LBAMSG-2项目总承包管理部
	内蒙古京新高速公路临白段（阿盟境内LBAMSG-2）K180+000～K532+150路段K248+300料场处（白色热熔突起型）
	80
	8
	8
	0
	/
	合格
	/

	9 
	厦门市科发交通工程有限公司
	陕西路桥集团有限公司
	江西铜鼓至万载高速公路新建工程JT1标K0+000～K21+840路段铜鼓县江头村一标料场（白色热熔反光型）
	400
	20
	20
	0
	/
	合格
	/

	10 
	衡水市鸿途交通设施有限公司
	江苏中路交通发展有限公司铜鼓至万载高速公路JT2标项目经理部
	江西铜鼓至万载高速公路K21+840～K41+960路段2标料场（香源乡）（白色热熔反光型）
	1000
	20
	12
	8
	玻璃珠含量
	不合格
	已整改，经确认合格

	11 
	衡水市鸿途交通设施有限公司
	江苏中路交通发展有限公司铜鼓至万载高速公路JT2标项目经理部
	江西铜鼓至万载高速公路K21+840～K41+960路段2标料场（香源乡）（白色热熔突起型）
	800
	20
	0
	20
	抗压强度
	不合格
	已整改，经确认合格

	12 
	江西宏伟交通工程有限公司
	周口市公路交通设施有限公司
	江西省铜万高速公路项目JT3标K41+960～K68+796路段3标料场（白色热熔反光型）
	1000
	20
	20
	0
	/
	合格
	/

	13 
	江西宏伟交通工程有限公司
	周口市公路交通设施有限公司
	江西省铜万高速公路项目JT3标K41+960～K68+796路段3标料场（白色热熔突起型）
	800
	20
	0
	20
	亮度因数、
玻璃珠含量
	不合格
	已整改，经确认合格

	14 
	江苏高新交通设施有限公司
	河北龙威交通工程有限公司
	江西资溪花山界（赣闽界）至里木高速公路K0+000～K38+565路段K5+230料场（白色热熔反光型）
	800
	20
	0
	20
	亮度因数
	不合格
	已整改，经确认合格

	15 
	江西省公路管理局反光路标厂
	江苏兴路交通工程有限公司东昌高速公路JT1标项目经理部
	江西东乡至昌傅高速公路新建工程K0+000～K34+618路段K9+700料场（白色热熔反光型）
	800
	20
	20
	0
	/
	合格
	/

	16 
	南昌市华鑫道路设施工程有限公司
	江西交通工程开发有限公司
	江西省东乡至昌傅高速公路建设项目K37+100～K80+000路段2标料场处（白色热熔反光型）
	400
	20
	20
	0
	/
	合格
	/

	17 
	南京鑫亮交通设施有限公司
	常州常新道路工程材料有限公司
	江西东乡至昌傅高速建设项目K80+000～K111+100路段K90JT3标料场（白色热熔反光型）
	800
	20
	6
	14
	玻璃珠含量
	不合格
	已整改，经确认合格

	18 
	江西公路交通工程有限公司
	哈尔滨弘亿公路设施工程安装有限公司
	江西东乡至昌傅高速公路K111+100～K135+800路段渡桥村料场（白色热熔反光型）
	400
	20
	20
	0
	/
	合格
	/

	19 
	江西公路交通工程有限公司
	江西井冈路桥（集团）有限公司
	江西东乡至昌傅高速公路K135+800～K154+581路段双金林场料场（白色热熔反光型）
	400
	20
	20
	0
	/
	合格
	/

	20 
	广州市盛达交通设施有限公司
	广东新粤交通投资有限公司
	广东江门至罗定高速公路交通安全设施第三合同段K102+660～K147+227路段云浮镇安料场（白色热熔反光型）
	40
	4
	4
	0
	/
	合格
	/

	21 
	浙江金安交通科技有限公司
	湖北省路桥集团有限公司
	广东江门至罗定高速公路K10+204～K50+650路段宅梧互通AK1+600（白色热熔反光型）
	1000
	20
	20
	0
	/
	合格
	/

	22 
	广州中路达交通设施有限公司
	山东省路桥集团有限公司
	广东江门至罗定高速公路K50+560～K59+560、K84+500～K102+660路段二标仓库（白色热熔反光型）
	80
	8
	6
	2
	玻璃珠含量
	不合格
	已整改，经确认合格

	23 
	广西兄弟路标涂料有限公司
	广东省长大公路工程有限公司
	广东广佛肇高速公路K2+900～K39+600、K80+373～K179+412路段德庆官圩LM2-2仓库（白色热熔反光型）
	80
	8
	8
	0
	/
	合格
	/

	24 
	广东添虹交通工程有限公司
	辽宁省路桥建设第一有限公司
	广东省潮州至惠州高速公路项目JA4交通安全设施工程K171+000～K247+900路段增光镇仓库（白色热熔反光型）
	40
	4
	4
	0
	/
	合格
	/

	25 
	营口路腾交通设施有限公司
	江苏金阳交通工程有限公司
	甘肃省临渭高速K116+000料厂
	500
	20
	20
	0
	/
	合格
	/

	26 
	山东路美交通设施有限公司
	北京市高速公路交通工程有限公司
	北京市京台高速公路（北京段）工程交通安全设施标段
	100
	10
	10
	0
	/
	合格
	/

	27 
	山东路美交通设施有限公司
	北京市高速公路交通工程有限公司
	北京市京台高速公路（北京段）工程交通安全设施标段
	100
	10
	10
	0
	/
	合格
	/

	28 1
	河北路辉交通设施有限公司
	天津市政公路设备工程有限公司
	天津市津汉高速公路（西外环高速-汉蔡路）工程
	400
	20
	20
	0
	/
	合格
	/

	29 2
	蠡县征途涂料科技有限公司
	天津第七市政公路工程有限公司
	天津市天津国家会展中心海河通道照明、交通工程标段
	20
	3
	3
	0
	/
	合格
	/

	30 1
	沙河市飞耀交通设施有限公司
	沙河市飞耀交通设施有限公司
	山西省高平河西村交安一标项目部料场
	35
	4
	4
	0
	/
	合格
	/

	31 1
	南京鑫亮交通设施有限公司
	南京金长江交通设施有限公司
	江苏盐丰高速K30+000
	2000
	40
	40
	0
	/
	合格
	/

	32 2
	南通亚伦化工有限公司
	江苏平山交通设施有限公司
	江苏盐丰高速K36+000
	2000
	40
	40
	0
	/
	合格
	/

	33 
	江苏鑫瑞公路交通工程有限公司
	河北远征交通设施有限公司
	江苏泰高高速TG-31-1标项目部
	1000
	20
	20
	0
	/
	合格
	/

	34 
	江苏无锡交通设施有限公司
	江苏无锡交通设施有限公司
	江苏泰高高速TG-32-1标项目部
	1000
	20
	20
	0
	/
	合格
	/

	35 1
	泉州市畅亮交通设施有限公司
	中交第一公路工程局有限公司
	福建省沈海复线宁德漳湾至连江浦口高速公路（宁德境）B1合同段沥青拌和站
	100
	10
	10
	0
	/
	合格
	/

	36 2
	福建省培联交通工程有限公司
	浙江省交通工程建设集团有限公司
	福建省泉南高速公路大田上京互通及接线工程B合同段上京互通收费站
	15
	3
	3
	0
	/
	合格
	/

	37 1
	成都达安科技有限公司
	四川公路桥梁建设集团有限公司JA2标
	四川省巴南广高速马鞍互通连接线
	13600
	20
	20
	0
	/
	合格
	/


