交通运输部2012年度公路工程土工布质量监督抽查总结报告

附件7
交通运输部2014年度交通运输产品
（公路工程预应力孔道压浆料）质量监督抽查结果汇总表

	序号
	试样编号
	生产企业名称
	产品名称及规格
	抽样地点
	监督
总体数
	抽样样本数
	按JTG TF50-2011 标准判定
	整改情况

	
	
	
	
	
	
	
	批是否合格
	不合格项
	

	1
	甘2014YK-001
	山西凯迪建材有限公司
	压浆剂（含水泥）KD12
	甘肃十天高速公路23标段
	2t
	25kg×2
	合格
	/
	/

	2
	甘2014YK-002
	北京中德新亚建筑技术有限公司
	压浆剂（含水泥）H-60
	甘肃十天高速公路ST15标段
	20t
	25kg×2
	合格
	/
	/

	3
	甘2014YK-003
	西安中融建材化工有限责任公司
	压浆料UAG
	甘肃十天高速公路ST14标段
	10t
	50 kg×2
	合格
	/
	/

	4
	甘2014YK-004
	石家庄市易达恒联路桥材料有限公司
	压浆剂（含水泥）YH-YJL
	甘肃十天高速公路ST8标段
	20t
	25kg×2
	不合格
	流动度、凝结时间（初凝）
	已整改,经确认合格

	5
	甘2014YK-005
	北京德安盛达新型建材有限公司
	压浆剂（含水泥）DGM-L93
	甘肃十天高速公路ST6标段
	10t
	25kg×2
	合格
	/
	/

	6
	陕2014YK-001
	湖北中桥科技有限公司
	压浆料CG-100
	陕西黄延高速扩建工程LJ23合同段
	10t
	50kg
	合格
	/
	/

	7
	陕2014YK-002
	陕西恒升外加剂有限公司
	压浆料HSP-YJ
	陕西黄延高速扩建工程LJ19合同段
	20t
	2袋
	合格
	/
	/

	8
	陕2014YK-003
	咸阳鸿鑫建材有限公司
	压浆料HX-08
	陕西黄延高速扩建工程LJ7合同段
	20t
	2袋
	合格
	/
	/

	9
	冀2014YK-001
	石家庄市易达恒联路桥材料有限公司
	压浆剂YH-YJL
	河北张承高速承德段TJ12标段
	5t
	2袋
	合格
	/
	/

	10
	苏2014YK-001
	张家港市一达水泥混凝土外加剂有限公司
	压浆剂YD-1
	江苏常嘉高速CJ-A1标段
	10t
	50kg×2袋
	合格
	/
	/

	11
	苏2014YK-005
	江苏诺佳建材科技有限公司
	压浆剂NJ-60B
	江苏常嘉高速CJ-A7标段
	40t
	50kg×2袋
	合格
	/
	/

	12
	苏2014YK-006
	江苏博思通建材有限公司
	压浆料BST-4B
	江苏常嘉高速CJ-A8标段
	26t
	50kg×2袋
	不合格
	流动度
	已整改,经确认合格

	13
	苏2014YK-004
	江苏特密斯混凝土外加剂有限公司
	压浆剂TMS-PJ-1
	江苏常嘉高速CJ-A6标段
	1t
	50kg×2袋
	合格
	/
	/

	14
	苏2014YK-003
	江苏百瑞吉新材料有限公司
	压浆剂BRJ-FA
	江苏常嘉高速CJ-A5标段
	1t
	50kg×2袋
	不合格
	流动度
	已整改,经确认合格

	15
	苏2014YK-002
	江苏尼高科技有限公司
	压浆料NJ-T301
	江苏常嘉高速CJ-A2标段
	20t
	50kg×2袋
	合格
	/
	/

	16
	赣2014YK-006
	江西迪特科技有限公司
	压浆剂HEA-JL
	江西南昌至宁都高速B4标段
	1t
	20kg×2袋
	合格
	/
	/

	17
	赣2014YK-005
	广州建盛建材有限公司
	压浆剂JS-6
	江西南昌至宁都高速B6标段
	3t
	50kg×2袋
	不合格
	流动度
	已整改,经确认合格

	18
	赣2014YK-004
	广州协宝企业发展有限公司
	压浆剂HL-80
	江西南昌至宁都高速B7标段
	3t
	20kg×2袋
	合格
	/
	/

	19
	赣2014YK-003
	江西创辉建材有限公
	压浆剂CH-Y
	江西南昌至宁都高速B8标段
	3t
	20kg×2袋
	合格
	/
	/

	20
	赣2014YK-002
	厦门宏坚新型建材有限公司
	压浆剂HJ-Y010
	江西南昌至宁都高速B9标段
	3t
	20kg×2袋
	合格
	/
	/

	21
	赣2014YK-001
	江苏同晟实业有限公司
	压浆剂TS
	江西南昌至宁都高速C3标段
	3t
	25Kg×2袋
	合格
	/
	/

	22
	豫2014YK-002
	南京捷讯建材有限公司
	JS-HF
	河南商登高速开封段TJ-6 标段
	2t
	25 Kg×2袋
	合格
	/
	/

	23
	豫2014YK-001
	北京中德新亚建筑技术有限公司
	H-60A
	河南商登高速开封段TJ-3 标段
	1.5t
	25×2袋
	合格
	/
	/


17
PAGE  
2

