附件11

交通运输部2021年度公路水路行业产品（高性能减水剂）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督 总体数 （吨） | 抽样 样本数（份） | 按标准JT/T 769-2009判定 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 批是否合格 | 不合格项 |  |
|  | 北京市方兴化学建材有限公司 | 核工业西南建设集团有限公司 | 天津市塘承高速公路滨海新区段（西中环快速至津汉高速）塘承高速拌合站 | 50 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 北京市成城交大建材有限公司 | 中交路桥建设有限公司 | 内蒙古自治区二广高速公路集阿联络线白音查干至安业段K45+000拌合站 | 4.42 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 内蒙古合盛邦砼建材有限公司 | 中交一公局集团有限公司 | 内蒙古自治区二广高速集阿联络线白音查干至安业段K137+000拌合站 | 50 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 内蒙古盛勋建筑工程有限责任公司 | 内蒙古路桥集团有限责任公司 | 内蒙古自治区丹锡高速公路克什克腾至承德联络线克什克腾（经棚）至乌兰布统（蒙冀界）段萨岭河大桥拌合站 | 6 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 天津市鑫永强混凝土外加剂有限公司 | 中交路桥建设有限公司 | 内蒙古自治区丹锡高速公路克什克腾至承德联络线克什克腾（经棚）至乌兰布统（蒙冀界）段西拉沐沦特大桥拌合站 | 25 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 内蒙古合盛邦砼建材有限公司 | 中交一公局集团有限公司大查段公路工程施工总承包DCSG-2标段项目部 | 内蒙古自治区二广高速集阿联络线大板至查白音他拉段K663+700拌合站 | 18 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 远大洪雨（唐山）建材科技有限公司 | 中交路桥建设有限公司大查段公路工程施工总承包DCSG-4标段项目部 | 内蒙古自治区二广高速集阿联络线大板至查白音他拉段K711+800拌合站 | 12 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 包头市屹峰建材外加剂有限公司 | 广西路桥工程集团有限公司大查段公路工程施工总承包DCSG-5标段项目部 | 内蒙古自治区二广高速集阿联络线大板至查白音他拉段K758+000拌合站 | 30 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 山西黄河化工有限公司 | 中铁三局集团有限公司草乌高速公路施工总承包第一合同段项目部 | 内蒙古自治区二广高速集阿联络线草高吐至乌兰浩特段K887+300拌合站 | 5 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 远大洪雨（唐山）建材科技有限公司 | 中交第三公路工程局有限公司草乌高速公路施工总承包第二合同段项目部 | 内蒙古自治区二广高速集阿联络线草高吐至乌兰浩特段K922+500拌合站 | 36 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 山西黄河新型化工有限公司 | 中交第二公路工程局有限公司草乌高速公路施工总承包第三合同段项目部 | 内蒙古自治区二广高速集阿联络线草高吐至乌兰浩特段K932+600拌合站 | 9 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 内蒙古盛勋建筑工程有限责任公司 | 内蒙古交科路桥建设有限公司草乌高速公路施工总承包第四合同段项目部 | 内蒙古自治区二广高速集阿联络线草高吐至乌兰浩特段K1019+200拌合站 | 11 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 洛阳恒源隧物资有限公司华阳新材料分公司 | 中铁九局延长高速公路大蒲柴河至烟筒山段PPP项目第01工区项目经理部 | 吉林省延长高速公路大蒲柴河至烟筒山段PPP项目蒲烟01工区1号拌合站 | 50 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 洛阳恒源隧物资有限公司华阳新材料分公司 | 中铁九局延长高速公路大蒲柴河至烟筒山段PPP项目第01工区项目经理部 | 吉林省延长高速公路大蒲柴河至烟筒山段PPP项目蒲烟01工区2号拌合站 | 20 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 洛阳恒源隧物资有限公司华阳新材料分公司 | 中铁广州局延长高速公路大蒲柴河至烟筒山段PPP项目第02工区项目经理部 | 吉林省延长高速公路大蒲柴河至烟筒山段PPP项目蒲烟02工区拌合站 | 7.5 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 洛阳恒源隧物资有限公司华阳新材料分公司 | 中铁六局延长高速公路大蒲柴河至烟筒山段PPP项目第03工区项目经理部 | 吉林省延长高速公路大蒲柴河至烟筒山段PPP项目蒲烟03工区拌合站 | 39 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 洛阳恒源隧物资有限公司华阳新材料分公司 | 中铁二局延长高速公路大蒲柴河至烟筒山段PPP项目第04工区项目经理部 | 吉林省延长高速公路大蒲柴河至烟筒山段PPP项目蒲烟04工区1号拌合站 | 6 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 洛阳恒源隧物资有限公司华阳新材料分公司 | 中铁二局延长高速公路大蒲柴河至烟筒山段PPP项目第04工区项目经理部 | 吉林省延长高速公路大蒲柴河至烟筒山段PPP项目蒲烟04工区2号拌合站 | 6.25 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 云南西又贝新材料科技有限公司 | 中铁五局延长高速公路大蒲柴河至烟筒山段PPP项目第05工区项目经理部 | 吉林省延长高速公路大蒲柴河至烟筒山段PPP项目蒲烟05工区1号拌合站 | 100 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 中铁桥研科技有限公司 | 中铁大桥局延长高速公路大蒲柴河至烟筒山段PPP项目第06工区项目经理部 | 吉林省延长高速公路大蒲柴河至烟筒山段PPP项目蒲烟06工区1号拌合站 | 15 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 洛阳恒源隧道物资有限公司华阳新材料分公司 | 中铁大桥局延长高速公路大蒲柴河至烟筒山段PPP项目第06工区项目经理部 | 吉林省延长高速公路大蒲柴河至烟筒山段PPP项目06工区2号拌合站 | 48 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 安徽中铁工程材料科技有限公司 | 中铁四局延长高速公路大蒲柴河至烟筒山段PPP项目第07工区项目经理部 | 吉林省延长高速公路大蒲柴河至烟筒山段PPP项目蒲烟07工区拌合站 | 25.6 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 浙江交工新材料有限公司 | 浙江交工路桥建设有限公司 | 浙江省金丽温高速公路东延线二标1号拌合站 | 48.5 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 浙江交工新材料有限公司 | 浙江交工路桥建设有限公司 | 浙江省金丽温高速公路东延线二标2号拌合站 | 47.04 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 中交二航武汉港湾新材料有限公司 | 中交第二航务工程局有限公司 | 浙江省金丽温高速公路东延线三标拌合站 | 49.7 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 山西杰克科技有限公司 | 浙江瓯越交建科技股份有限公司 | 浙江省金丽温高速公路东延线浙江瓯越公司拌合站 | 44.61 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 辽宁科隆精细化工股份有限公司 | 中交一公局集团有限公司、中国建筑第七工程局有限公司 | 浙江省金丽温高速公路东延线一标2号拌合站 | 32.2 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 江苏苏博特新材料股份有限公司 | 中交一公局集团有限公司、中国建筑第七工程局有限公司 | 浙江省金丽温高速公路东延线一标1号拌合站 | 50 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 江苏苏博特新材料股份有限公司 | 中交一公局集团有限公司、中国建筑第七工程局有限公司 | 浙江省金丽温高速公路东延线一标4号拌合站 | 45 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 江苏苏博特新材料股份有限公司 | 中交第二航务工程局有限公司 | 安徽省沪武高速公路无为至桐城段无岳项目四标拌合站 | 50 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 辽宁科隆精细化工股份有限公司 | 中国建筑股份有限公司蚌埠至五河高速公路工程项目经理部第一分部 | 安徽省蚌五高速公路一分部2号拌合站 | 98 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 安徽明达外加剂有限公司 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | 安徽省芜黄高速公路七标混凝土拌合站 | 10.6 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 山西黄河新型化工有限公司 | 中交第二公路工程局有限公司宜来高速鹤峰东段土建一标 | 湖北省宜来高速公路鹤峰东段土建一标2号拌合站 | 19.8 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 中交二航武汉港湾新材料有限公司 | 中交第二航务工程局有限公司 | 湖北省十淅高速公路（湖北段）SX-3标3号拌合站 | 47.45 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 江苏奥莱特新材料股份有限公司 | 中铁十一局集团第一工程有限公司十淅高速公路SX-4项目经理部 | 湖北省十淅高速公路（湖北段）SX-4标拌合站 | 50 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 湖北江城子建材科技有限公司 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 湖北省武阳高速公路黄石段武阳施工现场拌合站 | 42.33 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 湖北天安新型建材股份有限公司 | 中建铁路投资建设集团有限公司 | 湖北省武汉绕城高速公路中洲至北湖段改扩建工程WHRCTJ-2标中建铁投拌合站 | 50 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 山西铁力建材有限公司 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 湖北省呼北高速公路宜都至鄂湘界段1标拌合站 | 17.8 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 山西黄河新型化工有限公司 | 中交第二公路工程有限公司 | 湖北省呼北高速公路宜都至鄂湘界段2标砼拌合站 | 20.5 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 江苏奥莱特新材料股份有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 湖北省武汉绕城高速公路中洲至北湖段改造工程WHRCTJ-1标拌合站 | 50 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 江苏苏博特新材料股份有限公司 | 武汉市市政路桥有限公司 | 湖北省武阳高速公路（武汉至鄂州段）一标（武汉段）K8搅拌站 | 92 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 江苏苏博特新材料股份有限公司 | 武汉市市政路桥有限公司 | 湖北省武阳高速公路（武汉至鄂州段）一标K20搅拌站 | 93 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 江苏苏博特新材料股份有限公司 | 中建三局集团有限公司武汉至阳新高速公路（武汉至鄂州段）第二标段工程项目部 | 湖北省武阳高速公路（武汉至鄂州段）二标1#拌合站 | 50 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 武汉源锦建材科技有限公司 | 武汉公路桥梁建设集团有限公司 | 湖北省硚孝高速公路二期孝感段自拌站 | 40 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 武汉同为建材有限公司 | 武汉公路桥梁建设集团有限公司 | 湖北省硚孝高速公路二期鑫云海商混站 | 16.5 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 湖北聚福德建材科技有限公司 | 湖北长江路桥有限公司 | 湖北省监江高速公路东延段K28+700处拌合站 | 5 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 中交二航武汉港湾新材料有限公司 | 湖北省路桥集团有限公司 | 湖北省麻安高速公路麻城东段宋埠二桥 | 42.44 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 湖南路智新材料科技有限公司 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 湖南省白新高速公路二标1号拌合站 | 10 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 武汉塔牌华轩新材料科技有限公司 | 中交路桥建设有限公司白新高速第一标段项目经理部 | 湖南省白新高速公路一标1号拌合站 | 20 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 山西康力建材有限公司 | 中交一公局厦门工程局有限公司 | 广东省广连高速公路TJ05标A1分部1号拌合站 | 20 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 深圳市晋元建筑科技开发有限公司 | 中交第四航务工程局有限公司广连高速公路总承包项目二经理部 | 广东省广连高速公路TJ02标3号拌合站 | 25 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 中交二公局东萌工程有限公司 | 中交二公局东萌工程有限公司 | 广东省广连高速公路LM3标砼拌合站 | 6 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 佛山市志必合材料有限公司 | 中交第二航务工程局有限公司 | 广东省东雷高速公路TJ2标拌合站 | 5 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 贵州中兴南友建材有限公司 | 中国葛洲坝集团第一工程有限公司田西施工六部 | 广西壮族自治区田西高速六分部2号拌合站 | 5 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 湖北鑫城普瑞化学科技有限公司 | 中国葛洲坝集团有限公司田西四部 | 广西壮族自治区田西高速四分部3号拌合站 | 8 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 山西浦华建材有限公司 | 中交第一航务工程局有限公司 | 广西壮族自治区浦清高速二分部2号拌合站 | 5 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 苏州弗克技术股份有限公司 | 中交第一航务工程局有限公司 | 广西壮族自治区浦清高速八分部11号拌合站 | 5 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 西部铁建工程材料科技有限公司 | 中铁二十一局集团合璧津高速公路土建三标项目经理部 | 重庆市合璧津高速公路土建三标1号梁场 | 49.2 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 四川恒泽建材有限公司 | 中铁十九局集团有限公司合璧津高速公路土建四标 | 重庆市合璧津高速公路土建四标3号拌合站 | 60.9 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 贵州科筑创品建筑技术有限公司 | 贵州路桥集团有限公司奉建高速总承包项目部TJ02工区 | 重庆市安来高速公路奉节至巫山（渝鄂界）段2号拌合站 | 52.6 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 绵阳市安州区荣盛建材有限公司 | 贵州路桥集团有限公司奉建高速总承包项目部TJ06工区 | 重庆市安来高速公路重庆奉节至巫山（渝鄂界）段2号拌合站 | 10 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 重庆腾驹建材有限公司 | 重庆交通建设（集团）有限责任公司 | 重庆市安来凤高速公路奉节至巫山（渝鄂界）段九台拌和厂 | 33.15 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 贵州石博士科技股份有限公司 | 贵州路桥集团有限公司奉建高速总承包TJ01工区 | 重庆市安来高速公路奉节至巫山（渝鄂界）段1号拌合站 | 28.1 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 山东高强新材料科技有限公司 | 中交路桥建设有限公司（城开高速B1合同段） | 重庆市城开高速公路B1合同段1号拌合站 | 10.05 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 重庆雷萨科技有限公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 重庆市城开高速公路C2合同段2号拌合站 | 100 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 重庆海木交通技术有限公司 | 贵州路桥集团城开A2标 | 重庆市城口（陕渝界）至开州高速公路1号拌合站 | 50 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 山西铁力建材有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 重庆市城口（陕渝界）至开州高速公路A1合同段1号拌合站 | 95 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 贵州铁建恒发新材料科技股份有限公司 | 贵州沿印松高速公路第七合同项目经理部 | 贵州省沿印松高速公路七标2号拌合站 | 42 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 江苏苏博特新材料股份有限公司 | 贵州沿印松高速公路第九合同项目经理部（中交一公局海威工程建设有限公司） | 贵州省沿印松高速公路九标拌合站 | 10.01 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 贵阳绿洲苑新材料有限公司 | 贵州沿印松高速公路第十合同项目经理部（中交一公局海威工程建设有限公司） | 贵州省沿印松高速公路十标2号拌合站 | 10.8 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 云南山峰工贸有限公司 | 云南交投集团云岭建设有限公司 | 云南省楚大高速公路扩容工程四总包1号拌合站 | 50 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 云南若亚建材有限公司 | 云南交投集团公路建设有限公司 | 云南省楚大高速公路扩容工程二总包1号拌合站 | 20 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 大理金路工程材料有限公司 | 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司云南分公司宁永项目施工总承包管理部 | 云南省宁永高速公路二总包隧道三标拌合站 | 50 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 山西奥瑞特建材科技有限公司 | 中铁十五局集团有限公司 | 陕西省澄商线澄城至韦庄公路CWGS-1标拌合站 | 21 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 山西黄河新型化工有限公司 | 中铁十五局集团有限公司 | 陕西省澄商线澄城至韦庄公路CWGS-2标拌合站 | 2 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 咸阳鸿鑫建材有限公司 | 中电建路桥集团有限公司 | 陕西省西安外环高速公路南段LJ-3合同段拌合站 | 3 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 江苏苏博特新材料股份有限公司 | 中铁大桥局集团有限公司 | 陕西省西安外环高速公路南段LJ-10合同段拌合站 | 5 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 山西黄河新型化工有限公司 | 中交二公局第三工程有限公司 | 陕西省西安外环高速公路南段LJ-17合同段拌合站 | 4 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 山西凯迪建材有限公司 | 中铁十六局集团有限公司 | 甘肃省临大高速公路LD07合同段拌合站 | 90 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 山西金万康建材有限公司 | 中国铁建十六局集团第一工程有限公司 | 青海省曼大公路宁缠垭口至克图段NKSG1标拌合站 | 100 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 山西桑慕斯建材化工有限公司 | 中铁隧道局集团有限公司 | 青海省曼大公路宁缠垭口至克图段NKSG2标拌合站 | 50 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 山西凯森科技有限公司 | 青海省海南天和路桥工程有限公司 | 青海省策克至磨憨公路乐都至化隆段K3+000第一项目经理部拌合站 | 100 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 山西铁力建材有限公司 | 中交一公局集团有限公司 | 青海省策克至磨憨公路乐都至化隆段K25+000第二项目经理部拌合站 | 100 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 青海黄腾建材有限公司 | 青海省交控建设工程集团有限公司 | 青海省策克至磨憨公路乐都至化隆段K36+100第三项目经理部拌合站 | 100 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 山西黄河新型化工有限公司 | 中交二公局第四工程有限公司 | 青海省策克至磨憨公路乐都至化隆段K45+700第四项目经理部拌合站 | 100 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 山西凯森科技有限公司 | 五矿二十三冶中铁五局青海省公路设计院西察公路二标联合体 | 青海省西海（海晏）至察汗诺公路工程K207+000处2号拌合站 | 100 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 青海犇犇实业有限公司 | 五矿二十三冶中铁五局青海省公路设计院西察公路二标联合体 | 青海省西海（海晏）至察汗诺公路工程K207+000处1号拌合站 | 100 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 山西奥瑞特建材科技有限公司 | 中交第二公路工程局有限公司加西公路3标项目总承包部 | 青海省胶南至海晏公路加定（青甘界）至海晏（西海）段JX-3标号拌合站 | 50 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 山西黄河新型化工有限公司 | 中交一公局集团有限公司 | 青海省民和县浪塘至红花公路K10+600处拌合站 | 58.632 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 青海奥隆新材料科技有限公司 | 青海路桥建设股份有限公司加西公路3标项目总承包 | 青海省胶南至海晏公路加定（青甘界）至海晏（西海）段JX-3标拌合站 | 10 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 山西黄河新型化工有限公司 | 正平路桥建设股份有限公司加西公路JX-2标总承包部 | 青海省胶南至海晏公路加定（青甘界）至海晏（西海）段JX-2标加西二分部拌合站 | 62 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 山西方兴建材有限公司 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 青海省胶南至海晏公路加定（青甘界）至海晏（西海）段JX-1标拌合站 | 44 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 山西格瑞特建筑科技股份有限公司 | 中交一公局集团有限公司加西公路3标项目总承包部 | 青海省胶南至海晏公路加定（青甘界）至海晏（西海）段JX-3标拌合站 | 10 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 甘肃黄腾建材有限公司 | 青海省海西公路桥梁工程有限公司 | 青海省老茫崖经油砂山叉口至茫崖石棉矿公路K53+000混凝土拌合站 | 30 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 山西黄河新型化工 有限公司 | 青海省交控建设集团有限公司茫油石公路JYYT-1合同段项目经理部 | 青海省老茫崖经油砂山叉口至茫崖石棉矿公路K81+900处混凝土拌合站 | 32 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 山西凯森科技有限公司 | 青海交控建设工程集团有限公司 | 青海省老茫崖经至油砂山叉口至茫崖石棉矿公路S308线K351+200处拌合站 | 30 | 1 | 合格 | / | / |
| 注： 1、JT/T 769-2009《公路工程 聚羧酸系高性能减水剂》 |