附件1

交通运输部2022年度公路水路行业产品（防眩板）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数(块) | 抽样样本数(块) | 按标准GB/T 24718-2009判定 | 按标准JT/T 495-2014判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 （块） | 不合格样本数（块） | 不合格项 |  |  |  |
|  | 固安县日新月异交通设施有限公司 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | 江西省大广高速公路南龙扩容项目JT2标南康西互通立交 | 320 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 浙江嘉宬科技股份有限公司 | 四川西都交通配套设施有限责任公司 | 江西省大广高速公路南龙扩容项目JT4标万隆停车区 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 北京未来科技有限公司 | 湖南同力交通实业有限责任公司 | 河南省新晋高速公路块村营至营盘(省界)段交安项目部 | 800 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北鑫圣环保设备有限公司 | 广东冠粤路桥有限公司 | 广东省沈海高速公路深汕西改扩建工程TJ2标预制场 | 92 | 9 | 9 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 霸州市正道交通设施有限公司 | 保利长大工程有限公司 | 广东省沈海高速公路深汕西改扩建工程TJ1标 | 105 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北惟璟交通设施有限公司 | 湖南同力交通实业有限公司 | 四川省广平高速公路JA01标乐安互通K35+510处 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 霸州市正岳交通设施有限公司 | 新疆公路建设集团有限公司 | 四川省广平高速公路JA02标清溪镇 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 时代天路（廊坊）设备制造有限公司 | 湖南交通国际经济合作有限公司 | 江西省大广高速公路南龙扩容项目JT6标K120+930处 | 1000 | 20 | 0 | 20 | 抗风荷载 | 不合格 | 生产企业已整改，经确认合格 | 工程项目已更换生产企业 |
| 注： 1、GB/T 24718-2009《防眩板》； 2、JT/T 495-2014《公路交通安全设施质量检验抽样方法》。 |